

Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: СП РК 1.04-108-2013 «Правила повторного применения строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении»
Статус документа: действующий. Дата: 01.07.2015 г.
[bookmark: _GoBack]Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СП РК 1.04-108-2013

Правила повторного применения строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении
 
RULES FOR RE-USE OF BUILDING MATERIALS, PRODUCTS AND STRUCTURES, USED
 
 
СОДЕРЖАНИЕ
 
ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
4.1 Общие положения 
4.2 Демонтаж (снос) зданий и сооружений
4.3 Повторное использование строительных материалов, изделий и конструкций
4.4 Хранение и сохранность полученных возвратных ресурсов
4.5 Определение объема выхода строительных материалов, изделий и конструкций
4.6 Обращение с бывшими в употреблении строительными материалами, изделиями и конструкциями, не подлежащими повторному использованию, строительным мусором и отходами восстановления возвратных ресурсов
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Приложение А (информационное). Рекомендуемые методы восстановления и переработки возвратных ресурсов, а также получаемые материалы, изделия и конструкции и возможные области их применения 
Приложение Б (информационное). Коэффициент использования возвратных материалов
 
 
ВВЕДЕНИЕ
 
Повторное применение бывших в употреблении строительных материалов и изделий отвечает современным принципам «зеленого строительства» и направлено на решение экологических проблем, снижение негативного воздействия антропогенной нагрузки, комплексной переработки строительных отходов.
Свод правил содержит описательные характеристики разбираемых конструкций и получаемых возвратных материалов с приемлемыми решениями по их первичной переработке и направлениям использования материалов и изделий, полученных от разборки и демонтажа.
Свод правил рекомендует приемлемые решения и технические и организационные мероприятия, выполнение которых отвечает базовым требованиям Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
Свод правил не является единственным способом выполнения требований Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
При подготовке материалов для разработки настоящего свода правил СП РК «Правила повторного применения бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций» учтены результаты научных исследований и практический опыт применения.
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий документ устанавливает правила и систему технических мероприятий по повторному использованию строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, получаемых от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования жилых, коммунальных и общественных зданий при их капитальном ремонте, реконструкции и сносе.
1.2 Свод правил предназначен для юридических и физических лиц, являющихся собственниками ремонтируемых, реконструируемых или сносимых зданий, а также для юридических и физических лиц, осуществляющих проектирование, капитальный ремонт, реконструкцию и снос жилых, коммунальных и общественных зданий.
1.3 Приемлемые решения настоящего свода правил распространяются на повторное использование строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, исходя из требований обеспечения надлежащего уровня качества и надежности изделий, рационального использования материальных и топливно-энергетических ресурсов.
1.4 Настоящий свод правил не распространяется на повторное использование технологического оборудования коммунально-бытовых предприятий.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие нормативные документы:
СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.
СП РК 1.04-102-2012 Правила оценки физического износа зданий и сооружений.
СП РК 2.04-104-2012 Естественное и искусственное освещение.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.046-85 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.
Примечание. При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Возвратные ресурсы: Бывшие в употреблении строительные материалы, изделия и конструкции, полученные от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования, предназначенные для повторного использования.
3.2 Вторичное сырье: Отходы производства и потребления, которые в настоящее время могут быть повторно использованы в экономике.
3.3 Демонтаж: Разборка зданий или сооружений без нарушения целостности конструкций, с возможностью их дальнейшего использования.
3.4 Захоронение отходов: Складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока.
3.5 Зелёное строительство: Вид строительства и эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. Его целью является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания: от выбора участка по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и сносу, а также сокращение общего влияния застройки на окружающую среду и человеческое здоровье.
3.6 Обращение с отходами: Виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов.
3.7 Переработка отходов: Физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств.
3.8 Повторное использование (строительных материалов, изделий и конструкций): Применение бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций вновь на объекте ремонта, реконструкции или строительства, в том числе после их восстановления или переработки, а также реализация на сторону или утилизация в качестве вторичного сырья.
3.9 Разборка: Ликвидация (устранение) зданий и сооружений или их элементов, в том числе лифтов, посредством их сноса или демонтажа.
3.10 Рециклинг отходов (вторичная переработка): Повторное использование или возвращение в оборот отходов производства, в том числе строительных отходов.
3.11 Свод правил: Документ, рекомендующий технические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации оборудования, конструкций или изделий.
3.12 Снос: Полная разборка зданий или сооружений в целом с применением разрушающих технологий, выполняемая при нецелесообразности или невозможности дальнейшего использования их конструкций.
3.13 Строительная конструкция: Конечная строительная продукция, являющаяся частью здания или сооружения с определенными функциями.
3.14 Утилизация: Применение для производства продукции, выполнения работ или получения энергии.
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
 
4.1 Общие положения
4.1.1 Повторное применение бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций при демонтаже (сносе) и рециклинге (переработке) должно осуществляться с учетом принципов «зеленого» строительства, целью которых является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания: от строительства, эксплуатации, ремонта и сноса, до сокращения общего влияния на окружающую среду и человеческое здоровье.
4.1.2 Повторное использование бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций на объектах ремонта, реконструкции и строительства с целью предотвращения негативного воздействия строительных отходов на окружающую среду и здоровье человека, сбережения природных ресурсов, должно быть направлено на уменьшение образования отходов, повышение эффективности их использования в процессе хозяйственной деятельности.
4.1.3 На основе технико-экономического обоснования с учетом норм их выхода и затрат, связанных с их переработкой, должна определяться целесообразность повторного использования бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций на объектах ремонта, реконструкции и строительства.
4.1.4 При составлении технико-экономического обоснования повторного использования бывших в употреблении строительных материалов, изделий и оборудования необходимо учитывать следующие работы:
- строительно-демонтажные, которые способствуют образованию строительных материалов, изделий, подлежащих повторному применению;
- такелажные и транспортные, связанные с их перемещением к местам погрузки, складированием, хранением, восстановлением, переработкой и утилизацией;
- сортировка и определение технического состояния;
- восстановление строительных материалов, изделий и конструкций до кондиционного состояния или переработка;
- образование отходов, не подлежащих повторному использованию.
4.1.5 При составлении технико-экономических обоснований рекомендуется учитывать следующие виды строительных материалов, изделий и конструкций, получаемых при разборке (сносе) зданий и сооружений:
- общестроительные материалы:
а) грунт, щебень, песок;
б) строительная арматура;
в) пластмассы, стекло;
г) железобетонные конструкции;
д) деревянные конструкции;
е) прочие общестроительные материалы;
- конструкционные материалы по типу системы: 
а) водотеплоснабжение;
б) электротехнические;
в) металлические конструкции каркаса;
г) системы вентиляции и кондиционирования;
д) контрольно-измерительные приборы и аппаратура;
- конструкционные материалы по типу материала:
а) металлические;
б) профильные;
в) листовой материал;
г) круглый, квадратный и другого сплошного сечения;
д) смешанные, сложного профиля;
е) неметаллические; 
ж) трубопроводы;
и) трубопроводная арматура;
к) кабельная продукция и элементы;
л) конечные устройства, приборы сантехнических систем;
- оборудование:
а) общего применения;
б) спецтехническое;
в) системы вентиляции и кондиционирования;
г) системы теплоснабжения;
д) электротехнические системы.
4.1.6 При повторном применении на объекте строительства, модернизации или ремонта (в том числе при подготовке к повторному использованию), реализации на сторону или утилизации в качестве вторичного сырья бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций должно обеспечиваться соответствие требованиям безопасности, установленным для соответствующих процессов, материалов, изделий и конструкций.
Обращение со строительным мусором и отходами переработки (восстановления до кондиционного состояния возвратных ресурсов) должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
4.1.7 Для комплексного решения экономических, эксплуатационных и экологических проблем необходимо выполнение комплекса научно-исследовательских работ, позволяющих определить рациональные области использования возвратных ресурсов по уровням ответственности строительных объектов.
4.1.8 Повторно используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны подвергаться добровольному подтверждению соответствия требованиям действующих нормативных документов с использованием схем подтверждения соответствия и должны иметь сертификаты соответствия установленного образца.
Запрещается повторное использование строительных материалов, изделий и конструкций без сертификата соответствия, выданного согласно требованиям, установленным в нормативных документах Национальной системы технического регулирования Республики Казахстан.
4.1.9 Запрещается повторное применение по целевому назначению строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, в сейсмических районах Республики Казахстан.
4.1.10 Работы по демонтажу, сносу зданий и сооружений, их инженерных систем и конструкций, перевозке, хранению, складированию, переработке, восстановлению, утилизации с целью получения вторичного сырья и энергии строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, а также работы, связанные с утилизацией строительного мусора и отходов переработки (восстановления возвратных ресурсов), должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4.1.11 Производители отходов при осуществлении деятельности по обращению с ними обязаны:
1) соблюдать требования к обращению с отходами, установленные законами и иными нормативными правовыми актами;
2) использовать малоотходные технологии на основе современных научно-технических достижений;
3) обеспечивать сбор, сортировку, обезвреживание, транспортирование отходов;
4) выполнять мероприятия по складированию, консервации и сохранению отходов, которые временно не используются;
5) обеспечивать раздельный сбор, временное хранение вторичных материальных ресурсов (металл, бетон, древесина, стекло, полимерные материалы и иные виды вторичных ресурсов);
6) не допускать смешивание строительных отходов, передаваемых на переработку, если такое смешивание запрещено применяемыми технологиями переработки отходов;
7) при ввозе вторичных материальных ресурсов для их переработки (обработки) во вторичное сырье иметь договор с организацией, осуществляющей переработку (обработку) вторичных материальных ресурсов во вторичное сырье и предварительно уведомлять о нем уполномоченный орган;
8) вести учет образуемых, накапливаемых, перерабатываемых, обезвреживаемых, уничтожаемых и вывозимых для захоронения отходов.
4.1.12 Ответственность за нарушение требований к обращению с отходами строительства и сноса, в т. ч. при их сборе, хранении и сортировке, перемещении и размещении несут производители отходов.
4.2 Демонтаж (снос) зданий и сооружений
4.2.1 При разработке проекта на разборку объектов и определении возможности (целесообразности) повторного использования строительных материалов, изделий и конструкций следует руководствоваться заключением о техническом состоянии объектов, полученным от специализированных организаций и в соответствии с СП РК 1.04-102.
Выбор организационно-технологических схем и методов проведения демонтажных работ должен производиться на основании сопоставления технико-экономических показателей технологически возможных и безопасных вариантов механизированного выполнения заданных объемов работ в установленные проектом сроки.
4.2.2 В проекте на демонтаж и разборку зданий, сооружений должна быть разработана технология производства работ, обеспечивающая предусмотренный документацией выход повторно используемых изделий и материалов.
4.2.3 В проекте на демонтаж и разборку зданий, сооружений должна быть установлена последовательность демонтажа конструктивных элементов. Возникающие в элементах нагрузки не должны превышать эксплуатационных, при превышении последних должны использоваться элементы временного усиления.
В процессе демонтажа должна быть обеспечена достаточная устойчивость остающихся элементов и частей зданий (сооружений). Для этой цели следует использовать устройства временного закрепления (оттяжки, расчалки, распорки, подносы, кондукторы).
4.2.4 Проект на демонтаж и разборку должен содержать решения о разукрупнении конструкций в процессе демонтажа (металлических блоков и др.), а также о разукрупнении составных ферм и балок.
Эти решения принимаются в зависимости от размеров и массы демонтируемых конструкций, грузоподъемности кранов, стесненности мест демонтажа, условий последующего использования элементов и их транспортирования после демонтажа.
4.2.5 В проект на демонтаж и разборку должны входить:
- планы расположения разбираемых зданий, сооружений, дорог и площадок, территории с указанием их размеров, расстояний, определяющих их положение, расположения лесов и подмостей, ограждений;
- поперечные и продольные разрезы зданий, сооружений с указанием размеров конструкций, отметок рабочих мест и характерных точек зданий с нанесением лесов, подмостей и указанием мест их крепления и расположения оборудования для разборки и демонтажа;
- схемы технологических процессов разборки зданий, сооружений, конструкций с указанием способов демонтажа;
- схемы последовательности демонтажа;
- способы временного закрепления конструкций;
- способы строповки конструкций в ходе их демонтажа;
- спецификации демонтируемых конструктивных элементов;
- схемы установки ограждений или чертежи для устройства нетиповых ограждений;
- указания по производству работ по технике безопасности и охране труда.
4.2.6 Выбор способов разборки строительных конструкций следует производить в зависимости от их конструктивных решений, материалов, размеров с учетом воздействия на близлежащие производства и окружающую среду и в соответствии с проектно-сметной документацией с учетом требований к номенклатуре, количеству и качеству возвратных ресурсов, установленных договором подряда (сметой).
Производство работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений должно выполняться с использованием эффективных технологий, механизации процессов демонтажа.
4.2.7 Планировать и организовывать проведение работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений следует в соответствии с СП РК 1.03-106, а также с другими действующими нормативно-техническими документами, правилами и инструкциями по охране труда и техники безопасности.
4.2.8 При демонтаже объектов следует применять следующие способы:
- ручную поэлементную разборку строительных конструкций с применением ручных машин и механизмов - при небольшом объеме работ. Вручную, как правило, производят разборку отделочных декоративных и мелких металлических конструкций. Разборку кирпичных и других конструкций вручную следует выполнять только в тех случаях, когда другие способы разборки не могут быть использованы;
- при больших объемах работ разборка строительных конструкций и монолитных массивов может осуществляться следующими способами:
а) механизированным (с применением машин и механизмов ударного и раскалывающего действия, тракторов, бульдозеров, кранов и экскаваторов в сочетании с различным навесным сменным оборудованием в виде шаров-молотов и клиньев-молотов, пневмомолотов и гидромолотов, автобетоноломов и скалоломов, гидравлических клиновых и цилиндрических раскалывателей);
б) взрывным (буровзрывным и гидровзрывным с применением буровых установок, перфораторов, взрывчатых веществ и средств взрывания);
в) электрогидравлическим (с применением установок электрогидравлического эффекта).
4.2.9 При разборке покрытия полов, дорог, площадок внутри цехов и при наружных работах вблизи зданий, сооружений применение ударных способов, вызывающих распространение колебаний в грунте, не допускается.
4.2.10 До начала выполнения работ по разборке зданий, их конструкций, элементов рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
4.2.11 При разборке конструкций рабочие должны крепиться предохранительным поясом к страховочному тросу, закрепленному к устойчивым прочным конструкциям. Данное крепление должно обеспечивать безопасное и свободное перемещение рабочего в границах рабочего места.
4.2.12 Крепление рабочих к разбираемым конструкциям запрещается.
4.2.13 Использование приставных лестниц для разборки конструкций не допускается.
4.2.14 При демонтаже оборудования и разборке конструкций в первую очередь должны быть демонтированы и переданы для хранения пригодные для повторного использования элементы встроенной мебели, паркет, дверные полотна, контрольно-измерительные приборы систем инженерного оборудования (водомеры, газовые и электрические счетчики, датчики автоматической пожарной сигнализации и др.), домофоны, элементы систем инженерного оборудования (газовые и электрические плиты, газовые и электрические водонагреватели, распределительные щиты с предохранителями и рубильниками, кабельные коробки, коммутаторы и др.), элементы декора и отделки, представляющие архитектурно-художественную и историческую ценность, а также фаянсовые, эмалированные и скобяные изделия, изделия из цветных металлов, запорная и регулирующая арматура.
4.2.15 Снятие элементов декора при разборке конструкций в зданиях, представляющих архитектурно-художественную и историческую ценность, должно быть согласовано заказчиком с уполномоченным исполнительным органом.
4.2.16 Сбор отходов демонтажа (сноса) и строительного мусора осуществляется на объектах их образования раздельно по видам отходов, имеющим единое направление использования.
Смешивание отходов и мусора, исключающее их дальнейшую переработку, необходимо исключать.
На объектах образования отходов и строительного мусора допускается временное их хранение в специально оборудованных для этого местах и объемах, указанных в проектах производства работ.
4.2.17 Демонтаж грузовых и пассажирских лифтов, телевизионных антенн с устройствами и кабелем, световой рекламы должен выполняться только специализированными организациями.
4.2.18 При проведении демонтажа (сноса) зданий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на исполнителей опасных и вредных производственных факторов - самопроизвольное обрушение конструкций и элементов объекта, падение незакрепленных конструкций и оборудования, движущиеся части строительных машин и передвигаемые ими грузы, острые кромки конструкций и торчащие стержни, повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ и другие мероприятия в соответствии с требованиями нормативной и нормативно-технической документации.
4.2.19 Демонтаж конструкций объекта следует начинать только после полной его разгрузки от бытового или технологического оборудования, мусора и т.п.
4.2.20 Перед началом работ демонтажа (сноса) должны быть приняты следующие меры:
- отключены энерго-, паро-, газо- и другие силовые коммуникации;
- защищены близлежащие здания или сооружения от пыли, искр от резки и сварки;
- запрещены проходы людей, не связанных с демонтажом.
4.2.21 При сносе или демонтажно-монтажных работах необходимо учитывать:
- прочность и устойчивость конструкций, остающихся после демонтажа опорных и примыкающих к ним элементам;
- предотвращение падения конструкций при освобождении их креплений (болтов, сварки и т.д.).
4.2.22 Устойчивость и геометрическую неизменяемость демонтируемых конструкций зданий и сооружений следует обеспечивать соблюдением последовательности демонтажа конструктивных элементов и блоков. Это должно достигаться разбивкой зданий в плане и по высоте на отдельные устойчивые секции (пролеты, этажи, ярусы, части каркаса между температурными швами), последовательность демонтажа должна обеспечивать устойчивость и неизменяемость смонтированных или недемонтированных конструкций в данной секции.
4.2.23 Сборные железобетонные конструкции необходимо разбирать по схеме сноса, обратной схеме монтажа. Перед началом изъятия элемент необходимо освободить от связей. При разборке каждый отделяемый сборный элемент должен предварительно раскрепляться и занимать устойчивое положение. Сборные элементы, не поддающиеся поэлементному разделению, разбирают как монолитные.
4.2.24 Монолитные и металлические составные части строения разбирают по специально разработанной схеме сноса, обеспечивающей устойчивость строения в целом. Разделение на блоки разборки начинают со вскрытия арматуры. Затем блок раскрепляют, после чего режут арматуру и разрушают блок отбойными молотками на мелкие части.
4.2.25 Металлические элементы срезают только после раскрепления. Максимальная масса железобетонного блока разборки или металлического элемента не должна превышать половины грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрел крана.
4.2.26 До начала работ по разборке крыши необходимо выполнить следующие работы:
- снять проводки и антенны радио, телевидения и электропроводки, отключить водо-, тепло-, газопроводные и другие сети;
- осуществить необходимые крепления перекрытий чердака.
4.2.27 Разборку элементов крыши следует производить с чердачного перекрытия, а при работе на высоте свыше 1,3 м - с переносных подмостей, опирающихся на балки деревянного перекрытия, или установленных на поверхность железобетонного.
Установка стоек подмостей на конструкции межбалочного пространства не допускается (на засыпку, щиты наката, перекладные борова деревянных перекрытий).
4.2.28 Во избежание обрушения ферм висячих стропил разборка их в рабочем положении не допускается. Разборку ферм следует осуществлять в положении плашмя после опускания их краном на чердачное перекрытие.
4.2.29 Элементы разбираемых в рабочем положении наклонных стропил следует укладывать в пределах чердачного перекрытия, длинномерные части стропил - в направлении, перпендикулярном наружным стенам, с опиранием только на наружные и внутренние стены, короткие части - на стены лестничных клеток или на капитальные стены.
Оставлять на крыше вырезанные листы кровельного железа, обладающие большой парусностью, не допускается.
4.2.30 При разборке покрытий из железобетонных плит предварительно по их периметру следует разрезать слой кровельного материала, вырубать стяжки, утеплитель и заделки в швах.
4.2.31 У закладных частей места стыков следует расчищать для срезания сварных швов.
4.2.32 После освобождения плит от ферм и балок необходимо их снимать с утепляющим и кровельным слоями. Строповку необходимо осуществлять через пробиваемые отверстия, в обхват или же с помощью специальных траверс.
4.2.33 Покрытия одноэтажных зданий при остановленном производстве необходимо разбирать с помощью самоходных стреловых монтажных кранов, передвигающихся по оси пролета, или специальных кранов, смонтированных на мостовых кранах.
4.2.34 Снятые плиты следует укомплектовывать в пакеты, перемещаемые краном по мере перемещения фронта работ.
4.2.35 Разборку (разрушение) перекрытий следует производить в направлении сверху вниз после разборки вышележащего этажа и удаления с него разобранных элементов, материала и строительного мусора.
При разборке перекрытий необходимо систематически осматривать заделку концов балок в стены для принятия мер против самообрушения перекрытий.
4.2.36 Для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости здания при разборке перекрытий необходимо сохранить каждую четвертую балку, заделанную и заанкерную в стенах, до установки металлических связей.
Деревянные или деревометаллические каркасы, как правило, не рассчитаны на восприятие усилия распора, и поэтому для демонтажа таких элементов требуются грузозахватные средства с вертикальными стропами.
4.2.37 До начала демонтажа ветхих деревянных балок междуэтажных перекрытий должно быть выполнено временное их усиление стойками и прогонами снизу.
Складирование демонтируемых конструкций, материала, мусора на перекрытии нижележащего этажа не допускается.
4.2.38 Во избежание внезапного обрушения железобетонных и кирпичных перекрытий и сводов до начала их разборки следует установить временные поддерживающие конструкции со сплошным настилом.
Конструкцию основания, на которое устанавливается поддерживающая система, следует проверить на несущую способность и при необходимости усилить.
При разборке конструкций необходимо обеспечить такую последовательность операций, чтобы удаление одного конструктивного элемента не вызвало бы обрушения других конструктивных элементов.
4.2.39 При разборке железобетонных ребристых перекрытий во избежание обрушения необходимо разбирать второстепенные балки, а после них - главные.
4.2.40 Разборку вручную цилиндрических кирпичных сводов следует производить полосами от замка к пятам, купольных, парусных, крестовых сводов - концентрическими кругами в направлении от вершины к опорным частям.
Продольную (вдоль балок) разборку кирпичных сводов по металлическим балкам следует осуществлять только после установки временных распорок, воспринимающих горизонтальные усилия от соседних сводов.
4.2.41 Стены зданий в зависимости от условий производства работ и наличия средств механизации необходимо разбирать следующими способами:
- последовательная разборка с применением отбойного (пневматического или электрического) инструмента;
- валка при помощи механизмов;
- разрушение стен ударным методом (при помощи шар-молота). 
До разборки стен необходимо:
- выполнить демонтаж внутреннего оборудования и инженерных сетей;
- выполнить работы по снятию остекления оконных заполнений;
- выполнить демонтаж оконных и дверных заполнений.
Разборку стен следует выполнять последовательно сверху вниз по этажам.
4.2.42 Для повторного использования плит их края должны быть очищены от раствора.
4.2.43 Разборку лестниц необходимо выполнять сверху вниз одновременно с разборкой перекрытий и стен.
Перила лестниц следует демонтировать по маршам сверху вниз по мере разборки лестниц.
Разборка лестниц должна выполняется только в пределах одного этажа.
4.2.44 Железобетонные колонны, пригодные для повторного использования, необходимо снимать целиком. Для этого освобожденная от конструкций колонна берется на крюк крана, бетонная заделка в стакане фундамента вырубается со всех сторон на всю глубину.
4.2.45 Если процесс вырубания бетона в заделке сложен и длителен, колонну на этот период следует закреплять расчалками.
4.2.46 Если колонны будут использоваться не на всю длину, их необходимо срубать выше уровня фундамента. В этом случае колонну после снятия с нее всех нагрузок следует подрубать так, чтобы были обнажены для перерезания все арматурные стержни, но при этом оставалась часть неподрубленного бетона - (30-35)% площади поперечного сечения. После взятия на крюк крана необходимо подрубать оставленную часть бетона и перерезать арматурные стержни.
4.2.47 Разборку колонн следует вести сверху вниз. Подрубку колонны следует выполнять после ее строповки.
4.2.48 Способы строповки должны исключать падение колонн во время демонтажа. 
Во избежание падения колонн, утративших устойчивость, необходимо до начала разборки перекрытия выполнить их временное крепление.
4.2.49 Демонтаж колонн должен выполняться в следующей последовательности: сначала следует снимать балку или распорку рядовой панели и колонну, раскрепленную данной балкой (распоркой) с таким расчетом, что остальные колонны остаются раскрепленными балками (распорками) со связевой панелью. Последними следует снимать колонны связевой панели.
4.2.50 При демонтаже металлических колонн необходимо предусмотреть их освобождение от крепления к фундаментам. Обетонировку базы колонны следует вырубить, а анкерные болты при их неиспользовании срезать.
4.2.51 До начала разборки, замены и усиления фундаментов необходимо обеспечить безопасные условия для их выполнения:
- выполнить мероприятия, обеспечивающие устойчивость здания, уменьшение или освобождение от нагрузки на фундаменты;
- освободить рабочую зону от технологического оборудования и инженерных сетей;
- предусмотреть устройство разгружающих опор и временного крепления;
- устранить причины, вызывающие их неравномерную осадку (укрепление подошвы фундаментов путем их силикатизации, цементации и др.);
- выполнить мероприятия по закреплению участков стен, под которыми разбираются фундаменты;
- над местом выполнения работ по усилению фундаментов необходимо выполнить прочный защитный настил (навес, козырек).
4.2.52 Разборка, подведение, усиление и замена фундаментов под стенами допускается только под руководством и непрерывном наблюдении лица, ответственного за безопасное выполнение работ из числа ИТР и в соответствии с проектными решениями.
При этом необходимо организовать постоянный геодезический контроль за состоянием существующих фундаментов и подземных сетей в зоне выполнения работ и за состоянием расположенных выше несущих конструкций (стен, балок, колонн и т.д.).
4.2.53 При разборке фундаментов проводится систематический надзор за состоянием откосов грунта и креплений стенок выемки.
4.2.54 При разборке горизонтально расположенных конструкций в некоторых случаях требуется предварительная установка под ними временных опор. В качестве этих опор могут использоваться деревянные стойки, снизу подкрепляемые парой обратных деревянных клиньев.
4.2.55 Для устойчивости стойки должны раскрепляться раскосами. Строповка частей конструкций должна быть выполнена до снятия их с места установки.
4.2.56 Отдельные части конструкций должны сразу же погружаться в транспортные средства. Оставлять их на временных опорах недопустимо.
4.2.57 Производство работ по демонтажу или сносу зданий и сооружений (объектов) должно быть выполнено с максимальным выходом годного для дальнейшего использования материала. Материалы от разборки подлежат вывозу с территории объекта или должны быть уложены на складских площадках в соответствии с проектом производства работ, либо утилизированы.
4.3 Повторное использование строительных материалов, изделий и конструкций
4.3.1 В проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт и снос должно быть обосновано и принято любое из следующих организационно-технических решений:
- повторное использование получаемых возвратных ресурсов по прямому назначению без восстановления (доработки);
- повторное использование получаемых возвратных ресурсов по прямому назначению с восстановлением (доработкой);
- повторное использование получаемых возвратных ресурсов в качестве самостоятельной продукции или в виде обменного фонда;
- переработка получаемых возвратных ресурсов с целью получения вторичного сырья и энергии;
- реализация получаемых возвратных ресурсов на сторону без восстановления (доработки);
- отнесение к отходам, не подлежащим повторному использованию.
4.3.2 Материалы, изделия и конструкции, повторное использование которых предусмотрено после восстановления (доработки), должны быть приведены в состояние, годное для применения, подрядчиком или иной организацией.
4.3.3 Восстановление бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций может осуществляться как на месте их получения, так и в специализированных мастерских (предприятиях).
При их восстановлении в условиях строительной площадки должна обеспечиваться безопасность как основных работ (ремонт, демонтаж), так и работ по восстановлению материалов, изделий, конструкций.
4.3.4 Газовые и электрические приборы, оборудование систем диспетчеризации, телефонной, радиотрансляционной и телевизионной сетей, оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха должны восстанавливаться специализированными организациями.
4.3.5 Восстановление изделий инженерного оборудования в общем случае должны включать следующие виды работ:
- расконсервацию изделия;
- демонтаж изделия и приведение его в безопасное состояние;
- ремонт, дооснащение, доработку изделия для его повторного применения. 
Расконсервацию следует проводить методами, изложенными в эксплуатационной документации на изделие, а также в соответствующих нормативно-технических документах.
4.3.6 Приведение изделия в безопасное состояние должно включать в себя следующие организационно-технические мероприятия:
- отделение взрывоопасных и пожароопасных компонентов;
- слив горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей из систем, коммуникаций и емкостей;
- демонтаж аккумуляторов, топливных элементов и т.п.;
- извлечение узлов и деталей, содержащих радиоактивные, опасные, в том числе токсичные, ядовитые физические, химические, биологические вещества;
- сброс (слив) компонентов топлива и химическую их нейтрализацию;
- выброс избыточного (газового) давления из емкости, магистралей.
По результатам приведения изделия в безопасное состояние составляют соответствующий акт, подписываемый владельцем изделия и организацией, осуществившей перевод изделия в безопасное состояние.
4.3.7 В процессе восстановления изделий для их повторного использования, как правило, производят:
- очистку деталей от ржавчины, старой краски, смазки и т.д.;
- контроль основных размеров (например, для резьб - проходным и непроходным калибром) с последующей сортировкой деталей по типоразмерам и отбраковкой;
- смазку деталей и их комплектацию;
- замену неприемлемых деталей;
- настройку и регулировку.
4.3.8 Приборы и оборудование, не требующие восстановления, должны быть подвергнуты специализированными службами профилактическому ремонту, включающему проверку, чистку и регулировку с целью приведения их в соответствие с действующими техническими требованиями.
4.3.9 Образовавшиеся в результате демонтажа и ремонта отходы должны быть переработаны, использованы или обезврежены при условии наличия соответствующих перерабатывающих предприятий, территорий, отсыпка или рекультивация которых указанными отходами разрешена в соответствии с проектом.
4.3.10 С целью вторичного использования ценных составляющих строительных отходов, получаемых при разборке и сносе зданий и сооружений, необходимо обеспечить более высокую концентрацию полезных компонентов и повысить эффективность технологии их переработки или использования и качество производимой из отходов продукции.
4.3.11 Для получения качественного вторичного продукта необходимо строго соблюдать технологию разборки зданий, сортировки материалов, переработки каждого вида вторичного сырья, направлять в переработку специально подготовленное вторичное сырье.
Процесс обогащения строительных отходов следует оптимизировать на всех стадиях: от первичного разрушения и предварительной обработки до сортировки полученных вторичных сырьевых материалов в зависимости от характеристик их качества.
4.3.12 Для решения проблем использования строительных отходов необходимо сосредоточить усилия на следующих направлениях:
- использование отходов в качестве вторичного сырья непосредственно для производства строительных изделий;
- складирование с перспективой дальнейшего использования;
- использование крупнотоннажных смесей отходов в качестве подсыпки дорог и площадок.
4.3.13 В общем виде технологический процесс утилизации строительных отходов из железобетона или бетона следует представить двумя стадиями:
- предварительная разборка или разрушение наиболее ценных и сложных бетонных и железобетонных конструкций;
- переработка отходов во вторичный щебень; вывоз и утилизация железобетона и строительного мусора.
4.3.14 Для более эффективного повторного использования дробленого бетона в качестве крупного заполнителя следует применять активизацию составляющих бетонной смеси, которая существенно улучшает основные технические свойства бетона.
Эффект активизации заполнителей состоит в разрушении слабых зерен щебня или удалении остатков цементного камня, образовании свежих сколов, что приводит к повышению технических характеристик бетонов за счет улучшения качества контактной зоны.
4.3.15 Предприятия, перерабатывающие отходы строительства и сноса, и промышленные установки, используемые при такой переработке, должны соответствовать действующим экологическим нормам и санитарным правилам.
4.3.16 Образующиеся отходы очень разнообразны по составу и структуре и для выделения из них ценных материалов отходы необходимо классифицировать. Для классификации твердых кусковых и зернистых материалов следует применять грохоты. Процесс дальнейшего разделения образовавшегося при этом продуктов необходимо проводить с помощью различных типов сепараторов.
4.3.17 Повторное использование материалов, изделий и конструкций для строительства следует разрешать на основании заключений научно-исследовательских организаций или специализированных лабораторий и после проведения добровольного подтверждения соответствия.
4.3.18 Без заключения научно-исследовательских организаций или специализированных лабораторий допускается повторное использование в строительстве следующих материалов:
- кирпича после сортировки и очистки - для заделки проемов, борозд, гнезд;
- кирпичного боя - в качестве мелкого и крупного заполнителя при бетонировании по месту неответственных элементов здания и оснований под полы в подвалах, каналах, приямках, а также для уплотнения грунтов при устройстве дорожек и благоустройстве территории;
- бетонного щебня и песка различных фракций после переработки железобетонных конструкций (дробления, извлечения арматуры и закладных деталей, промывки бетона и сортировки его по фракциям) - в качестве заполнителя для бетона, подготовки под асфальтовые и бетонные полы, а отходы стали - в металлолом;
- балок, брусьев и других лесоматериалов - для устройства ограждений, навесов, обшивок и других конструкций, не обеспечивающих несущую способность;
- прокатных и штампованных металлических профилей - при ремонте других объектов или устройстве временных ограждений;
- каменных ступеней лестниц - для устройства спусков в приямки и подвалы, а также для замены ступеней в ремонтируемых маршах;
- кровельной стали и асбестоцементных волнистых листов - для устройства кровли и стен складских, хозяйственных построек и навесов.
4.3.19 Не подлежит повторному использованию и переработке древесина, пораженная домовыми грибками и жуками-точильщиками, которую необходимо сжигать на специальных установках.
4.3.20 Переработка получаемых возвратных ресурсов с целью получения вторичного сырья и энергии проводится в соответствии с целевым назначением в соответствии с утвержденными проектами.
4.3.21 Целесообразность восстановления строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, предназначенных для реализации на сторону, должна устанавливаться заказчиком (владельцем реконструируемого или сносимого здания) самостоятельно.
4.3.22 Рекомендуемые методы восстановления и переработки возвратных ресурсов, а также получаемые материалы, изделия и конструкции и возможные области их применения приведены в приложении А.
4.3.23 Деревянные конструкции и изделия после восстановительных работ и переработки рекомендуются применять для ремонта перекрытий, полов и крыш жилых домов, зданий и сооружений, изготовления погонажных и мелкоштучных элементов, каркасных и щитовых конструкций, элементов встроенной мебели, опалубки, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений.
4.3.24 Повторное использование стеклобоя должно предусматривать его применение в качестве сырья для стекловарения, наполнителя для красок и антикоррозионных мастик, исходного материала для облицовочных плит, для производства пеноматериалов, которые можно применять для изоляции стен, перекрытий, кровли, при изготовлении сэндвич-панелей, для утепления трубопроводов, тепловых и холодильных агрегатов, а также использовать как легкий заполнитель бетона.
4.3.25 Очищенные полимерные отходы следует применять наравне с первичным сырьем при получении полимербетонов, для компаундирования (сплавления) с другими пластиками для производства деталей технического назначения, получения красителей, для изготовления широкого ассортимента товаров: текстильного волокна; набивочных и штапельных волокон, кровельных материалов, пленок и др.
Для рационального использования и транспортирования к месту получения полимерных изделий вторичное сырье после дробления гранулируют.
4.3.26 Работы по переработке и восстановлению материалов и изделий от разборки конструкций при реконструкции и сносе зданий должны проводиться специализированными производственными предприятиями, оснащенными современным оборудованием.
4.3.27 Объемная масса строительных отходов, строительного мусора должна определяться по проектным данным, исходя из объемной массы разбираемых материалов и конструкций при наличии сведений, или должна приниматься, исходя из следующих справочных данных:
- объемная масса строительных отходов, строительного мусора от разбираемых каменных, бетонных, железобетонных конструкций и от отбиваемой штукатурки - 1800 кг/м3;
- от разбираемых деревянных и каркасно-засыпных конструкций - 600 кг/м3;
- от выполнения других работ по разборке - 1200 кг/м3.
4.3.28 При повторном применении строительных материалов, изделий и конструкций должны учитываться их остаточные свойства в соответствии с требованиями их функционального назначения, использование которых обосновано в проектной документации на здание или сооружение. Материалы по своим свойствам должны соответствовать требованиям нормативных документов на новые материалы и изделия.
4.3.29 При повторном применении, утилизации и ликвидации негодных строительных материалов, изделий и конструкций либо их отходов содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в воде открытых водоемов не должна превышать предельно допустимые концентрации.
4.3.30 Персонал, участвующий в процессах переработки и утилизации отходов строительных материалов, изделий и конструкций, должен иметь необходимую квалификацию, пройти соответствующую подготовку и соблюдать все требования безопасности труда.
4.4 Хранение и сохранность полученных возвратных ресурсов
4.4.1 Хранение повторно используемых изделий и материалов должно быть обеспечено на всех этапах подготовки и проведения работ, включающих: инженерные изыскания (техническое обследование) на объекте; подготовку и передачу объекта подрядной организации; производство работ на объекте; транспортирование и хранение материалов и изделий; приведение материалов и изделий в пригодное для повторного использования состояние.
4.4.2 Хранение строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, годных для повторного использования в ремонтно-строительном (строительном) производстве, должно осуществляться в соответствии с правилами хранения новых материалов, изделий и конструкций.
4.4.3 Хранение строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении, предназначенных для повторного использования на ремонтируемом объекте, на строительной площадке должно осуществляться в соответствии с требованиями безопасности организации и ведения строительного производства.
4.4.4 Хранение материалов на строительной площадке следует организовать на значительном расстоянии от места разрушения. При хранении следует предусмотреть способы защиты для предотвращения пыления, попадания влаги, исключить загрязнение отходами строительства и сноса почвы и почвенного слоя.
4.4.5 При использовании для хранения повторно применяемых материалов контейнеров они должны иметь маркировку.
Для предотвращения попадания в отсортированную продукцию пыли склады обычно размещают с подветренной стороны, учитывая розу ветров.
4.4.6 Освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать требованиям СП РК 2.04-104 и ГОСТ 12.1.046.
4.4.7 Хранение вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке (обработке) во вторичное сырье, должно осуществляться в условиях, исключающих потерю их ценных качеств.
4.4.8 Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства и сноса на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов строительства и сноса.
4.4.9 Для раздельного складирования габаритных отходов строительства и сноса (по позициям, классам опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы бункерами-накопителями в необходимом количестве.
4.4.10 Раздельное складирование негабаритных строительных отходов, не относящихся к опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения.
4.4.11 На объектах образования отходов строительства и сноса допускается их временное хранение в специально оборудованных для этого местах, указанных в проектах производства работ, и в объемах, соответствующих технологическим регламентам процесса обращения со строительными отходами.
4.4.12 К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом.
4.5 Определение объема выхода строительных материалов, изделий и конструкций
4.5.1 Объем выхода возвратных ресурсов от разборки зданий и сооружений и демонтажа инженерного оборудования должен определяться наличием данного материала в разбираемом объекте, теоретически возможным получением этого материала для повторного использования при принятой технологии разборки и техническим состоянием (износом) материалов, изделий и конструкций.
4.5.2 После окончания производства работ по разборке конструкций здания и проведения повторного технического обследования состояния отдельных конструкций, изделий и строительных материалов необходимо производить дополнительно уточнение объема выхода материалов для повторного использования.
4.5.3 Техническое обследование необходимо выполнять в соответствии с действующими нормативными документами.
При определении общего объема выхода материалов при сносе и разборке зданий и сооружений должны быть выделены: строительные изделия и материалы, подлежащие повторному использованию на данном объекте, вывозу на временное хранение для повторного использования на других объектах, реализации населению, утилизации в качестве вторичного сырья, а также процент строительного мусора.
Результаты уточнений должны оформляться соответствующими актами, подписанными заказчиком и подрядчиком.
4.5.4 Количество и номенклатура возвратных ресурсов на объектах ремонта, реконструкции и сноса следует определять «прямым счетом» - на основе результатов натурного обследования объекта ремонта (сноса), или «нормативным методом» - по сметным нормам выхода материалов и объемам работ по разборке конструкций.
4.5.5 Определение объема получения возвратных ресурсов «прямым счетом» необходимо выполнять в составе предпроектного обследования строительных конструкций и инженерного оборудования ремонтируемого (сносимого) здания, на основе которого определяются сметные объемы получения возвратных ресурсов, и принимается технология производства работ, обеспечивающая предусмотренный документацией выход возвратных ресурсов.
4.5.6 Обследование технического состояния конструкций и материалов, получаемых от разборки, следует выполнять со вскрытием конструкций или разборкой их элементов для уточнения объема выхода и качества возвратных ресурсов, а также возможности использования их на данном объекте.
Результаты уточнений сметных объемов возвратных ресурсов должны оформляться соответствующими актами.
4.5.7 Уточнение номенклатуры и количества возвратных ресурсов необходимо проводить в ходе выполнения строительных работ при ремонте, а при необходимости должны проводиться повторные технические обследования строительных конструкций. Результаты обследования оформляются актами, на основе которых выполняются сметные расчеты по выявленным дополнительным работам.
4.5.8 Объем выхода узлов и механизмов при демонтаже лифтов следует определять комиссией заказчика, с участием обслуживающей лифты организации, и оформляются актами, являющимися основанием для их ремонта или восстановления с дальнейшим использованием в качестве запасных деталей.
4.5.9 При формировании объемов выхода возвратных материалов для работ по разборке и демонтажу конструкций следует вводить показатель - «коэффициент использования» возвратных материалов (см. приложение Б).
4.5.10 Реализация возвратных ресурсов от разборки зданий и оборудования осуществляется по договорным ценам в зависимости от расчетных затрат на получение и переработку возвратных ресурсов и от конъюнктуры рынка подобных материалов, изделий и конструкций.
4.5.11 Возвратные ресурсы и затраты, связанные с ними, подлежат отражению в бухгалтерском учете в соответствии с действующими правилами и нормами бухгалтерского учета.
4.5.12 Учет и указание в статье прихода изделий и материалов и их реализация населению осуществляется заказчиком по договорным ценам.
4.6 Обращение с бывшими в употреблении строительными материалами, изделиями и конструкциями, не подлежащими повторному использованию, строительным мусором и отходами восстановления возвратных ресурсов
4.6.1 Обращение с отходами осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
4.6.2 Перемещение (транспортирование) отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам, создание аварийных ситуаций.
Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики отходов.
4.6.3 Сбор, учёт, временное хранение, использование переданных на обезвреживание, захоронение образовавшихся отходов должны осуществляться на объектах образования этих отходов.
При этом ответственность за сбор, временное хранение и учёт строительных отходов несут собственники данных отходов.
4.6.4 При приеме отходов на полигоны необходимы официальные доказательства о том, что привозимые отходы нельзя переработать химическим или механическим способом.
4.6.5 Запрещается захоронение бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций, не подлежащих повторному использованию, строительного мусора и отходов восстановления возвратных ресурсов на территории строительной площадки.
4.6.6 Указанные в 4.6.5 материалы должны направляться на переработку и дальнейшее использование при условии обязательного радиационного и санитарно-эпидемиологического контроля, а также наличия соответствующих перерабатывающих мощностей.
4.6.7 Складирование, транспортирование и захоронение указанных в п. 4.6.5 материалов осуществляется на основании соответствующих разрешений уполномоченных государственных органов.
4.6.8 Обезвреживание отходов, не подлежащих повторному использованию, путем их обработки, сжигания, обеззараживания на специализированных установках и иными способами осуществляется специализированными организациями (предприятиями) с учетом санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и правил.
4.6.9 Обращение с радиоактивными, токсичными строительными отходами регулируется специальными законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
4.6.10 Захоронение отходов строительства и сноса осуществляется на объектах размещения отходов при отсутствии перерабатывающих мощностей и (или) при наличии заключения, в котором предусматривается захоронение отходов строительства и сноса.
4.6.11 Места временного хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить защиту населения и окружающей среды на период времени, в течение которого они могут представлять потенциальную опасность.
4.6.12 Объекты, используемые для захоронения отходов строительства и сноса должны отвечать экологическим требованиям.
4.6.13 Вывоз отходов для захоронения на объекты, эксплуатирующиеся лицами, не имеющими соответствующих разрешительных документов и не соответствующие экологическим требованиям, не допускается.
4.6.14 Мониторинг мест захоронения, хранения, переработки и обезвреживания отходов проводят органы исполнительной власти на местах, осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды, в целях прогнозирования и своевременного выявления негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека в рамках единой системы экологического мониторинга.
4.6.15 Складирование, уничтожение или захоронение отходов, полученных в результате демонтажа и (или) сноса объектов в местах, определяемых решениями местных исполнительных органов областей, а также городов Астана и Алматы, производят только по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и иными исполнительными органами Республики Казахстан, осуществляющими функции охраны окружающей среды.
 
 
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
 
5.1 Обеспечение требований безопасности повторно применяемых строительных материалов, изделий и конструкций осуществляется при их получении, реализации, хранении, перевозке и применении.
5.2 Строительные материалы, изделия и конструкции, предназначенные для повторного использования в строительстве, должны после восстановления (доработки) отвечать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Республики Казахстан для строительных материалов, изделий и конструкций:
- пожаробезопасности;
- взрывобезопасности;
- химической безопасности;
- радиационной безопасности;
- биологической безопасности;
- санитарно-эпидемиологической безопасности.
В установленных законом случаях соответствие требованиям безопасности должно подтверждаться соответствующими протоколами испытаний, заключениями, сертификатами.
5.3 Для обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности не допускается совместное применение, хранение и перевозка оборудования, строительных материалов бывших в употреблении, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие газы.
5.4 Для уменьшения риска пожара и взрыва при использовании пожаровзрывоопасных строительных изделий и материалов, бывших в употреблении, должны предусматриваться меры, максимально снижающие либо исключающие эти риски.
5.5 При передаче оборудования, изделий и материалов, бывших в употреблении, необходимо предупреждать о пожаровзрывоопасности, если это имеет место.
5.6 Для обеспечения химической безопасности строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, должны выполняться следующие требования, устанавливающие необходимый уровень безопасности: не должны оказывать вредного воздействия на человека и окружающую среду; не допускается обращение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, обладающих возможностью химического воздействия на человека и окружающую среду, без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения; строительные материалы и изделия, бывшие в употреблении, не должны содержать и выделять в окружающую среду вредные вещества в таких количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное воздействие на организм человека.
5.7 Строительные материалы, изделия и конструкции, бывшие в употреблении, не должны быть источниками радиоактивного излучения в окружающую среду, превышающими установленные соответствующими санитарными правилами предельно допустимые значения, которые могут оказать негативное воздействие на организм человека.
5.8 Не допускается дальнейшее обращение оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении и обладающих возможностью радиационного воздействия на человека и окружающую среду, без наличия положительного санитарно-эпидемиологического заключения.
5.9 Обеспечение биологической безопасности для повторно используемых строительных материалов, изделий и конструкций, должно определяться ограничением органических компонентов, которые могут содержать микроорганизмы, негативно воздействующие на человека и окружающую среду.
5.10 Бывшие в употреблении строительные материалы, изделия и конструкции, предназначенные для повторного использования в качестве самостоятельной продукции, вторичного сырья или источника энергии, должны отвечать требованиям, установленным для такой продукции, сырья или источника энергии.
5.11 Если для обеспечения безопасности повторно используемых строительных материалов, изделий и конструкций требуется проведение натурных испытаний, то их следует проводить в полном объеме, в соответствии с требованиями нормативной документации на методы испытаний.
5.12 Повторно используемые материалы должны быть долговечными и обеспечивать сохранение основных физико-механических и физико-химических показателей качества, и способность выполнять свои функции в течение срока годности. Долговечность предполагает неизменность свойств при погрузочно-разгрузочных работах (удары), штабелировании (давление верхних рядов, устойчивость к сжатию, скольжение), транспортировании (вибрация, удары) и потреблении товара.
5.13 Качество переработанных материалов должно обеспечивать безопасные условия для жизнедеятельности человека.
5.14 При применении бывших в употреблении материалов должны быть учтены все максимальные источники опасности и факторы риска, к которым относятся:
- физические факторы: прочность, износостойкость, морозостойкость, водостойкость, теплостойкость, зерновой (гранулометрический) состав, фракционный состав, вязкость, адгезия, когезия, пожароопасность (огнестойкость), срок пригодности;
- химические факторы: радиоактивность (удельная эффективная активность естественных радионуклидов), токсичность, выделение вредных химических веществ в воздух рабочей зоны, в атмосферный воздух населенных мест, в воду и почву.
 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА 
ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 
6.1 Повторно используемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть приведены в соответствие, чтобы свести к минимуму их воздействие на окружающую среду, тем самым способствуя защите, улучшению качества окружающей среды и сохранению энергии.
6.2 Строительные материалы, изделия и конструкции, предназначенные для повторного использования, должны отвечать основным принципам экологического законодательства Республики Казахстан - обеспечение экологической безопасности.
6.3 Следует проводить обработку отходов перед их утилизацией (в приемлемом случае) в целях устранения или снижения любого возможного риска для окружающей среды.
6.4 Все работы, связанные с повторным применением материалов, изделий и конструкций, должны соответствовать требованиям СП РК 1.03-106, ГОСТ 12.3.002, а также ведомственным правилам охраны труда и техники безопасности.
6.5 Во всех производственных и бытовых помещениях следует устраивать естественную, искусственную или смешанную вентиляцию, обеспечивающую чистоту воздуха.
Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
6.6 Уровень вибрации не должен превышать установленный ГОСТ 12.1.012. Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих необходимо применять специальные мероприятия: конструктивные, технологические и организационные, средства виброизоляции и виброгашения, дистанционное управление, средства индивидуальной защиты.
6.7 При производстве работ по сбору, сортировке и подготовке материалов к повторному применению, при обращении со вторичными материалами и изделиями следует соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. Следует также строго соблюдать требования санитарной безопасности, взрывобезопасности производственных участков по ГОСТ 12.1.005.
6.8 При демонтаже и сносе зданий и сооружений рабочие места и проходы к ним, должны быть ограждены предохранительными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059.
6.9 Участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должно быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046.
6.10 Все участки работ должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда.
6.11 Запрещается перегружать перекрытия строительным мусором и материалами от разборки. Накопившийся строительный мусор и материалы от разборки должны немедленно вывозиться с места демонтажа или сноса.
6.12 При строповке, расстроповке, подъеме, перемещении демонтируемых элементов грузоподъемными кранами необходимо соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, а также выполнять следующие требования:
- для подъема применять грузозахватные средства, обеспечивающие равномерную передачу нагрузки на стропы;
- подавать демонтируемые элементы к месту складирования в положении, близком к проектному.
6.13 Одновременная разборка конструкций или демонтаж оборудования в процессе разборки перекрытий в двух и более ярусах по одной вертикали не допускается.
6.14 В целях предупреждения экологического загрязнения грунтов и территорий до начала работ по демонтажу или сносу зданий и сооружений необходимо отключить и вырезать вводы водопровода, канализации, теплосети, технических жидкостей и газов, кабельной и воздушной линий электропередач и других коммуникаций.
Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах, подтверждены эксплуатационной организацией, заказчиком и подрядной организацией.
Производство работ по сносу зданий и разрушению строительных конструкций во время гололеда, тумана и дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью до 15 м/с и более не допускается.
6.15 Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проектной документации по мероприятиям, предпринятым в процессе выполнения работ по повторному применению бывших в употреблении строительных материалов, изделий и конструкций, должны обеспечить минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую среду.
6.16 При производстве работ по демонтажу, разборке зданий и сооружений, сортировке и очистке и повторном применении бывших в употреблении строительных материалов следует применять технологические процессы, не загрязняющие окружающую среду, и предусматривать комплекс мероприятий с целью ее охраны.
Содержание вредных веществ в выбросах не должно вызывать увеличения их концентрации в атмосфере населенных пунктов и в водоемах санитарно-бытового пользования выше допустимых величин, установленных санитарными правилами.
 
Приложение А
(информационное)
 
 
Таблица А.1 - Рекомендуемые методы восстановления и переработки возвратных ресурсов, а также получаемые материалы,
изделия и конструкции и возможные области их применения
 
	Разбираемые конструкции, демонтируемое оборудование, способ разборки и демонтажа
	Характеристика первичного выхода материалов и изделий от разборки и демонтажа
	Вид ремонтно-восстановительных работ или переработки
	Получаемые материалы, изделия, конструкции и оборудование
	Область применения
	 

	Кровельные покрытия
	 

	Кровельное покрытие из листовой стали
	Деформированные листы, картины кровельной стали с не разогнутыми фальцами, изделия из листовой кровельной стали (желоба, воронки, карнизы, свесы, лотки, фартуки вентиляционных и дымовых каналов и др.), кляммеры, крюки, костыли и прочее
	Правка, замена деформированных участков, заделка мелких дефектов, снятие старой краски и ржавчины, выпрямление, укрепление или обрезка фальцев, раскрой по типоразмерам, грунтовка
	Сталь кровельная
	По прямому назначению для устройства кровли при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Кровельное покрытие из волнистых асбестоцементных листов
 
	Целые и колотые асбестоцементные листы, бой асбестоцементных листов
	Очистка, раскрой по типоразмерам
	Листы асбестоцементные
	По прямому назначению для ремонта и устройства кровли
	 

	
	
	Дробление до необходимых размеров, фракционирование и очистка
	Щебень асбестоцементный
	Заполнитель для низкомарочных бетонов
	 

	Парапетная металлическая решетка
	Деформированные звенья металлической решетки
	Правка, установка недостающих деталей, укрепление слабых и замена деформированных участков, снятие старой краски и ржавчины, раскрой по типоразмерам, грунтовка
	Звенья металлической решетки
	По прямому назначению для устройства парапетов, ограждений балконов и лоджий, перил при ремонте и реконструкции зданий. Устройство заборов и декоративных ограждений при благоустройстве территории
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Водосточные трубы
 
	Деформированные части труб
	Правка деформированных участков, исправление мелких дефектов, очистка, разрезка по типоразмерам, грунтовка
	Части водосточных труб
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Несущие элементы крыш
	 

	Стропильная система при наклонных или висячих деревянных стропилах, разбираемая свободным удалением отдельных элементов
	Элементы стропильной системы (стропильные ноги, стойки, подкосы, прогоны и т.п.) с гвоздями и другими крепежными деталями
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Бревна или брусья до 240 мм, доски
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	 
	 
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	Сборные железобетонные стропила, плиты покрытия, разбираемые свободным удалением отдельных элементов
	Железобетонные элементы стропил, плиты покрытия
	Очистка поверхностей, заделка повреждений, восстановление закладных деталей, установка монтажных приспособлений и т.п.
	Сборные железобетонные несущие элементы крыши (стропила, плиты покрытия и т.д.)
	По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений, при строительстве временных зданий и сооружений, устройстве дорожных покрытий
	 

	
	
	Дробление, извлечение арматуры и закладных деталей, промывка бетона и сортировка его по фракциям
	Бетонный щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетона. Подготовка под асфальтовые и бетонные полы
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Монолитные железобетонные конструкции, разбираемые при помощи отбойных молотков
	Бетонный бой, деформированная арматура
	То же
	Бетонный щебень и песок различных фракций
	Заполнитель для бетона. Подготовка под асфальтовые и бетонные полы
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Перекрытия
	 

	Чердачные перекрытия по деревянным балкам без подшивки, разбираемые-свободным удалением отдельных элементов, с накатом из досок
	Балки из бруса с черепными брусками (бревна с выбранными четвертями), доски с гвоздями
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных - участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Балки (бревна)
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	То же
	Доски
	То же
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	То же, с накатом из щитов
 
 
	Балки из бруса с черепными брусками (бревна с выбранными четвертями), щиты с гвоздями и другими крепежными деталями
 
 
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Балки (бревна)
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	То же
	Доски
	То же
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	То же, с накатом из горбыля
	Балки из бруса с черепными брусками (бревна с выбранными четвертями, горбыль с гвоздями)
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Балки (бревна)
	По прямому назначению для ремонта, изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	То же
	Горбыль
	То же
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	Простильный пол чердачного перекрытия
 
 
	Элементы пола с гвоздями
 
 
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Доски
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	Дощатая не оштукатуренная подшивка потолка
	Колотые доски с гвоздями
	 
	 
	Аналогично простильному полу чердачного перекрытия
	 

	То же, оштукатуренная
	Колотые доски с гвоздями и остатками дранки и штукатурки
	 
	 
	То же
	 

	Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам без подшивки, разбираемое свободным удалением отдельных элементов, с
	Балки из бруса с черепными брусками (бревна с выбранными четвертями), доски с гвоздями
 
 
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Балки (бревна)
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	То же
	Доски
	То же
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	То же, с накатом из щитов
	Балки из бруса с черепными брусками (бревна с выбранными четвертями), щиты с гвоздями и другими крепежными деталями
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Балки (бревна)
	По прямому назначению для ремонта, изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	То же, с накатом из щитов
	Балки из бруса с черепными брусками (бревна с выбранными четвертями), щиты с гвоздями и другими крепежными деталями
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Балки (бревна)
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	То же
	Щиты наката
	То же
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	То же, с накатом из горбыля
	Балки из бруса с черепными брусками (бревна с выбранными четвертями, горбыль с гвоздями)
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Балки (бревна)
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	То же, с накатом из горбыля
 
 
	Балки из бруса с черепными брусками (бревна с выбранными четвертями, горбыль с гвоздями)
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Балки (бревна)
	То же
	 

	
	
	То же
	Горбыль
	То же
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и других крепежных деталей, удаление дефектных участков, чистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	Сборные железобетонные перекрытия, разбираемые свободным удалением элементов
 
 
	Железобетонные панели, плиты, балки, вкладыши и др.
	Очистка поверхностей, заделка повреждений, восстановление закладных деталей, установка монтажных приспособлений и т.п.
	Сборные железобетонные несущие элементы перекрытия
	По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений, при строительстве временных зданий и сооружений. Устройство дорожных покрытий
	 

	
	
	Очистка поверхностей, заделка повреждений, восстановление закладных деталей, установка монтажных приспособлений и т.п.
	Сборные железобетонные несущие элементы перекрытия
	По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений, при строительстве временных зданий и сооружений. Устройство дорожных покрытий
	 

	
	
	Дробление, извлечение арматуры и закладных деталей, промывка бетона и сортировка его по фракциям
	Бетонный щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетона
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Монолитные железобетонные перекрытия, разбираемые при помощи отбойных молотков
	Бетонный бой, деформированная арматура
 
	Дробление бетона, извлечение арматуры и закладных деталей, промывка бетона и сортировка по фракциям
	Бетонный щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетона
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Металлические балки и прогоны, разбираемые свободным удалением элементов
	Элементы из прокатной стали (двутавр, тавр, швеллер, уголок), сварные и клепаные конструкции из прокатной и листовой стали
	Правка деформированных участков, очистка от старой краски и ржавчины, заделка мелких дефектов, разрезка по типоразмерам, грунтовка, покрытие антикоррозионным составом
	Балки из прокатных профилей, балки составного сечения, погонажные изделия из проката
	По прямому назначению для устройства перекрытий, лестниц, перемычек, усиления простенков стен, колонн и др. при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	Кирпичные своды междуэтажных перекрытий, разбираемые при помощи отбойного молотка или обрушением
 
	Кирпичный бой
	Механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для низкомарочных бетонов, подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	
	
	Размол боя до максимальной крупности частиц 0,15 мм
	Цемянка
	Гидравлически активная добавка к цементу; декоративное покрытие
	 

	То же, бетонные
	Бетонный бой
	Механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям
	Бетонный щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетона
	 

	Полы
	 

	Извлечения гвоздей,  очистка, сортировка по размерам и цвету
	Извлечения гвоздей, очистка, сортировка по размерам и цвету
	Извлечения гвоздей, очистка, сортировка по размерам и цвету
	Извлечения гвоздей, очистка, сортировка по размерам и цвету
	Извлечения гвоздей, очистка, сортировка по размерам и цвету
	 

	Полы из щитового паркета с обрешеткой
 
	Целые и колотые доски, щиты паркета с гвоздями, недостающими клепками и сломанными отдельными брусками основания со следами клея, раствора, мастики (лака)
	Извлечение гвоздей, очистка, установка недостающих клепок, укрепление или замена сломанных брусков основания
	Щитовой паркет; доски
	По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	
	
	Извлечение гвоздей, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	Полы дощатые
	Крашеные цельные и колотые половые доски с гвоздями
	Извлечение гвоздей, удаление дефектных участков, очистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Доски
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	
	Извлечение гвоздей, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	 

	Половые лаги из досок или бруса
 
 
	Целые и колотые доски и брусья с гвоздями и другими крепежными деталями
	Извлечение гвоздей, удаление дефектных участков, очистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Доски, брус
	По прямому назначению для ремонта, изготовления изделий, а также при строительстве подсобных, складских и других одноэтажных временных зданий и сооружений
	 

	
	
	Извлечение гвоздей, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, фибролита, опилкобетона, древесно-стружечных плит и т.п.
	 

	Плинтусы деревянные
	Крашеные целые и колотые плинтусы с гвоздями
	Извлечение гвоздей, удаление дефектных участков, очистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Плинтус
	По прямому назначению
	 

	Полы из метлахской плитки
	Целые и колотые плитки с остатками раствора, керамический бой
	Очистка целых плиток
	Плитки метлахские
	По прямому назначению для ремонта полов, а также для устройства полов в подсобных, складских и других зданиях и сооружениях
	 

	Покрытие полов из рулонных материалов (линолеум и т.п.)
	Куски и обрезки рулонных материалов с остатками клея, краски, пыли
	Удаление деформированных и изношенных участков, очистка, раскрой по размерам
	Куски рулонного покрытия пола
	То же
	 

	Покрытие полов из плиток ПХВ
	Целые плитки и куски плиток с остатками клея, краски, пыли
	Очистка целых плиток
	Плитки ПХВ
	То же
	 

	Стены
	 

	Стены кирпичные, столбы, арки на цементно-известковом растворе, разбираемые послойно вручную или при помощи отбойных молотков
	Стены кирпичные, столбы, арки на цементно-известковом растворе, разбираемые послойно вручную или при помощи отбойных молотков
	Стены кирпичные, столбы, арки на цементно-известковом растворе, разбираемые послойно вручную или при помощи отбойных молотков
	Стены кирпичные, столбы, арки на цементно-известковом растворе, разбираемые послойно вручную или при помощи отбойных молотков
	Послойно вручную или при помощи отбойных молотков 
	 

	
	
	Механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям кирпичного боя
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для низкомарочных бетонов, подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	
	
	Размол боя до максимальной крупности частиц 0,15 мм
	Цемянка
	Гидравлически активная добавка к цементу, декоративное покрытие
	 

	То же, из мелкоблочных камней
	Целый и колотый камень с остатками раствора, каменный бой
	Механическая очистка целых камней
	Мелкие блоки
	По прямому назначению
	 

	
	
	Механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетонов, подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	Стены бетонные и железобетонные из блоков и панелей, разбираемые свободным удалением отдельных элементов
	Блоки и панели железобетонные без монтажных петель с нарушенными закладными деталями, трещинами и сколами, бетонный бой
	Очистка поверхностей, заделка повреждений, восстановление монтажных приспособлений и закладных деталей
	Сборные железобетонные блоки и панели стен
	Строительство подсобных, складских и других одноэтажных временных сооружений
	 

	Стены бетонные и железобетонные из блоков и панелей, разбираемые свободным удалением отдельных элементов
	Блоки и панели железобетонные без монтажных петель с нарушенными закладными деталями, трещинами и сколами, бетонный бой
	Очистка поверхностей, заделка повреждений, восстановление монтажных приспособлений и закладных деталей
	Сборные железобетонные блоки и панели стен
	Строительство подсобных, складских и других одноэтажных временных сооружений
	 

	
	
	Восстановление монтажных приспособлений
	Сборные железобетонные элементы
	Устройство дорожных покрытий
	 

	
	
	Дробление, извлечение арматуры и закладных деталей, промывка бетона и сортировка его по фракциям
	Бетонный щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетона. Подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Облицовка кирпичных, каменных и бетонных поверхностей
	Целые и колотые плиты из искусственных (бетонных, керамических и др.) и естественных (гранит, мрамор, известняк и др.) материалов с остатками раствора
	Очистка, ремонт и заделка отдельных участков, шлифование, полирование, раскрой по размерам
	Облицовочные плиты
	По прямому назначению для облицовки стен, устройства полов и лестниц при ремонте и реконструкции жилых домов
	 

	
	
	Механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям
	Щебень и крошка различных фракций
	Декоративное покрытие бетонных поверхностей; заполнители для бетона
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, сортировка по размерам, очистка и антисептирование
	Бревна
	По прямому назначению
	

	Стены деревянные, рубленые из бревен, разбираемые свободным удалением элементов
	Венцы стен с гвоздями и другими крепежными деталями, остатками раствора, старой краски и пыли
	
	
	
	

	
	
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, опилкобетона, древесностружечных плит и т.п.
	 

	Стены деревянные, разбираемые свободным удалением элементов
	Брусья стен с гвоздями и другими крепежными деталями, остатками раствора, старой краски и т.п.
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, сортировка по размерам, очистка и антисептирование
	Брус
	По прямому назначению
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, опилкобетона, древесностружечных плит и т. п.
	 

	Кирпичная облицовка деревянных стен
	Кирпич и половняк с остатками раствора, куски кладки и кирпичный бой
	Механическая очистка кирпича и половняка от раствора
	Кирпич и половняк
	По прямому назначению для ремонта, перекладки и устройства стен и перегородок при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	Кирпичная облицовка деревянных стен
	Кирпич и половняк с остатками раствора, куски кладки и кирпичный бой
	Механическая очистка кирпича и половняка от раствора
	Кирпич и половняк
	По прямому назначению для ремонта, перекладки и устройства стен и перегородок при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	
	
	Механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям кирпичного боя
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для низкомарочных бетонов, подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	
	
	Размол боя до максимальной крупности частиц 0,15 мм
	Цемянка
	Гидравлически активная добавка к цементу, декоративное покрытие
	 

	Дощатая обшивка деревянных стен, не оштукатуренная
	Целые и колотые доски с гвоздями и остатками старой краски
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, сортировка по размерам, очистка и антисептирование
	Доски
	По прямому назначению
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, опилкобетона, древесностружечных плит и т. п.
	 

	Стены деревянные сборно-щитовые с каркасом из брусков, не оштукатуренные
	Колотая доска-вагонка, засыпка в смеси со строительным мусором, бруски каркаса с гвоздями
	Извлечение гвоздей из брусков, удаление дефектных участков, очистка, сортировка по размерам, антисептирование
	Бруски
	По прямому назначению
	 

	
	
	Извлечение гвоздей из брусьев, удаление дефектных участков, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, опилкобетона, древесностружечных плит и т. п.
	 

	Перегородки
	 

	Деревянные  оштукатуренные из готовых двух- и трехслойных щитов
	Целые и колотые доски и бруски с гвоздями и остатками штукатурки, щиты
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, сортировка по размерам, очистка и антисептирование
	Доски и бруски, щиты двух- и трехслойные
	По прямому назначению
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, опилкобетона, древесностружечных плит и т. п.
	 

	Перегородки из досок, забранных стоймя в обвязку, оштукатуренные и не оштукатуренные
	Целые и колотые доски и бруски с гвоздями и остатками штукатурки, старой краски и т.п.
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, сортировка по размерам, очистка и антисептирование
	Доски и бруски
	По прямому назначению
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, опилкобетона, древесностружечных плит и т. п.
	 

	Перегородки кирпичные на цементно-известковом растворе, разбираемые при помощи отбойных молотков
	Кирпич и половник с остатками раствора, куски кладки и кирпичный бой
	Механическая очистка кирпича и половняка от раствора
	Кирпич и половняк
	По прямому назначению для ремонта, перекладки и устройства стен и перегородок при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	
	
	Механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям кирпичного боя
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для низкомарочных бетонов, подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	
	
	Размол боя до максимальной крупности частиц 15 мм
	Цемянка
	Гидравлически активная добавка к цементу, декоративное покрытие
	 

	Перегородки бетонные и железобетонные, разбираемые при помощи отбойных молотков
	Бетонный бой, деформированная арматура
	Дробление бетона, извлечение арматуры и закладных деталей, промывка бетона, сортировка по фракциям
	Бетонный щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетона
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Окна и двери
	 

	Оконные заполнения 
	Оконные блоки, створки, фрамуги, коробки, оконное стекло, бой стекла, скобяные изделия и подоконные доски
	Ремонт элементов заполнения, очистка, антисептирование, грунтовка, установка недостающих приборов, остекление
	Оконные блоки, створки, фрамуги, коробки, оконное стекло, скобяные изделия и подоконные доски
	По прямому назначению для устройства оконных заполнений при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений, а также при строительстве временных зданий и сооружений
	 

	 
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, опилкобетона, древесностружечных плит и т.п.
	 

	
	
	Стеклобой
	Утилизация 
Материалы на основе стеклобоя: стеклоблоки, стекловата, пеностекло, облицовочная плитка и т.д.
	 

	Дверные заполнения
	Дверные блоки, коробки, полотна, скобяные изделия, наличники
	Ремонт и замена отдельных элементов, очистка, антисептирование, грунтовка
	Дверные блоки, полотна, коробки, скобяные изделия, наличники
	По прямому назначению для устройства дверных заполнений при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений, а также при строительстве временных зданий и сооружений
	 

	
	
	Извлечение гвоздей и крепежных деталей, удаление дефектных участков, очистка, измельчение на механических станках
	Технологическая щепа, стружка, опилки
	Изготовление арболита, опилкобетона, древесностружечных плит и т. п.
	 

	Лестницы 
	 

	Лестница на металлических косоурах, разбираемая свободным удалением элементов
	Косоуры, каменные или железобетонные ступени с остатками раствора, краски и пыли, каменный или бетонный бой, металлические элементы ограждений, поручни с крепежными деталями
	Правка деформированных участков, очистка от старой краски и ржавчины, заделка мелких дефектов, разрезка по типоразмерам, грунтовка, покрытие антикоррозионным составом
	Металлические балки
	По прямому назначению для устройства перекрытий, лестниц, перемычек, усиления простенков стен, колонн и др. при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	
	
	Правка, установка недостающих, укрепление слабых и замена деформированных участков, снятие старой краски и ржавчины, раскрой по типоразмерам, грунтовка
	Звенья металлических ограждений
	По прямому назначению для устройства лестниц при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	
	
	Очистка ступеней, заделка повреждений
	Ступени
	То же
	 

	
	
	Механизированное дробление боя, промывка и сортировка по фракциям
	Щебень и крошка различных фракций
	Декоративное покрытие бетонных поверхностей; заполнители для бетона
	 

	
	
	Очистка, ремонт дефектных участков поручней
	Поручни
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Каменные или железобетонные ступени
	Ступени с остатками раствора, краски и пыли, каменный или бетонный бой
	Очистка, заделка дефектов и повреждений
	Ступени
	По прямому назначению для устройства лестниц при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	
	
	Механизированное дробление боя, промывка и сортировка по фракциям
	Щебень и крошка различных фракций
	Декоративное покрытие бетонных поверхностей; заполнители для бетона
	 

	Фундаменты
	 

	Фундаменты бутовые, разбираемые при помощи отбойных молотков
	Бутовый камень с остатками раствора,  щебень, куски раствора
	Очистка камней от остатков раствора
	Бутовый камень
	По прямому назначению для ремонта фундаментов жилых домов, зданий и сооружений, а также для устройства фундаментов временных одноэтажных зданий и сооружений
	 

	То же, бутобетонные
	Бетонный и бутовый бой
	Очистка от остатков раствора, механизированное дробление, промывка, сортировка по фракциям
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для низкомарочных бетонов; подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	То же, железобетонные
	Бетонный бой, деформированная арматура
	Дробление бетона, извлечение арматуры и закладных деталей, промывка бетона и сортировка по фракциям
	Бетонный щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетона
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	То же, бетонные на кирпичном щебне
	Бетонный бой
	Очистка от остатков раствора, механизированное дробление, промывка, сортировка по фракциям
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для низкомарочных бетонов; подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	То же, бетонные
	То же
	То же
	Гравий в песок различных фракций
	Заполнители для бетона
	 

	То же, кирпичные
	Кирпичный бой с остатками раствора
	Очистка, механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для низкомарочных бетонов; подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	
	
	Размол боя до максимальной крупности частиц 0,15 мм
	Цемянка
	Гидравлически активная добавка к цементу; декоративное покрытие
	 

	То же, сборные железобетонные
	Целые и колотые бетонные блоки с остатками раствора
	Очистка от раствора, заделка дефектов
	Бетонные фундаментные блоки
	По прямому назначению
	 

	
	
	Очистка от раствора, механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для бетона
	 

	Системы отопления
	 

	Отопительные кирпичные печи, камины и кухонные очаги
	Кирпич и половник с остатками раствора, куски кладки и кирпичный бой 
	Механизированная очистка кирпича и половняка от раствора
	Кирпич и половняк
	По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	
	
	Механизированное дробление, промывка и сортировка по фракциям кирпичного боя
	Щебень и песок различных фракций
	Заполнители для низкомарочных бетонов, подготовка под асфальтовые и бетонные покрытия
	 

	
	
	Размол боя до максимальной крупности частиц 0,15 мм
	Цемянка
	Гидравлически активная добавка к цементу, декоративное покрытие
	 

	Облицовка печей, каминов и кухонных очагов
	Целые и колотые изразцы, прямые и фасонные, облицовочные плитки с остатками раствора
	Очистка от раствора
	Изразцы, прямые и фасонные, облицовочные плитки печей, каминов и кухонных очагов
	По прямому назначению
	 

	Металлические футляры отопительных печей
	Металлолом
	 
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Трубопроводы внутридомовой разводки центрального отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб
	Секции трубопроводов
	Отбор годных труб, очистка их от грязи и накипи, проверка
	Трубы водогазонапорные
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	То же, из стальных бесшовных холоднокатаных и холоднотянутых труб
	Секции трубопроводов
	Отбор годных труб, очистка их от грязи и накипи, проверка
	Трубы бесшовные
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Чугунные радиаторы
	Секции чугунного радиатора
	Проверка и очистка от накипи и грязи, замена уплотнительных колец
	Секция чугунного радиатора
	По прямому назначению при ремонте и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Одноходовые и многоходовые стальные конвекторы
	Секция конвектора
	Проверка и очистка труб от накипи и грязи и очистка ребер конвекторов от пыли, замена фасонных частей
	Конвектор
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Чугунные ребристые трубы с параллельным или последовательным присоединением
	Ребристые трубы чугунные
	Проверка и очистка, замена фасонных частей
	Ребристая труба чугунная
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Краны пробковые проходные, сальниковые, двойной регулировки, спускные
	Краны пробковые проходные, сальниковые, двойной регулировки, спускные
	Проверка и очистка от накипи, замена уплотнительной прокладки золотника и прокладки между корпусом крана и головкой набивки
	Краны
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Запорные вентили
	Запорный вентиль
	То же
	Запорные вентили
	По прямому назначению
	 

	Чугунные параллельные и клиновидные задвижки
	Задвижки чугунные
	Проверка и очистка от накипи, замена латунных уплотнительных колец и прокладок
	Задвижки чугунные
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Цилиндрические расширительные баки
	Расширительный бак
	Проверка и очистка от продуктов коррозии и накипи, замена уплотнительных муфтовых соединений переливной и контрольной трубок
	Цилиндрический расширительный бак
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Проточные и автоматические воздухосборники
	Воздухосборник
	Проверка и очистка от накипи со сменой затворного клапана и уплотнительных прокладок
	Воздухосборник
	По прямому назначению
	 

	Грязевики
	Грязевики
	Проверка и очистка от грязи
	Грязевики
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Системы холодного и горячего водоснабжения и внутренней канализации
	 

	Трубопроводы внутридомовой разводки из стальных водогазопроводных труб с резьбовым или сварным соединением
	Секции трубопроводов с местными коррозионными поражениями 
	Отбор, очистка от грязи и продуктов коррозии, испытания в соответствии с требованиями нормативных документов
	Трубы водогазопроводные
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Чугунные канализационные трубы и фасонные части
	Чугунные канализационные трубы и фасонные части, имеющие местные повреждения
	Отбор, очистка от грязи и отложений, покрытие битумным лаком, испытания в соответствии с требованиями нормативных документов
	Чугунные канализационные трубы и фасонные части
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Латунные водоразборные, туалетные краны и смесители
	Латунные водоразборные, туалетные краны и смесители, в том числе с местными повреждениями седел и шпинделей
	То же
	Латунные водоразборные, туалетные краны и смесители
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Поплавковые клапаны к смывным бачкам
	Поплавковые клапаны к смывным бачкам, в том числе с местными повреждениями
	Отбор изделий, отвечающих требованиям нормативных документов, очистка от грязи и отложений, испытания на герметичность запирания под давлением. Изделия, не отвечающие требованиям нормативных документов, ремонту не подлежат
	Поплавковые клапаны к смывным бачкам
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Вентили запорные проходные латунные и чугунные, задвижки чугунные фланцевые
	Вентили запорные проходные латунные и чугунные, в том числе с местными повреждениями корпуса и вентильных головок, задвижки чугунные фланцевые
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями нормативных документов
	Вентили запорные проходные латунные и чугунные, задвижки чугунные фланцевые
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Пожарные краны
	Пожарные краны, в том числе с местными повреждениями
	Отбор изделий, отвечающих требованиям нормативных документов, устранение дефектов и испытания
	Пожарные краны
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Счетчики (водомеры) холодноводные и горячеводные
	Счетчики (водомеры) холодноводные и горячеводные, в том числе с повреждениями механизмов и корпусов
	Отбор изделий, отвечающих требованиям действующего стандарта, очистка грязи и отложений, передача предприятиям по ремонту и поверке счетчиков
	Счетчики холодноводные и горячеводные
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Водогрейные колонки
	Водогрейные колонки, в том числе с повреждениями
	Отбор годных колонок
	Колонки
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Санитарно-технические приборы
	Санитарно-технические приборы металлические и фаянсовые, целые и колотые, фаянсовый бой
	Отбор годных приборов, дробление колотого фаянса, промывка и сортировка по фракциям и сортировка по фракциям
	Умывальники, мойки металлические, раковины, унитазы, ванны, смывные бачки фаянсовые, смывные бачки чугунные, сифоны чугунные к унитазам, мойкам, флюгарки, сиденья к унитазам
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Щебень фаянсовый
	Заполнитель для бетона
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
	 

	Осевые и радиальные вентиляторы
	Осевые и радиальные вентиляторы
	Проверка и очистка от продуктов коррозии, проведение текущего обслуживания
	Осевые и радиальные вентиляторы
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Электродвигатели
	Электродвигатели
	Проверка и очистка от продуктов коррозии, проведение текущего обслуживания
	Электродвигатели
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Воздуховоды из черной и оцинкованной стали, алюминиевых сплавов
	Детали системы вентиляции (прямые и фасонные детали)
	Отбор пригодных деталей систем вентиляции, очистка их от грязи и коррозии
	Отдельные детали систем вентиляции (прямые и фасонные детали)
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Запорные и регулирующие устройства
	Запорные и регулирующие устройства
	Отбор пригодных запорных и регулирующих устройств, очистка их от грязи и коррозии
	Отдельные запорные и регулирующие устройства
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Кондиционеры
	Кондиционеры
	Проверка и очистка от продуктов коррозии, проведение текущего обслуживания
	Кондиционеры
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Шумоглушители
	Шумоглушители
	Проверка и очистка от продуктов коррозии и грязи
	Шумоглушители
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Фильтры и пылеуловители
	Фильтры или пылеуловители
	Проверка и очистка от продуктов коррозии и грязи
	Фильтры или пылеуловители
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Системы внутреннего газоснабжения
	 

	Трубопроводы внутридомовой разводки из стальных водогазопроводных труб на сварке и резьбовом соединении у запорной арматуры
	Секции трубопроводов
	Отбор, очистка от грязи и продуктов коррозии, испытание в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Водогазопроводные трубы
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Латунные пробковые натяжные и шаровые краны 
	Краны, в том числе с местными повреждениями
	Отбор изделий, отвечающих требованиям, устранение дефектов и испытание в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Латунные пробковые натяжные и шаровые краны
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Газовые плиты
	Газовые плиты, в том числе с местными повреждениями
	Отбор изделий, отвечающих требованиям, устранение дефектов и испытание в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Газовые плиты
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Газовые водонагреватели
	Газовые водонагреватели, в том числе с местными повреждениями
	Отбор изделий, отвечающих требованиям, устранение дефектов и испытание в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Газовые водонагреватели
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Лифтовое оборудование
	 

	Статор электродвигателя главного привода
	Статор электродвигателя главного привода, в том числе с местными повреждениями 
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Статор электродвигателя главного привода
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Статор электродвигателя привода дверей кабины
	Статор электродвигателя привода дверей кабины, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Статор электродвигателя привода дверей кабины
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Ротор электродвигателя главного привода
	Ротор электродвигателя главного привода, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Ротор электродвигателя главного привода
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Электродвигатель главного привода
	Электродвигатель главного привода, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Электродвигатель главного привода
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Электродвигатель привода дверей кабины
	Электродвигатель привода дверей кабины, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями действующих стандартов
	Электродвигатель привода дверей кабины
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Моторная полумуфта
	Моторная полумуфта, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями нормативных документов
	Моторная полумуфта
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Тормозная полумуфта
	Тормозная полумуфта, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями нормативных документов
	Тормозная полумуфта
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Редуктор главного привода
	Редуктор главного привода, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями нормативных документов
	Редуктор главного привода
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Редуктор привода дверей кабины
	Редуктор привода дверей кабины, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в соответствии с требованиями нормативных документов
	Редуктор привода дверей кабины
	По прямому назначению
	 

	
	
	
	Металлолом
	Утилизация
	 

	Автоматический выключатель
	Автоматический выключатель, в том числе с местными повреждениями
	Отбор, очистка от грязи, отложений, устранение дефектов, испытания в
	Автоматический выключатель
	По прямому назначению
	 

	Устройство за щиты от проникновения в шахту лифта
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	Полимерсодержащие материалы: трубы, окна, двери, сантехническое оборудование и др.
	Выход из строя изделий из полимерных материалов, используемых в различных отраслях народного хозяйства (пластиковые трубы, окна, двери, мебель, тара и упаковка, детали машин, отходы сельскохозяйственной пленки и т. д.). Смешанные отходы.
	Термическое разложение путем пиролиза; разложение с получением исходных низкомолекулярных продуктов (мономеров, олигомеров); вторичная переработка.
	Полимерные трубы для канализации, дренажа, водо-, газоснабжения, электроизоляционный материал, предметы повседневного и домашнего обихода, технической аппаратуры, транспорта.
	По прямому назначению в технических целях: 
- при получении полимербетонов; 
- для компаундирования (сплавления вторичного полимера с другими пластиками (например, с поликарбонатом, с ВПЭ) и наполнения волокнами для производства деталей технического назначения; 
- для получения красителей для производства окрашенных пластиковых изделий;
- для изготовления широкого текстильного волокна; набивочных и штапельных волокон (синтепона; кровельных материалов; пленок и листов);
- для литьевых изделий конструкционного назначения;
- для автомобильной промышленности;
- для производства деталей осветительных и бытовых приборов и др.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


 
Приложение Б
(информационное)
 
Коэффициент использования возвратных материалов
 
Нормы выхода возвратных материалов
Особенностью подготовленных норм выхода возвратных материалов является значительное увеличение количества нормативов за счет работ по разборке строительных конструкций и оборудования промышленных зданий и привязка норм выхода к конструктивным элементам зданий и сооружений.
Нормы выхода материалов и изделий от разборки конструкций и демонтажа оборудования разработаны для работ, на которых образуются материалы повторного использования, вторичное сырье и строительный мусор.
Данные об объеме возврата приняты в качестве экспертных оценок, по которым на основе анализа и нормативного калькулирования проектируются сметные нормы выхода материалов от разборки строительных конструкций и инженерного оборудования.
Нормы выхода разработаны по разновидностям конструктивных элемента зданий и учитывают оптимальное количество возвратных материалов, получаемое от разборки при принятой технологии поэлементного демонтажа конструкций и оборудования, и при современном уровне организации ремонтно-строительного производства. Нормативные показатели выхода возвратных материалов составляют (20-50) % количества аналогичного материала в составе разбираемой конструкции, находящейся в хорошем техническом состоянии.
Нормы выхода возвратных материалов учитывают поэлементную разборку конструкций с первичной очисткой и складированием возвратных материалов и вторичного сырья на рабочем месте.
Кроме определения теоретически возможного выхода возвратных материалов для работ по разборке (разработка норм выхода материалов от разборки) следует установить механизм расчета реального выхода возвратных материалов для любого конструктивного элемента здания на конкретном объекте. Определение фактического объема выхода выполняется путем введения в расчет «коэффициента использования», отражающего техническое состояние (износ) возвратных материалов и возможность их повторного применения (Таблица Б.1).
Коэффициент использования возвратных материалов (КИ) представляет собой оценку технического состояния материалов разбираемой конструкции с точки зрения их повторного использования по основным потребительским свойствам. Коэффициент КИ принимается в диапазоне от 1 до 0:
КИ = 1 - техническое состояние материалов разбираемой конструкции хорошее и все полученные после разборки возвратные материалы могу быть повторно использованы. Объем получения возвратных материалов на единицу разбираемой конструкции равен нормативному выходу возвратных материалов.
КИ = 0 - техническое состояние разбираемой конструкции неудовлетворительное, возвратные материалы при разборке не образуются, и весь объем выхода составляет строительный мусор. Количество строительного мусора на единицу разбираемой конструкции равно сумме показателей по строкам:
- масса возвратных материалов и масса строительного мусора.
 
Таблица Б.1 - Объем выхода возвратных материалов
 
	Наименование ресурсов
	Код
	Ед. изм.
	Норма
	Формула
	Объем выхода при:

	
	
	
	
	
	КИ = 1
	КИ = 0,3
	КИ = 0

	Бревна - возврат
	490202
	куб. м
	1,8
	(1)
	1,8
	0,54
	-

	Доски - возврат
	490205
	куб. м
	1,58
	(1)
	1,59
	0,477
	-

	Дрова
	490105
	куб. м
	4,56
	(1)
	4,56
	1,368
	-

	Масса возвратных материалов
	990300
	т
	4,36
	(2)
	4,36
	1,305
	-

	Масса строительного мусора
	990400
	т
	10,83
	(3)
	10,83
	13,875
	15,18


 
При любом значении КИ в диапазоне от 0 до 1 объем выхода возвратных материалов и строительного мусора на единицу разбираемой конструкции определяется по формулам:
- для каждого возвратного материала:
 
ОВМ = НВМ ∙ КИ;                          (Б.1)
 
- для массы возвратных материалов:
 
ОМВМ = НМВМ ∙ КИ;                      (Б.2)
 
- для строительного мусора:
 
ОСМ = НСМ + НМВМ (1 - КИ),                  (Б.3)
 
где ОВМ, ОМВМ, ОСМ - объем получения соответственно: возвратные материалы; масса возвратных материалов; масса строительного мусора на единицу разбираемой конструкции;
НВМ, НМВМ, НСМ - нормы выхода возвратных материалов при разборке конструкций;
КИ - коэффициент использования возвратных материалов.
Коэффициент использования возвратных материалов определяется визуально, путем инструментального обследования или вскрытия конструкций. Коэффициент (КИ) определяется как часть конструктивного элемента (оборудования) здания, материалы, от разборки которого могут быть использованы по прямому назначению в аналогичных или других конструкциях на этом же или любом другом объекте строительства и ремонта.
Коэффициент использования возвратных материалов определяется на основе экспертной оценки технического состояния разбираемых конструкций, установленной проектной организацией в процессе предпроектных изысканий (или специальной комиссией по техническому обследованию объекта). Коэффициент использования возвратных материалов корректируется и согласовывается заказчиком и подрядчиком при заключении договора и может быть установлен единым на весь объект или отдельно по каждому конструктивному элементу, а при необходимости, по отдельным демонтажным работам или по конкретному возвратному материалу. Во всех случаях согласованные коэффициенты использования возвратных материалов фиксируются в тексте договора строительного подряда на реконструкцию, капитальный ремонт или снос здания.
Если при разработке сметной документации на объект ремонта коэффициент использования возвратных материалов не установлен, то он по умолчанию принимается равным (0), т. е. при разборке конструкций и демонтаже оборудования образуется только строительный мусор.
В сметных расчетах выхода возвратных материалов и строительного мусора принимаются следующие показатели объемной массы разных видов строительного мусора:
- при разборке каменных, бетонных, железобетонных конструкций и отбивке штукатурки - 1,8 т/м3;
- при разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций - 0,6 т/м3;
- при выполнении прочих работ по разборке - 1,2 т/м3.
 
Ключевые слова: повторное применение материалов, конструкций и изделий, разборка строительных конструкций, демонтаж инженерного оборудования, капитальный ремонт, реконструкция, снос жилых и коммунальных зданий.
 
 
 
 



