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ВВЕДЕНИЕ
 
Настоящий свод правил разработан в рамках реформирования нормативно-технической базы строительной отрасли Республики Казахстан и направлен на решение задач по установлению допустимых уровней радиационных параметров в строительстве и порядка безопасного и безаварийного выполнения радиологических исследований и контроля.
 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Настоящий свод правил устанавливает требования к порядку организации радиационного контроля готовой продукции (строительных материалов, изделий и конструкций, включая деревянные строительные изделия и изделия из стекла) и сырья для ее производства.
Настоящий свод правил устанавливает порядок обследования и критерии оценки радиационной безопасности:
- участков для строительства жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения;
- вновь построенных, реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения».
Кодекс Республики Казахстан от 18.09.2009 № 193-4 «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2012 года № 308).
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан 17 января 2012 года № 93).
ИСО/МЭК 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
ГОСТ 12071 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
 
ПРИМЕЧАНИЕ - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом.
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правилприменяются следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Внешнее гамма-излучение: Гамма-излучение источников, находящихся вне организма человека.
3.2 Гамма-излучение: Электромагнитное излучение, принадлежащее к наиболее высокочастотной коротковолновой части спектра электромагнитных волн.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Гамма-излучение относится к фотонному ионизирующему излучению.
 
3.3 Грунт: Горные породы, почвы или искусственные образования (твердые отходы промышленного производства), представляющие собой многокомпонентные системы, изменяющиеся во времени, используемые как основание, среда или материал при строительстве.
3.4 Грунт перемещаемый: Грунт, выбираемый при разработке котлована
и прокладке инженерных сетей и используемый для обратной засыпки в ходе строительных работ или подлежащий вывозу на другие территории.
3.5 Дочерние продукты радона: Продукты распада радона и торона.
3.6 Естественные радионуклиды; ЕРН: Основные радионуклиды природного происхождения, содержащиеся в породообразующих материалах земной коры: радий (Ra-226), торий (Th-232), калий (К-40).
3.7 Ионизирующее излучение: Электромагнитное излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.
3.8 Мощность дозы, мкЗв/ч: Доза излучения за единицу времени.
3.9 Плотность потока радона: Активность частицпотока радона, проходящего через единицу площади в единицу времени
3.10 Площадь застройки: Часть участка застройки, ограниченная габаритами проектируемого объекта строительства.
3.10 Потенциальная радоноопасность территории: Вероятность превышения норматива плотности потока радона из грунта.
3.11 Почвенный воздух: Смесь газов в свободных пространствах в объеме почвы (грунта).
3.12 Противорадоновая защита здания (противорадоновая защита): Специальные технические мероприятия, предпринимаемые с целью защиты помещений здания от поступления радона.
3.13 Радиационная аномалия:Ограниченная зона участка застройки, в пределах которой мощность дозы внешнего гамма-излучения превышает контрольные значения, установленные в нормативных документах.
3.14 Радиационная безопасность: Состояние защищенности настоящего и будущих поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения.
3.15 Радиационно-экологические изыскания для строительства (радиационно-экологические изыскания): Комплекс инженерных изысканий, выполняемых с целью получения информации о радиационной обстановке на территории для последующего определения состава, последовательности и объема мероприятий по обеспечению радиационной безопасности населения на участке застройки и в здании.
3.16 Радиационный контроль: Контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения, а также получение информации об уровнях облучения людей, радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Радиационный контроль включает в себя дозиметрический и радиометрический контроль.
 
3.17 Радионуклиды: Радиоактивные атомы, являющиеся источником ионизирующего излучения, которое возникает при самопроизвольном распаде их ядер».
3.18 Радон: Общее название газообразных радионуклидов уранового (радий- Rn-222) и ториевого (торий - Rn-220) рядов.
3.19 Техногенные радионуклиды; ТРН: Радионуклиды, попадающие в окружающую среду в результате производственной деятельности человека.
3.20 Удельная активность радионуклида А, Бк/кг: Отношение активности радионуклида в образце к массе образца.
3.21 Удельная эффективная активность Аэфф; ЕРН, Бк/кг: Суммарная удельная активность естественных радионуклидов в материале, определяемая с учетом их биологического воздействия на организм человека.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Удельную эффективную активность ЕРН (Аэфф), Бк/кг, вычисляют по формуле:
Аэфф = АRа + 1,31ATh + 0,085AK,
где АRа, ATh, AK - удельная активность радионуклидов радия (Ra-226), тория (Th-232), калия (K-40) соответственно, Бк/кг.
 
3.22 Участок застройки: Земельный участок, отведенный в установленном порядке для постоянного размещения объекта строительства и относящихся к нему объектов инфраструктуры.
3.23 Эквивалентная равновесная объемная активность; ЭРОА, Бк/м3: Количественная характеристика радиационной опасности короткоживущих дочерних продуктов радона (торона), рассчитанная с учетом их вклада в эффективную дозу облучения.
 
ПРИМЕЧАНИЕ Эквивалентную равновесную объемную активность радона (торона) (ЭРОА), Бк/м3, определяют по формуле:
ЭРОА = ЭРОАRn + 4,6 ЭРОАTn,
где ЭРОАRn и ЭРОАTn - эквивалентная равновесная объемная активность радионуклидов
радона и торона соответственно. При этом:
ЭРОАRn = 0,104 АRaA + 0,514 ARaB + 0,382 ARaС,
ЭРОАTn = 0,913 AThB + 0,087 AThC,
где АRaA - объемная активность в воздухе радионуклида полония-218 (Ро-218), Бк/м3;
ARaB - объемная активность в воздухе радионуклида свинца-214 (Pb-214), Бк/м3;
ARaС - объемная активность в воздухе радионуклида висмута-214 (Bi-214), Бк/м3;
AThB - объемная активность в воздухе радионуклида свинца-212 (Pb-212), Бк/м3;
AThC - объемная активность в воздухе радионуклида висмута-212 (Bi-212), Бк/м3.
 
3.24 Эффективная доза облучения: Величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности.
 
 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1 Основной задачей радиационного контроля является получение объективных данных об удельных активностях естественных и техногенных радионуклидов в строительных материалах, изделиях, конструкциях и сырье для их производства, определяющих область их применения, а также оценка радиационной безопасности участков для строительства жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений, вновь построенных, реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений.
4.2 Требования настоящего свода правил должны выполняться при:
- входном радиационном контроле сырья для производства строительных материалов, изделий и конструкций;
- проведении периодических испытаний готовых строительных материалов, изделий и конструкций, согласно требованиям нормативных документов на соответствующий вид продукции, для определения области их применения;
- обосновании инвестиций в строительство;
- проектировании и строительстве (реконструкции) зданий и сооружений;
- выполнении земельных (вскрышных) работ, а также работ по инженерной защите площадок под застройку от неблагоприятных природных и техногенных воздействий;
- проведении экологической экспертизы проектной документации;
- приемке в эксплуатацию построенных, реконструированных и капитально отремонтированных жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.
4.3 Соблюдение требований настоящего свода правил обеспечивает выполнение положений Закона«О радиационной безопасности населения» и КодексаРеспублики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».
 

5 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 
5.1 При проведении радиационного контроля следует руководствоваться требованиями настоящего документа, ИСО/МЭК 17025, ГОСТ 30108, положениями Санитарных правил: «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов».
5.2 Предприятия-изготовители строительных материалов, изделий и конструкций должны осуществлять радиационный контроль готовой продукции и сырья для ее производства. Радиационный контроль строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства включает входной радиационный контроль сырья, а также периодические испытания готовой продукции с определением области ее применения.
5.3 Входной радиационный контроль сырья может осуществляться:
- по паспортам поставщиков;
- организацией-потребителем сырья;
- по договорам сторонними организациями, аккредитованными на проведение данного вида испытаний.
5.4 Радиационный контроль готовой продукции может осуществляться:
- организацией-производителем (потребителем) продукции;
- по договорам сторонними организациями, аккредитованными на проведение данного вида испытаний.
5.5 Специалисты, осуществляющие радиационный контроль строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства, должны иметь образование не ниже среднего технического и проходить 1 раз в 5 лет специальное обучение.
5.6 В своей работе специалисты дополнительно руководствуются нормативными документами на соответствующий вид продукции или сырья для ее производства.
 
 
6 ОБЪЕКТЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
 
6.1 Радиационному контролю с определением класса материала (области применения) по значениям удельной эффективной активности ЕРН (Аэфф) в соответствии с ГОСТ 30108подлежат следующие виды строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства:
- стеновые материалы (кирпич и камни керамические, кирпич и камни
силикатные, камни бетонные стеновые, камни, блоки и панели из ячеистых бетонов, камни стеновые из природного камня, блоки из пенобетона и др.);
- неорганические вяжущие материалы (цемент, известь, гипсовые вяжущие);
- бетоны и растворы на неорганических вяжущих (легкие и тяжелые бетоны, бетонные смеси, строительные растворы, бетоны жаростойкие, бетоны ячеистые, пенобетон и др.);
- заполнители для бетона и раствора (природный песок, природный гравий, щебень из гравия, песок и щебень из горных пород, песок и щебень из отходов производства, гравий и песок керамзитовые, щебень и песок аглопоритовые, песок и щебень декоративные из природного камня и др.);
- отделочные и облицовочные материалы (плитки керамические для стен и полов, плиты бетонные для отделки фасадов, гипсокартонные листы, плиты из природного гипсового камня, плиты тротуарные, бортовые камни, сухие строительные смеси и др.);
- кровельные материалы (черепица глиняная, черепица цементно-песчаная, асбестоцементные листы и др.);
- изоляционные материалы (минеральная вата, минераловатные плиты, акустические материалы, песок и щебень перлитовые вспученные, теплоизоляционные изделия из ячеистых бетонов, полистиролбетон, блоки из пеностекла и др.);
- стекло и строительные изделия из стекла (листовое стекло, стеклоблоки, декоративные изделия из стекла и др.);
- керамические санитарно-технические изделия (унитазы, умывальники, смывные бачки и др.);
- сырье для производства строительных материалов, изделий, конструкций (песок, глина, мел, гипсовый камень и др.).
6.2 Объем радиационного контроля строительных материалов, изделий и конструкций устанавливает организация-изготовитель для получения объективной информации о содержании радионуклидов в продукции
6.3 Радиационный контроль с определением класса материала (области применения) по значениям удельной эффективной активности (Аэфф) в соответствии с ГОСТ 30108не проводят для материалов на органических связующих (полистирол, кровельные материалы без неорганических посыпок и др.).
6.4 Область применения строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства устанавливают в зависимости от значений удельной эффективной активности (Аэфф) в соответствии с ГОСТ 30108.
6.5 Строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые для строительства и реконструкции жилых и общественных зданий, должны соответствовать I классу - удельная эффективная активность (Аэфф)менее 370 Бк/кг.
6.6 Строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов, а также при строительстве производственных сооружений, должны соответствовать II классу - удельная эффективная активность (Аэфф) менее 740 Бк/кг.
6.7 Строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в дорожном строительстве вне населенных пунктов, должны соответствовать III классу - удельная эффективная активность (Аэфф) не более 1350 Бк/кг.
6.8 Вопрос о применении строительных материалов, изделий и конструкций, удельная эффективная активность (Аэфф) которых более 1350 Бк/кг, но не более 4000 Бк/кг, необходимо согласовывать в каждом отдельном случае с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор в Республике Казахстан.
6.9 Материалы, удельная эффективная активность (Аэфф) которых более 4000 Бк/кг, применять в строительстве не допускается.
6.10 Радиационный контроль изделий из тарного стекла (стеклянные банки для консервов и бутылки для пищевых жидкостей), изделий из цветного и бесцветного стекла, изделий из хрусталя, фарфоровой и керамической посуды осуществляется на соответствие значениям контрольных уровней содержания естественных радионуклидов согласно таблице А.1 (приложение А).
6.11 Радиационный контроль деревянных строительных изделий (окна, двери, погонажные изделия и др.) проводится по значениям удельной активности техногенного радионуклида цезия-137 согласно таблице Б.1 (приложение Б).
6.12 Не вводятся ограничения на использование в хозяйственной деятельности любых твердых материалов, сырья и изделий при удельной эффективной активности (Аэфф) в них менее 300 Бк/кг и мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1м менее 0,2 мкГр/ч относительно фона.
6.13 Периодичность проведения радиационного контроля готовых строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства определяется нормативно-техническими документами на соответствующую продукцию или сырье, но не реже 1 раза в год.
При каждом изменении технологии и применяемых материалов проводится повторный радиационный контроль строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства.
6.14 В каждой организации-производителе строительных материалов, изделий и конструкций должна быть разработана схема радиационного контроля готовой продукции и сырья для ее производства.
6.15 Схема радиационного контроля сырья и готовой продукции разрабатывается на основании требований настоящего свода правил.
6.16 Схема радиационного контроля сырья и готовой продукции разрабатывается, согласовывается и утверждается каждые 5 лет. В случае изменения вида сырьевых материалов (месторождения или поставщика), видов готовой продукции или организации, осуществляющей радиационный контроль, в схему вносятся изменения в установленном порядке.
6.17 Схема радиационного контроля сырья и готовой продукции согласовывается с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и утверждается руководителем организации.
6.18 Форма схемы радиационного контроля сырья и готовой продукции приведена в приложении В.
6.19 В схеме радиационного контроля сырья и готовой продукции должны быть указаны:
- все виды сырьевых материалов, используемых для производства строительных материалов, изделий и конструкций, с указанием места добычи (месторождения) и поставщика, нормативно-технические документы на каждый вид сырьевых материалов, а также все виды выпускаемой продукции с указанием нормативно-технических документов на соответствующий вид продукции;
- место отбора проб (для сырья местом отбора является склад или карьер (запасник), транспортное средство, для готовой продукции - склад готовой продукции);
- периодичность радиационного контроля. Для сырья контролируется каждая партия. При поставках сырья значение удельной эффективной активности (Аэфф) может быть указано в паспорте. При отсутствии в паспорте значений Аэфф (класса материала) организация-изготовитель строительных материалов, изделий и конструкций может сама производить экспрессную оценку ее радиационной безопасности по мощности дозы гамма-излучения. Определение области применения сырья и отходов производства устанавливается по результатам гамма-спектрометрических исследований в соответствии с ГОСТ 30108, которые проводятся организацией-производителем (потребителем) или на договорной основе сторонними организациями, имеющими соответствующую лицензию. При производстве деревянных строительных изделий удельная активность техногенного радионуклида цезия-137 должна быть указана в паспорте на поставляемую древесину. Периодичность радиационного контроля готовых строительных материалов, изделий и конструкций, с определением удельной эффективной активности (Аэфф) или удельной активности техногенного радионуклида цезия-137, - не реже 1 раза в год;
- исполнитель радиационного контроля. В случае определения удельной эффективной активности (Аэфф) или удельной активности цезия-137 в деревянных строительных изделиях организация-производитель (потребитель) указывает марку прибора, используемого для проведения радиационного контроля. При проведении радиационного контроля сторонними организациями указывают наименование организации и номер аттестата аккредитации.
6.20 Функционирование схем радиационного контроля обеспечивают службы предприятия-изготовителя строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающие за качество продукции.
6.21 На промежуточном этапе «сырье - готовая продукция» может осуществляться выборочный контроль удельной эффективной активности (Аэфф) в случае использования добавок, которые могут повлиять на дозу излучения (шлаки, золы, граниты и т. д.). В этом случае отбор образцов производится по схемам, согласованным с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, с учетом специфики каждой организации.
6.22 Определение в образцах сырья и(или) продукции значений удельной эффективной активности (Аэфф) или удельной активности цезия-137 для древесины, с учетом погрешности измерений, превышающих регламентируемые нормативно-техническими документами значения, является основанием для проведения дополнительного исследования.
 
 
7 ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СЫРЬЯ
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 
7.1 Отбор представительной пробы для радиационного контроля производится специалистами, прошедшими подготовку в установленном порядке.
7.2 Отбор проб состоит из следующих этапов:
- отбор выемок, выборок, точечных проб;
- составление объединенной пробы;
- выделение пробы для спектрометрического исследования.
7.3 Способ и частота отбора проб зависит от места отбора (карьер, склад сырья, технологическая линия, лаборатория, склад готовой продукции) и от вида контроля (периодические испытания, аварийная ситуация и т. п.).
7.4 Отбор проб готовой продукции и сырья для ее производства производится в соответствии с нормативно-техническими документами на продукцию или сырье для ее производства и ГОСТ 30108.
7.5 Отобранную пробу упаковывают и направляют для исследования
в организацию, имеющую аккредитованную лабораторию радиационного контроля.
7.6 На каждую отобранную для исследования пробу составляют паспорт пробы (приложение Г) и акт отбора проб, форма которого приведена в приложении Д. В акте отбора проб указывают:
- фамилии и должности лиц, производивших отбор пробы;
- место отбора пробы;
- наименование отобранной продукции и соответствующий нормативно-технический документ на продукцию;
- значение мощности дозы гамма-излучения.
7.7 Количество отбираемого для радиационного контроля материала (сырья и готовой продукции) приведено в приложении Е. Общий объем пробы для спектрометрических исследований должен составлять не менее 5 л, без учета потерь при подготовке пробы (измельчение и просеивание).
7.8 При отборе проб бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов допускается направлять для радиационного контроля лабораторные образцы бетона после определения его марки.
7.9 При отборе проб товаров народного потребления (фарфоровая, стеклянная, хрустальная посуда, тарное стекло), декоративных изделий из стекла, а также керамических санитарно-технических изделий, допускается использование бракованной или нестандартной продукции.
7.10 При отборе проб деревянных строительных изделий допускается направлять для радиационного контроля измельченную древесину (опилки, стружку), полученную при их изготовлении.
 
 
8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИЧЕСКОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 
8.1 Отбор проб строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства производится в соответствии с нормативно-техническим документом на конкретный вид сырья или готовой продукции и разделом 7.
8.2 Проба, направляемая на периодические испытания, должна сопровождаться заявкой и актом отбора проб (см. приложение Д).
8.3 Определение удельной эффективной активности (Аэфф) строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства, включая товары народного потребления и декоративные изделия из стекла, производят в соответствии с ГОСТ 30108. Измерения производят по аттестованным методикам.
8.4 Радиационный контроль деревянных строительных изделий (окна, двери, погонажные изделия и др.) производится по значениям удельной активности цезия-137 согласно действующим нормативам. Определение удельной активности цезия-137 производят по аттестованным методикам.
 
 
9 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
 
9.1 По результатам периодических испытаний готовой продукции исполнитель составляет протокол.
9.2 Протокол периодических испытаний составляется в двух экземплярах, один из которых передается заказчику.
9.3 Протокол периодических испытаний подписывает исполнитель, проводившей контроль, и утверждает руководитель испытательного центра, подпись которого подтверждается печатью.
9.4 Результаты периодических испытаний, проводимых организацией-изготовителем (потребителем) строительных материалов, изделий, конструкций и сырья для их производства самостоятельно, должны фиксироваться в журнале.
9.5 При отгрузке готовой продукции организация-изготовитель строительных материалов, изделий и конструкций или организация-поставщик сырья в паспорте на поставляемую продукцию указывает класс материала (значение Аэфф) по данным периодических испытаний.
 
 
10 ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОЩАДОК ПОД ЗАСТРОЙКУ
 
10.1 Радиационно-экологические изыскания и исследования включают:
- оценку мощности дозы гамма-излучения на территории строительства;
- оценку радиационных характеристик грунтов;
- оценку радоноопасности территории.
10.2 Основными потенциальными источниками техногенного радиоактивного загрязнения окружающей среды являются предприятия, работающие с источниками ионизирующего излучения, хранилища радиоактивных отходов, пункты захоронения отходов дезактивации, территории, загрязненные в результате аварий с выбросом радиоактивных веществ.
10.3 Степень радиационной безопасности человека определяется годовой эффективной дозой облучения от природных и техногенных источников. При этом эффективная доза облучения для населения не должна превышать 1 мк3в/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мкЗв/год.
10.4 При выборе участков территорий под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения предпочтительны участки с уровнем мощности дозы гамма-излучения (МД-g), не превышающим 0,3 мкЗв/ч.
При обнаружении на участках застройки грунта с МД-g более 0,3 мкЗв/ч до начала других работ должен быть выявлен характер загрязнений и, по согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, определены и проведены защитные мероприятия с учетом интенсивности радиационного воздействия
на население.
10.5 Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения проводятся:
- радиационная съемка (определение мощности дозы внешнего гамма-излучения - МД-g);
- определение удельной эффективной активности (ЕРН) в грунтах.
10.6 Радиационную съемку (определение МД-g) на участке застройки проводят
с использованием дозиметрического оборудования, включенного в Государственный реестр средств измерений и прошедшего поверку.
10.7 Поисковый режим дозиметра используется с целью обнаружения площадей
с повышенным гамма-фоном.
10.8 Обследование в поисковом режиме производят путем непрерывного прослушивания сигнала дозиметра (или наблюдения показаний прибора) при движении оператора по профилю или синусоидальном перемещении детектора прибора на высоте около 10 см от поверхности земли. При этом скорость движения оператора не должна превышать 2 км/ч.
10.9 Измерение МД-g производят в контрольных точках, расположенных в узлах прямоугольной сети размерами 10´10 м. Измерения МД-g выполняют на высоте около 10 см от поверхности земли, при этом в каждой точке необходимо производить не менее трех измерений для определения среднего значения МД-g для данной контрольной точки.
10.10 При бурении скважин и отборе проб для определения несущей способности грунтов одновременно отбирают пробы для определения удельной эффективной активности (ЕРН) в грунтах.
10.11 Определение ЕРН в грунтах производят для проб, отобранных послойно, лабораторным методом с использованием стационарного гамма-спектрометра в соответствии с ГОСТ 30108.
10.12 Упаковку, транспортирование и хранение проб грунта производят в соответствии с ГОСТ 12071.
10.13Схема радиационного обследования участков под застройку приведена в таблице 1.
 
Таблица 1 - Схема радиационного обследования участков под застройку
 
	Вид работ
	Объект исследований
	Объем исследований

	 
	Микрорайоны (кварталы)
	Проведение непрерывного прослушивания звукового сигнала дозиметра на параллельных маршрутах через 5 м с оконтуриванием аномалий с МД-g более 0,3 мкЗв/ч

	
	Отдельные здания
	Проведение непрерывного прослушивания звукового сигнала дозиметра на параллельных маршрутах через 2,5 м с оконтуриванием аномалий с МД-g более 0,3 мкЗв/ч


 
	Таблица 1 - Схема радиационного обследования участков под застройку (продолжение)

	Вид работ
	Объект исследований
	Объем исследований

	Дозиметрическая гамма-съемка с целью оценки радиационной обстановки
	Землеотводы под строительство

	
	Микрорайоны
(кварталы) Отдельные здания
	Измерение МД-g с детализацией в местах аномалий не менее 20 точек на 1 га
Измерение МД-g с детализацией в местах аномалий не менее 10 точек на 1 га

	Гамма-спектро-метрическое определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в грунтах
	Строительная площадка

	
	При отсутствии насыпных грунтов
	Проведение исследований двух проб на 1 га (но не менее двух проб с участка) с поверхности грунта, а также по две пробы из каждой аномалии

	
	На насыпных грунтах
	Проведение исследований восьми проб на 1 га (но не менее четырех проб с участка) с поверхности грунта, а также через 1 м по высоте насыпного слоя на площади застройки


 
10.14 Радоноопасность участка застройки определяется по средним значениям плотности потока радона с поверхности грунта, измеренным в пределах контура проектируемого здания.
10.15 Оценку потенциальной радоноопасности участка можно производить на основе анализа имеющихся фондовых материалов местных организаций, проводящих данные исследования, или по результатам изысканий.
Оценка потенциальной радоноопасности территории осуществляется по комплексу геологических и геофизических признаков. К геологическим признакам относятся:
- наличие определенных петрографических типов пород, разрывных нарушений;
- присутствие радона в подземных водах и выход радоновых источников на поверхность.
Геофизические признаки включают:
- уровни объемной активности радона (ОА) в почвенном воздухе;
- эквивалентную равновесную объемную активность радона в зданиях и сооружениях, эксплуатируемых на исследуемой территории и в прилегающей зоне;
- высокую активность радия-226 в породах, слагающих геологический разрез.
10.16 По степени потенциальной радоноопасности грунты участка застройки можно разделить на следующие категории:
1 - грунты с низким содержанием радия (известняк, песчаник, основные породы вулканического происхождения). Очень низкая газопроницаемость;
2 - скальные породы и грунты с низким или нормальным содержанием радия. Средняя газопроницаемость;
3 - грунты, содержащие радий (гранит, пегматит, квасцовый сланец, фосфаты). Высокая газопроницаемость.
10.17 Оценка потенциальной радоноопасности участка застройки при обосновании инвестиций в строительство может определяться следующими параметрами:
- ЭРОА радона в принимаемых в эксплуатацию или эксплуатируемых зданиях, расположенных вблизи территории застройки;
- плотностью потока радона с поверхности почвы на участке застройки;
- объемной активностью радона (ОА) в почвенном воздухе на глубине 1 м от поверхности земли.
10.18 При обосновании инвестиций в строительство допускается производить оценку потенциальной радоноопасности территории застройки на основе известного значения одного из четырех факторов согласно таблице 2. Если известны значения двух и более факторов, приведенных в таблице, то потенциальная радоноопасность оценивается по значению, соответствующему наибольшей степени потенциальной радоноопасности.
 
Таблица 2 - Категории потенциальной радоноопасности территории
 
	Категория
потенциальной
радоноопасности
территории
	ЭРОА
радона, Бк/м3
	Плотность
потока радона, мБк/(м2 × с)
	ОА радона
в почвенном
воздухе, кБк/м3
	Удельная активность радия-226
в почве, Бк/кг

	I
	< 25
	< 20
	< 10
	< 100

	II
	25-100
	20-80
	10-40
	100-400

	III
	> 100
	> 80
	> 40
	> 400


 
10.19 На стадиях разработки проекта и проведения экологической экспертизы проектной документации производится уточнение радоноопасности участка застройки с определением плотности потока радона с поверхности грунта. По результатам измерений плотности потока радона с поверхности грунта на участке застройки определяют необходимость проектирования радонозащиты.
10.20 Измерения плотности потока радона с поверхности грунта следует производить в контрольных точках, расположенных в узлах прямоугольной сети размерами 5´5 м для жилых зданий и 10´10 м - для общественных и производственных зданий. При этом общее число контрольных точек в пределах застраиваемого участка должно быть не менее пяти.
10.21 Каждая контрольная точка должна быть расположена в пределах специально подготовленной горизонтальной площадки размером не менее 0,5´0,5 м. Подготовка площадки заключается в очистке ее от мусора, растительности и крупных камней (глубина очистки не должна превышать 5 см), выкапывании в центре площадки лунки диаметром не менее 15 см и глубиной от 8 см до 10 см, рыхлении и освобождении от камней дна лунки на глубину от 3 смдо 4 см. В необходимых случаях (значительный снежный покров на участке, строительный мусор после сноса существующих строений и т. п.) следует производить инженерную подготовку к проведению изысканий.
10.22 Не допускается производить определение плотности потока радона с поверхности грунта, покрытого льдом или залитого водой.
10.23 На участках, отведенных под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения, где среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта (на площади застройки) не превышает 80 мБк/(м2 × с), допускается строительство зданий без применения противорадоновой защиты.
10.24 При отводе под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения участка с плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(м2 × с) в проекте здания должна быть предусмотрена противорадоновая защита.
10.25 Для строительства зданий производственного назначения следует выбирать участки территорий, где плотность потока радона с поверхности грунта не превышает 250 мБк/(м2 × с). При проектировании здания на участке с плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 мБк/(м2 × с) должна быть предусмотрена противорадоновая защита.
10.26 Форма протокола обследования площадок под застройку приведена в приложении Ж.
 
 
11 ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
( РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРУЕМЫХ)
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
 
11.1 Значение МД-g во вновь построенныхжилых и общественных зданиях не должно превышать среднее значение МД-g на открытой местности (в районе расположения здания) более чем на 0,2 мкЗв/ч.
11.2 Измерение МД-g на открытой местности (Н0, мкЗв/ч) производят вблизи обследуемого здания не менее чем в пяти точках, расположенных на расстоянии от 30 м до 100 м от существующих зданий и сооружений и не менее чем 20 м друг от друга.
11.3 Точки измерений выбирают на участках местности с естественным грунтом, не имеющим техногенных изменений (асфальт, щебень и др.).
11.4 При измерениях блок детектирования располагают над поверхностью земли на высоте 1 м.
11.5 Количество измерений, выполняемых в каждой точке, определяется типом используемого дозиметра.
11.6 В качестве оценки измеренного значения МД-g на открытой местности Н0 принимают наименьшее из полученных результатов измерений Н0і в і-й точке с учетом погрешности.
11.7 Результат измерения МД-g на открытой местности вблизи обследуемого здания представляют в виде: (Н0±D0) мкЗв/ч. Расчет погрешности D0 производят по действующим методикам.
11.8 Объем измерений МД-g в помещениях сдаваемого в эксплуатацию здания должен быть достаточным для выявления помещений, где значения мощности дозы гамма-излучения Н могут превышать установленные пределы.
11.9 Измерения МД-g в помещениях сдаваемого в эксплуатацию здания производят выборочно. Количество обследуемых помещений выбирают в зависимости от назначения, этажности здания и количества помещений (квартир) в соответствии с таблицей 3.
 
Таблица 3 - Количество обследуемых помещений в зависимости от назначения, этажности здания и количества помещений (квартир)
 
	Назначение здания
	Количество
помещений
(квартир)
	Количество обследуемых
помещений (квартир)

	Одноквартирныежилые дома, коттеджи, школьные и дошкольные учреждения
	В каждом помещении

	Многоквартирные жилые дома
	До 10 включ.
	В каждой квартире

	
	Св. 10 до 100 включ.
	Не менее 50% квартир

	
	Св. 100
	Не менее 25% квартир

	Здания социально-бытового назначения
	До 30 включ.
	В каждом помещении

	
	Св.30 до 300 включ.
	Не менее 50% помещений

	
	Св. 300
	Не менее 25% помещений


 
11.10 Для предварительной оценки радиационной обстановки в помещениях сдаваемого в эксплуатацию здания с целью выявления локальных источников гамма-излучения проводят предварительное обследование всех помещений при поисковом режиме работы дозиметра. Измерения производят по периметру каждой комнаты на высоте 1 м от пола и расстоянии от 5 см до 10 см от стен, а также по оси каждой комнаты на высоте от 5 см до 10 см от пола. При обнаружении локальных повышений показаний прибора производят поиск максимума и фиксируют в журнале его положение, а также показания прибора в точке максимума. Кроме того, в журнал заносят максимальные значения показаний прибора в каждом помещении.
11.11 Конкретные помещения (квартиры), подлежащие обследованию согласно 11.3.1, выбирают с учетом результатов предварительного обследования, а также в соответствии с таблицей 4. Обязательным является обследование квартир (помещений), в которых зафиксированы максимальные показания поискового прибора.
11.12 Измерения МД-g в каждом из обследуемых помещений выполняют в точке, расположенной в его центре на высоте 1 м от пола.
Результат измерения МД-g в каждом из обследуемых помещений представляют в виде: (Н±D) мкЗв/ч. Расчет погрешности D производят по действующим методикам.
11.13 Помещение считается удовлетворяющим нормативу, если выполняется условие: (Н - Н0 + Då) [image: ] 0,2 мкЗв/ч, где Då - суммарная погрешность оценки разности двух значений (Н - Н0), мкЗв/ч, определяемая по действующим методикам.
 
Таблица 4 - Количество помещений на различных этажах (в процентах от их общего количества), подлежащих обследованию
 
	Факторы, определяющие объем контроля
	Подвал
	Первый этаж
	Верхний этаж
	Другие этажи

	I категория потенциальной радоноопасности территории:
содержание Ra-226 в стройматериалах и засыпке менее 100 Бк/кг столбчатый фундамент без ограждающих подполье конструкций принудительная вентиляция подполья и помещений
	1-3
	50
	50
	25

	Факторы, определяющие объем контроля
	Подвал
	Первый этаж
	Верхний этаж
	Другие
этажи

	II категория потенциальной радоноопасности территории:
содержание Ra-226 в стройматериалах и засыпке от 100 до 400 Бк/кг сплошная монолитная железобетонная фундаментная плита отсутствие вентиляции подполья
	3-5
	100
	50
	25

	III категория потенциальной радоноопасности территории:
содержание Ra-226 в стройматериалах и засыпке более 400 Бк/кг отсутствие подпольного пространства односемейные дома и коттеджи, детские и дошкольные учреждения
	5-10
	100
	100
	50


 
11.14 Обследования в помещениях вновь построенных и реконструированных зданий проводят после их предварительной выдержки в течение 24 ч при закрытых окнах и дверях (как в помещениях, так и подъездах) и штатном режиме работы вентиляции (при ее наличии). Измерения рекомендуется производить при наиболее высоком для данной местности барометрическом давлении и слабом ветре.
11.15 При проведении измерений средства измерений следует располагать на расстоянии не менее чем 50 см от пола и не менее чем 25 см от стен и 50 см - от нагревательных элементов, кондиционеров, окон и дверей.
11.16 В каждом обследуемом помещении производят не менее одного измерения. При больших размерах обследуемого помещения количество измерений увеличивают из расчета одно измерение на 50 м2.
11.17 Форма протокола обследования зданий после завершения строительства (реконструкции, капитального ремонта) приведена в приложении И.
 
 
12 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
 
12.1 По результатам радиационно-экологических изысканий и исследований оформляют протокол в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается заказчику, второй - в течение 5 лет хранится в лаборатории, проводившей радиационно-экологические изыскания и исследования.
12.2 Результаты радиационно-экологических изысканий и исследований включают в раздел «Охрана окружающей среды» архитектурного проекта, а также в санитарно-экологический паспорт построенного объекта.
12.3 Отчет, составляемый при обосновании инвестиций, должен включать:
- оценку потенциальной радоноопасности территории участка;
- уточненную постановку задач проектных радиационно-экологических изысканий.
12.4 Отчет по проектным изысканиям должен включать:
- план участка застройки с указанием значений плотности потока радона с поверхности грунта в контрольных точках, а также ее среднее значение на площади участка застройки;
- данные об удельной эффективной активности (ЕРН) в породах грунта;
- данные об измерениях МД-g на участке застройки;
- заключение о необходимости противорадоновой защиты в проектируемом здании.
12.5 Отчет о результатах контрольных исследований должен включать:
- сопоставительные данные о фактических и нормативных значениях МД-g вблизи принимаемого в эксплуатацию здания и внутри него;
- значение ЭРОА изотопов радона в помещениях здания;
- заключение о необходимости мероприятий по улучшению радиационной обстановки в обследованном строительном объекте.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов
в отдельных видах продукции из стекла

Таблица А.1 - Содержание естественных радионуклидов
в отдельных видах продукции из стекла
 
	Наименование продукции
	Удельная активность
радионуклидов, Бк/кг
	Аэфф, Бк/кг

	
	Ra-226
	Th-232
	K-40
	

	1 Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей)
	40
	15
	290
	85

	2 Изделия из бесцветного и цветного стекла
	15
	10
	1340
	175

	3 Изделия из хрусталя
	20
	10
	4315
	370

	4 Фарфоровая посуда
	115
	90
	690
	300

	5 Керамическая посуда
	90
	80
	1700
	300

	ПРИМЕЧАНИЕ 1 Приведенные контрольные уровни применяются предприятиями, осуществляющими выпуск продукции, указанной в настоящей таблице.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Определение значений удельной активности радионуклидов и удельной эффективной активности ЕРН (Аэфф) должно осуществляться по аттестованным методикам


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
 
 
Допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства

Таблица Б.1 - Уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства
 
	Наименование групп продукции
	Удельная (объемная)
активность цезия-137, Бк/кг (Бк/л)

	1 Лесоматериалы круглые
	 

	1.1 Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий
	740

	1.2 Лесоматериалы круглые прочие
	1480

	2 Древесное технологическое сырье
	1480

	3 Древесное топливо 
	740

	4 Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов
	 

	4.1 Пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренняя обшивка) стен жилых зданий
	740

	4.2 Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие
	1850

	5 Прочая непищевая продукция лесного хозяйства
	1850


 
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(информационное)
 
 
Форма схемы радиационного контроля сырья и готовой продукции
на предприятиях-изготовителях строительных материалов и изделий

СХЕМА
радиационного контроля сырья и готовой продукции
на предприятиях-изготовителях строительных материалов и изделий
 
	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель органа,
осуществляющего государственный
санитарный надзор
	Руководитель предприятия

	________________ _______________
личная подпись расшифровка подписи
	________________ ________________
личная подпись расшифровка подписи

	 
	 


 
	Наименование сырья и готовой продукции
	Место отбора пробы
	Периодичность контроля
	Исполнитель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(информационное)

Форма паспорта пробы

ПАСПОРТ
пробы
 
1 Дата отбора пробы _____________________________________________________________
2 Наименование пробы___________________________________________________________
3 Место отбора пробы____________________________________________________________
4 Объем партии _________________________________________________________________
5 Предприятие, направляющее пробу на анализ ______________________________________
 
______________________ __________________ _________________
исполнитель, должность личная подпись расшифровка подписи
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(информационное)
 
Форма акта отбора проб для радиационного контроля

АКТ №
отбора проб для радиационного контроля
 
«_____» ____________ 20__ г.
 
1 Наименование организации _____________________________________________________
2 Отбор произвели ______________________________________________________________
                                         должность, фамилия, инициалы
3 Место отбора _________________________________________________________________
4 Наименование продукции и обозначение нормативно-технической документации 
_______________________________________________________________________________
5 Технические требования ________________________________________________________
6 Наименование предприятия-изготовителя _________________________________________
7 Сданы на испытания ___________________________________________________________
                                     наименование испытательной организации
8 Мощность дозы гамма-излучения в месте отбора пробы, мкЗв/ч _______________________
 
 
Подписи лиц, производивших отбор проб ______________________ ____________
                                                  расшифровка подписи личная подпись
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(информационное)
 
 
Количество отбираемого для радиационного контроля материала

Таблица Е.1 - Количество отбираемого для радиационного контроля материала
 
	Наименование материала
	Количество отбираемого материала

	Стеновые материалы

	Кирпич и камни силикатные
	5 шт.

	Кирпич и камни керамические
	5 шт.

	Камни стеновые из горных пород
	2-5 шт.

	Камни бетонные стеновые
	3-5 шт.

	Кирпич керамический для дымовых труб
	5 шт.

	Вяжущие материалы

	Гипсовые вяжущие
	5-10 кг

	Камень гипсовый и гипсоангидритовый
	5-10 кг

	Известь строительная
	5-10 кг

	Цементы и материалы цементного производства
	5-10 кг

	Бетоны и растворы

	Смеси растворные и растворы строительные
	5-10 кг

	Бетоны тяжелые мелкозернистые силикатные плотные
	5-10 кг

	Бетоны жаростойкие
	5-10 кг

	Бетоны ячеистые
	2 шт.

	Заполнители для бетона

	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов производства для строительных работ
	5-10 л

	Гравий, щебень и песок искусственные пористые (аглопорит, керамзит)
	5-10 л

	Песок строительный
	5-10 л

	Кровельные и гидроизоляционные материалы

	Мастика кровельная гидроизоляционная
	7 л

	Эмульсия битумная дорожная
	7 л

	Материалы рулонные кровельные гидроизоляционные с посыпкой
	2 м

	Черепица керамическая
	2-10 шт.

	Черепица кровельная (цементно-песчаная; из термопласткомпозитов)
	2-10 шт.

	Теплоизоляционные строительные материалы

	Изделия теплоизоляционные из ячеистых бетонов
	2-10 шт.

	Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты
	Не менее 2 пог.м

	 
	 


 
Таблица Е.1 - Количество отбираемого для радиационного контроля материала (продолжение)
 
	Наименование материала
	Количество отбираемого материала

	Изделия теплоизоляционные пенополистирольные 
	2-5 шт.

	Блоки теплоизоляционные из пеностекла
	Не менее 5 шт.

	Отделочные и облицовочные материалы

	Листы гипсокартонные
	Не менее одного листа

	Плитка керамическая
	2-10 шт.
(в зависимости от размеров)

	Плиты облицовочные пиленые из облицовочного камня
	5 шт.

	Стекло и стеклянные строительные изделия

	Стекло листовое
	1 лист

	Стекло клееное
	1 лист

	Стекло тарное
	5-10 шт.

	Изделия декоративные из стекла
	10-12 кг

	Изделия керамические санитарно-технические

	Умывальники, унитазы, сливные бачки, биде
	1-3 шт.
(в зависимости от размеров)

	Деревянные строительные изделия

	Опилки или стружка
	5-10 л

	Готовые изделия (окна, двери, погонажные изделия, паркет и др.)
	В зависимости от размеров

	ПРИМЕЧАНИЕ Отобранные пробы следует упаковывать в двухслойный полиэтиленовый пакет, между стенками которого помещают паспорт пробы, или применять другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность проб


 
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(информационное)
 
Форма протокола обследования площадок под застройку


Ж.1 Первая страница протокола обследования
 
	Испытательный центр (лаборатория)
 
 
 
Адрес: 
	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
___________________________
«____»______________20__ г.
 
Протокол на __ страницах
в двух экземплярах


 
Протокол испытаний
 
	№ от « » __________ 20__ г.

	Вид испытаний:
	Определение плотности потока радона и мощности дозы гамма-излучения (МД-)

	Наименование объекта, адрес
	 

	Цель испытаний
	Предпроектные изыскания

	Заказчик:
	 

	Привязка контрольных точек к плану здания
Сетка замеров
	Отражена на схеме
55 м (для жилых зданий), 1010 м (для производственных зданий)

	Наименование НТД на методы испытаний
	 

	Сведения о средствах измерений и испытательном оборудовании
	См. вторую страницу протокола


Место штампа ИЦ
 
Ж.2 Вторая страница протокола обследования

Программа проведения испытаний
 
	Порядковый номер
	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т. д.)
	Наименование НТД, устанавливающих требования к объекту испытаний

	1
	Предпроектные изыскания 
Плотность потока радона с поверхности грунта 
Мощность дозы гамма-излучения (МД-)
	СанПиН «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» 


 
Условия проведения испытаний: температура - (205) С; влажность - (655) %; давление -(101,34) кПа
 
Испытательное оборудование и средства измерений,
применяемые при проведении испытаний
 
	Порядковый номер
	Наименование испытательного оборудования, средств измерений
	Учетный номер
	Дата метрологической аттестации, поверки, номер свидетельства
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 


 
Даты отбора образцов и проведения испытаний:
 
Результаты испытаний

1 Плотность потока радона
 
	Номер контрольной точки
	Плотность потока радона с поверхности грунта, мБк/(м2 с)
	Номер контрольной точки
	Плотность потока радона с поверхности грунта, мБк/(м2 с)
	Номер контрольной точки
	Плотность потока радона с поверхности грунта, мБк/(м2 с)
	Нормативное значение плотности потока радона с поверхности грунта, мБк/(м2 с)

	
	
	
	
	
	
	80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта
	 
	

	 


 
Ж.3 Третья страница протокола обследования

2 Мощность дозы гамма-излучения (МД-g) в контрольных точках
 
	Номер контрольной точки
	МД-, мкЗв/ч
	Номер контрольной точки
	МД-, мкЗв/ч
	Номер контрольной точки
	МД-, мкЗв/ч
	Нормативное значение МД-, мкЗв/ч

	
	
	
	
	
	
	0,3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Среднее арифметическое значение МД- на участке застройки, мкЗв/ч
	 

	Максимальное значение МД- на участке застройки, мкЗв/ч
	 


 
Заключение о результатах испытаний
 
Плотность потока радона с поверхности грунта и мощность дозы гамма-излучения (МД-) на обследованном участке в пределах проектируемого объекта « » не превышает (превышает) нормативный предел плотности потока радона и мощности дозы гамма-излучения (МД-) для жилых домов и зданий социально-бытового назначения. Проектирование радонозащиты не требуется (требуется).
 
Испытания провели:
Протокол проверил:
Настоящий протокол оформлен на __ страницах в двух экземплярах, один
экземпляр направлен Заказчику.
 
Место штампа
 
ПРИЛОЖЕНИЕ И
(информационное)
 
Форма протокола обследования зданий
после завершения строительства (реконструкции, капитального ремонта)
 
И.1 Первая страница протокола обследования
 
ПРОТОКОЛ
обследования зданий после завершения строительства (реконструкции, капитального ремонта)
 
	Испытательный центр (лаборатория)
 
Адрес: 
	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
___________________________
«____»______________20__ г.
Протокол на __ страницах
в двух экземплярах


 
 
Протокол испытаний
 
	№ от « ___ » __________ 20__ г.

	Вид испытаний:
	Определение среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона и мощности дозы гамма-излучения (МД-)
	 

	Наименование объекта, адрес
	 
	 

	Цель испытаний
	Приемка в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции)
	 

	Заказчик:
	 
	 

	Характеристика объекта:
	 

	год постройки (реконструкции) 
	 

	количество этажей
количество квартир (помещений)
	 

	Использованные строительные материалы:
	 

	наружные стены
перекрытия
	 

	теплоизоляция
	 

	вентиляция
	Естественная (и/или принудительная)

	Наименование НТД на методы испытаний
	 

	Сведения о средствах измерений и испытательном оборудовании
	См. вторую страницу протокола


 
Место штампа
 
И.2 Вторая страница протокола обследования

Программа проведения испытаний
 
	Порядковый номер
	Наименование объекта испытаний
(показателей, характеристик и т. д.)
	Наименование НТД, устанавливающих требования к объекту испытаний

	1
	Жилое (общественное) здание после завершения строительства (реконструкции)
Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона Мощность дозы гамма-излучения (МД-)
	Нормы радиационной безопасности «Естественная радиоактивность. Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий»


 
Условия проведения испытаний: температура - (205) С; влажность - (655) %; давление - (101,34) кПа
 
Испытательное оборудование и средства измерений,
применяемые при проведении испытаний
 
	Порядковый номер
	Наименование испытательного оборудования, средств измерений
	Учетный номер
	Дата метрологической
аттестации, поверки, номер свидетельства
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 


 
Даты отбора образцов воздуха и проведения испытаний:
 
Результаты испытаний

Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности
 
	Порядковый номер
	Место измерений
	Дата измерений
	Минимальное значение, мкЗв/ч
	Количество измерений в день
	Среднее значение (Н0), мкЗв/ч, за время измерений

	1
	Вход в здание
	
	
	
	


 
Мощность дозы гамма-излучения в здании
 
	Место измерений, назначение помещения
	МД- в помещении (Н), мкЗв/ч
	Н - Н0, мкЗв/ч
	Место измерений, назначение помещения
	МД- в помещении (Н), мкЗв/ч
	Н - Н0, мкЗв/ч
	Н - Н0, мкЗв/ч, в соответствии с НТД

	
	
	
	
	
	
	


 
И.3 Третья страница протокола обследования

Объемная активность радона в помещении
 
	Порядковый номер
	Место измерений, этаж, номер и назначение помещения
	Активность изотопов радона, Бк/м3
	Нормативное значение

	
	
	ОА
	ЭРОА ± D
	

	
	
	
	
	100


 
Среднее значение ЭРОА изотопов радона в обследованном объекте ……Бк/м3
Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА)
изотопов радона в обследованном объекте с учетом сезонных вариаций равна …Бк/м3
(<100Бк/м3)
 
Заключение о результатах испытаний
 
Значение среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений и мощность дозы гамма-излучения (МД-) на объекте « » после завершения работ соответствуют (не соответствуют) нормативным требованиям. Проведение защитных мероприятий не требуется (требуется).
 
Испытания провели:
Протокол проверил:
Данный протокол оформлен на __ страницах в двух экземплярах, один экземпляр направлен Заказчику.
 
Место штампа
 
 
УДК 699.887.3 МКС 13.280
 
Ключевые слова: радиационный контроль, грунт, радионуклиды, радиационная безопасность, радон, гамма-излучение, строительные материалы, участки застройки.
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