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ВВЕДЕНИЕ
 
Принципом документа является предоставление рекомендаций и решений с учетом уровня эксплуатации здания (главная цель или функция), факторов риска, связанных с опасностями для пользователей зданий, и величин событий: характер опасности (внутренний или внешний), количество пользователей (посетители, персонал), продолжительность занятости людьми, в том числе доля уязвимых групп населения (младенцы, маленькие дети, пожилые люди, люди с ненормальной психикой или другими недостатками) и др.
Настоящий свод правил распространяется на проектирование полов, жилых, общественных, административных, производственных и бытовых зданий, а также проектирование полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений.
СП РК «Полы» рекомендует приемлемые решения и параметры к требованиям, установленным в СН РК «Полы» в результате выполнения которых будут реализованы базовые требования Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан.
При проектировании и строительстве на радоновых участках Республики Казахстан следует учитывать противорадоновую защиту пола подвала (или техподполья).
Свод правил не является единственным способом выполнения требования строительных норм СН РК «Полы».
 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий СП РК «Полы» разработан в соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве, действующих на территории Республики Казахстан и предназначен для проектирования конструкций полов в возводимых зданиях и сооружениях.
При проектировании полов должны быть соблюдены дополнительные требования, установленные нормами проектирования конкретных зданий и сооружений, противопожарными и санитарными нормами, нормами технологического проектирования, а также должны учитываться требования радиационной безопасности к участкам застройки Республики Казахстан.
1.2 Приемлемые решения настоящего свода правил распространяются на проектирование полов жилых, общественных, административных, производственных, бытовых, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Проектирование съемных (фальшпол) и теплых полов не входит в область распространения данного документа.
Соблюдение изложенных ниже правил обеспечивает эксплуатационную надёжность и долговечность конструкций полов.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СП РК 2.01-101-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.
СТ РК 1168-2006 Смеси сухие строительные.
СТ РК 1217-2003 Песок для строительных работ. Методы испытаний.
СТ РК 1954-2010 Плитки керамогранитные. Общие технические условия.
СТ РК ГОСТ Р 52078-2008 Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия.
СТ РК EN 206-1-2011 Бетон. Часть 1. Технические требования, показатели, производство и соответствие.
СТ РК EN 998-2-2011 Требования к растворам для каменных работ. Часть 2. Раствор кладочный.
ГОСТ 474-90 Кирпич кислотоупорный. Технические условия.
ГОСТ 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия.
ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия.
ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия.
ГОСТ 961-89 Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические. Технические условия.
ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия.
ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия.
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия.
ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия.
ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия.
ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
EN 13329 Элементы ламинированных полов - спецификация, параметры, методы испытаний.
Примечание - При пользовании целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным каталогам «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням-журналам. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящем своде правил применяются следующие термины с соответствующими определениями, а также термины и определения, приведенные в строительных нормах к данному объекту:
3.1 Пароизоляционный слой: Элемент пола, расположенный под слоем теплозвукоизоляции или стяжкой, препятствующий прониканию в них водяных паров через перекрытие из нижерасположенного помещения.
3.2 Звукоизолирующая способность пола: Ослабление шума при его проникновении через пол на перекрытии.
3.3 Теплоусвоение пола: Свойство поверхности покрытия пола в большей или меньшей степени воспринимать тепло при периодических колебаниях теплового потока.
3.4 Теплоизоляционный слой: Элемент пола, уменьшающий общую теплопроводность пола.
3.5 Ламинатные полы: Экологически чистый, прогрессивный облицовочный материал для пола и любых других плоских поверхностей, характеризующийся высокой износоустойчивостью и хорошей звуко- и теплоизоляцией. Обладает высокой водонепроницаемостью и отвечает прочностным, теплотехническим, акустическим и другим эксплуатационным требованиям, предъявляемым к полам.
 
 
4. ПРИЕМЛЕМЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПОЛА
 
4.1 Общие положения
4.1.1 Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать, для покрытий:
а) паркетных, из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон - 2 мм;
б) из плит керамических и каменных - 4 мм.
4.1.2 Материалы для химически стойких покрытий полов в помещениях с агрессивными средами следует принимать согласно требованиям СП РК 2.01-101.
4.1.3 В помещениях промышленных зданий с требованием «электронной гигиены», в которых необходимо обеспечение комфортных условий для человека с точки зрения антистатики, а также для защиты электронного оборудования от электрических разрядов с напряжением более 2 кВ полы должны выполняться с электрорассеивающим покрытием, характеризующимся величиной электрического сопротивления между поверхностью покрытия пола и системой заземления здания в пределах от 5 до 10 Ом.
4.1.4 Отклонение от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещений, но не более 50 мм.
4.1.5 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать равной, %:
а) от 0,5 до 1 - при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов);
б) от 1 до 2 - при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов.
4.1.6 Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях, либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом.
4.1.7 Полы с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола следует проектировать с учетом требований нормативно-технических документов по строительной теплотехнике.
4.1.8 Нормативный коэффициент теплоусвоения покрытий полов не должен превышать:
а) в жилых зданиях, больничных учреждениях, диспансерах, амбулаториях, поликлиниках, родильных домах, домах ребенка, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, общеобразовательных и детских школах, детских садах, яслях, детских домах и детских приемниках-распределителях - 12 Вт/(м °С);
б) в общественных зданиях, кроме вышеуказанных, вспомогательных зданиях и помещениях промышленных предприятий, а также на участках с постоянными рабочими местами в отапливаемых производственных зданиях, где выполняются легкие физические работы (категория I), - 14 Вт/(м °С). Показатель теплоусвоения покрытия пола не нормируется в общественных зданиях, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием людей (залы музеев и выставок, фойе театров и кинотеатров и т.п.);
в) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II) - 17 Вт/(м2 °С).
Показатель теплоусвоения покрытия пола не нормируется в производственных помещениях с температурой поверхности пола выше 23°С, в отапливаемых производственных помещениях, где выполняются тяжелые физические работы (категория III), в производственных зданиях, где на участках пола постоянных рабочих мест размещены деревянные щиты или теплоизолирующие коврики.
Показатель теплоусвоения покрытия пола не нормируется в животноводческих зданиях с решетчатыми полами и полами для содержания животных на подстилке, а также в помещениях для птицы и овец.
4.1.9 При предъявлении к полам повышенных требований по пылеотделению следует предусматривать отделку поверхности покрытия пола согласно таблице А.3, Приложение А.
4.1.10 Истираемость покрытия пола не должна превышать для монолитных покрытий полов в помещениях класса беспыльности 1000 - 0,06 г/см2, класса 10 000 - 0,09 г/см2 и класса 100 000 - 0,12 г/см2, а для покрытий полов из линолеума (ГОСТ 7251) - 50, 90 и 100 мкм соответственно.
4.1.11 Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами, а в помещениях площадью более 25 м2 дополнительно должно разделяться перегородками из досок на замкнутые отсеки размером от 4 до 5 м × от 5 до 6 м.
4.1.12 При размещении трубопроводов в бетонных покрытиях с укладкой их непосредственно по бетонному основанию (без промежуточной стяжки для укрытия трубопроводов) толщина покрытия пола должна быть не менее диаметра трубопровода плюс 45 мм.
4.1.13 Проектирование полов следует осуществлять в зависимости от заданных воздействий на полы и специальных требований к ним, с учетом климатических условий строительства.
4.1.14 Интенсивность механических воздействий на полы следует принимать по таблице 1.
 
Таблица 1 - Интенсивность механических воздействий
 
	Механические воздействия
	Интенсивность механических воздействий

	
	весьма значительная
	значительная
	умеренная
	слабая

	Движение пешеходов на 1 м ширины прохода, число людей в сутки
	-
	-
	500 и более
	менее 500

	Движение транспорта на гусеничном ходу на одну полосу движения, ед/сут
	10 и более
	менее 10
	не допускается
	не допускается

	Движение транспорта на резиновом ходу на одну полосу движения, ед/сут
	более 200
	100-200
	менее 100
	только движение ручных тележек

	Движение тележек на металлических шинах, перекатывание круглых, металлических предметов на одну полосу движения, ед/сут
	более 50
	30-50
	менее 30
	не допускается

	Удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой, кг, не более
	20
	10
	5
	2

	Волочение твердых предметов с острыми углами и ребрами
	допускается
	допускается
	допускается
	не допускается

	Работа острым инструментом на полу (лопатами и др.)
	То же
	То же
	То же
	То же


 
4.1.15 Типы покрытий полов производственных помещений следует назначать по расчету в зависимости от вида и интенсивности механических, жидкостных и тепловых воздействий с учетом специальных требований к полам согласно таблице А.1, Приложение А.
Типы покрытий полов в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях следует назначать по расчету с учетом типа покрытий и назначения помещения в соответствии с таблицей 2.
 
Таблица 2 - Типы покрытий полов в жилых, общественных, 
административных и бытовых зданиях
 
	Назначение помещения
	Покрытие

	Жилые комнаты в квартирах, общежитиях, спальные комнаты в интернатах, номера в гостиницах, домах отдыха и т. п.
	Линолеум 
Дощатое 
Реечное 
Сверхтвердые древесноволокнистые плиты 
Паркетное 
Ламинатное (паркет-ламинат) 
Ковровое покрытие

	Коридоры в квартирах, общежитиях, интернатах, гостиницах, домах отдыха, конторах, конструкторских бюро, вспомогательных зданиях, удаленных от наружных дверей зданий более чем на 20 м
	Линолеум 
Поливинилхлоридные плитки 
Дощатое 
Сверхтвердые древесноволокнистые плиты 
Паркетное 
Ламинатное (паркет-ламинат) 
Ковровое покрытие

	Помещения общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием людей в них (музеи, выставки, вестибюли, вокзалы, фойе зрелищных предприятий и т. п.)
	Эпоксидное наливное толщиной от 2 до 4 мм 
Мозаично-бетонное шлифованное1) 
Цементно-бетонное шлифованное1) 
Плиты природного камня 
Мраморные плиты, в том числе колотые

	Кабинеты врачей, процедурные, перевязочные, палаты в больницах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санаториях, домах отдыха, детских помещениях и коридоры в детских яслях-садах
	Дощатое 
Паркетное 
Ламинатное (паркет-ламинат) 
Линолеум 
Поливинилхлоридные плитки 
Керамические плитки

	Детские туалетные в яслях-садах и больницах
Ванные2), душевые2), умывальные, уборные в зданиях различного назначения
	Линолеум Керамические плиты и плиты природного камня с устройством теплого пола 
Цементно-бетонное шлифованное1) 
Мозаично-бетонное шлифованное1) 
Латексцементно-бетонное 
Керамические плиты и плиты природного камня

	Рабочие комнаты и кабинеты административных зданий, комнаты персонала в конторах, конструкторских бюро, вспомогательных зданиях и т. п.
	Дощатое 
Паркетное 
Ламинатное (паркет-ламинат) 
Линолеум 
Поливинилхлоридные плитки
	 

	Аудитории, классы, лаборатории, преподавательские и т. п. комнаты в учебных заведениях. Залы спортивные, актовые, зрительные, читальные и др. Зона хранения уличной одежды в гардеробных
	Ковровое покрытие 
Дощатое 
Паркетное 
Ламинатное (паркет-ламинат) 
Линолеум 
Поливинилхлоридные плитки 
Ковровое покрытие 
Сверхтвердые древесноволокнистые плиты
	 

	Торговые залы магазинов и предприятий общественного питания, удаленные от наружных дверей более чем на 20 м, а также расположенные на втором и последующих этажах
	Керамические плиты 
Шлакоситалловые плиты 
Поливинилацетатцементно-бетонное 
Паркетное 
Дощатое 
Плиты природного камня 
Ламинатное (паркет-ламинат)
	 

	Помещения подготовки продовольственных товаров в магазинах 
Кухни, мойки и заготовительные помещения предприятий общественного питания 
Раздевальные, мыльные, парильные в банях 
Стиральные цеха в прачечных
	Цементно-бетонное шлифованное1) 
Мозаично-бетонное 
Керамические плиты 
Шлакоситалловые плиты 
Плиты природного камня
	 

	Кухни жилых зданий
	Дощатое 
Ламинатное (паркет-ламинат) 
Линолеум 
Поливинилхлоридные плитки 
Сверхтвердые древесноволокнистые плиты
	 

	1) Для покрытий следует применять бетон, в соответствии с СТ РК EN 206-1, класса не ниже С16/20 (В 15 по ГОСТ 26633).
Примечание - Соотношение между классами бетона по прочности должно определяться проведением соответствующей научно-исследовательской работы.
2) С устройством теплого пола.
_____________________________
Примечания 
1. Покрытия из линолеума и поливинилхлоридных плиток допускаются при интенсивности движения пешеходов, не превышающей 500 чел/сут на 1 м ширины прохода. 
2. Керамические и шлакоситалловые плиты, применяемые для покрытий полов бань в помещениях с мокрым режимом, должны иметь рифленую лицевую поверхность. 
3. Выбор типа покрытий полов помещений, в которых воздействия на полы аналогичны воздействиям в производственных помещениях, следует осуществлять по Таблице А.2, Приложение А. 
4. Возможны применения коврового покрытия типа ковролан и т. п., имеющие сертификат соответствия. Запрещается применение всех ковровых покрытий на путях эвакуации из здания. 
5. Основой теплых полов, применяемых в строительстве, является водяная система от горячего водоснабжения и электрическая система отопления, вмонтированная в пол, состоящая из нагревательного кабеля и терморегулятора. Применение теплых полов возможно для любых типов зданий, офисов, любых типов полов в жилых и рабочих помещениях, а также в ванных комнатах, душевых, плавательных бассейнах и т.д.
	 

	
	
	
	


 
4.1.16 При проектировании защитных сооружений следует учитывать рекомендации, указанные в Приложении Б.
4.1.17 Полы в животноводческих зданиях и помещениях предприятий следует предусматривать: сплошные или сборные (реечные перфорированные, решеточные, сетчатые) из железобетона, металла, дерева, керамической плитки (ГОСТ 6787), пластика, композитных материалов, в зависимости от назначения помещения, вида, возраста (размера) животного и технологии содержания животного.
4.1.18 Толщину и прочность материала сплошных покрытий и плит покрытия пола следует назначать по таблице А.2, Приложение А.
4.1.19 При стыковке разнородных покрытий рекомендуется предусмотреть защитные элементы, защищающих края этих покрытий от механических повреждений, от попадания воды в шов и отклеивания.
4.1.20 Крепление плинтусов или галтелей следует предусматривать только к полу или только к стене (перегородке).
4.2 Пожарная безопасность
4.2.1 В соответствии с требованиями пожарной безопасности в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности А, Б и В1, где производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы должны проектироваться из материалов группы горючести НГ или Г1.
4.2.2 Ковровые покрытия полов, а также покрытия полов из других материалов, не относящихся к группе негорючих, допускается применять на путях эвакуации (кроме лестничных клеток) по основанию из негорючих материалов при условии, если показатель распространения пламени по поверхности пола будет не более 0,5 Вт/см2 (меньше 40 см) для зданий высотой до 30 этажей включительно и не более 0,7 Вт/см2 (меньше 30 см) для зданий высотой более 30 этажей.
4.2.3 Ковровые покрытия должны иметь показатель распространения пламени по поверхности пола не более 0,25 Вт/см2 (меньше 60 см) в помещениях с одновременным пребыванием до 50 человек и не более 0,7 Вт/см2 (меньше 30 см) для помещений с одновременным пребыванием более 500 человек.
4.2.4 Для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах, а также ступеней лестниц следует применять ковровые покрытия или поливинилхлоридный линолеум (для облицовки ступеней) и готовые поливинилхлоридные элементы, характеризующиеся группой горючести не выше Г1 (слабогорючие), группой горючести по распространению пламени по поверхности не выше РП1 (нераспространяющие), группой горючести по дымообразующей способности не выше Д1 (с малой дымообразующей способностью) и группой по токсичности продуктов горения не выше Т1 (малоопасные).
4.2.5 Для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе следует применять ковровые покрытия или поливинилхлоридный линолеум, характеризующиеся группой горючести не выше Г2 (умеренно горючие), группой горючести по распространению пламени по поверхности не выше РП1 (не распространяющие), группой горючести по дымообразующей способности не выше Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) и группой по токсичности продуктов горения не выше Т1 (малоопасные).
4.2.6 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы поверхностных слоев конструкций с более высокой пожарной опасностью, чем:
а) Г2, РП2, Д2, Т2 для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
б) В2, РП2, ДЗ, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
4.3 Проектирование покрытий полов
4.3.1 Покрытия из древесины и изделий на ее основе
4.3.1.1 Покрытия полов из паркета рекомендуется применять в жилых домах, в общественных и административных зданиях, а также в ряде специальных помещений общественных зданий, больниц и поликлиник с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А.
4.3.1.2 Толщина половой доски для покрытия должна быть не менее 29 мм, паркетных досок не менее 25 мм.
4.3.1.3 Для покрытий из паркета (ГОСТ 862.3) применяются штучный (ГОСТ 862.1), наборный (ГОСТ 862.2) и готовый паркет, а также паркетная и массивная доска (ГОСТ 862.3).
4.3.1.4 Зазоры между паркетными досками - 0,5 мм и между смежными планками штучного паркета - 0,3 мм.
4.3.1.5 Рекомендуется применять паркетные планки толщиной не менее 10 мм, при этом их ширина во избежание возможного поперечного коробления не должна превышать пяти толщин. Влажность паркета при укладке не должна превышать 10%.
4.3.1.6 Площадь приклейки паркетной планки должна составлять не менее 80%.
4.3.1.7 Покрытия из паркета могут быть выполнены непосредственно по бетонному основанию или железобетонному перекрытию (при ровной поверхности), по выравнивающей цементно-песчаной, гипсовой или легкобетонной или по сборной стяжке из спаренных гипсоволокнистых листов, древесно-стружечных плит или листов водостойкой фанеры.
4.3.1.8 Покрытия из готового паркета (ГОСТ 862.3) и из паркетной доски (ГОСТ 862.3), предъявляющие повышенные требования к ровности подстилающих слоев, следует выполнять по стяжкам из саморазравнивающейся смеси. Толщина стяжки от 0,5 до 10 мм.
4.3.1.9 Весовая влажность бетона междуэтажных перекрытий перед укладкой паркета не должна превышать 4%, стяжек на основе цементного, полимерцементного и гипсового вяжущего - не более 5%, стяжек из древесностружечных плит - 12%.
4.3.1.10 Для улучшения звукоизоляции от ударного и воздушного шума полов, выполненных по перекрытиям, выполняют одно из следующих мероприятий:
а) укладка покрытий полов по сборным стяжкам из древесно-стружечных плит, листов фанеры или гипсоволокнистых листов;
б) выполнение под монолитными или сборными стяжками тепло- и звукоизоляционного слоя из минераловатных плит и стекловолокнистых плит на синтетической связке плотностью до 150 кг/м3, минераловатных матов плотностью до 150 кг/м3, пенополистирольных плит плотностью от 25 до 50 кг/м3, керамзитового или кварцевого песка;
в) выполнение между монолитными или сборными стяжками и покрытием из паркета промежуточного слоя из рулонного теплозвукоизолирующего материала (ГОСТ 24210).
4.3.1.11 При укладке паркета на сборные стяжки из гипсоволокнистых плит для снижения напряжений между паркетом и основанием и склонности паркета к короблению при изменении влажности воздуха между паркетом и основанием располагают разделительный эластичный слой, в частности, из рулонного теплозвукоизолирующего материала (ГОСТ 24210).
4.3.1.12 При проектировании покрытия пола из паркетной доски (ГОСТ 862.3) плавающим способом с целью предотвращения скрипа при ходьбе ее укладывают на амортизирующую подложку, в качестве которой рекомендуется использовать гофрированный картон или вспененный полиэтилен, а также пенопласт толщиной от 2 мм до 3 мм. Для полов с повышенными требованиями к звукоизоляции в качестве амортизирующей подложки рекомендуется применять рулонный тепло- и звукоизолирующий материал.
4.3.1.13 Для заделки деформационных швов следует применять отверждаемый эластичный силиконовый герметик (ГОСТ 19177).
4.3.1.14 Мозаичный паркет (ГОСТ 862.2) из древесины различных пород (паркетный ковер) и массивные доски рекомендуется укладывать по прослойке из фанеры, поскольку технология изготовления данных покрытий предусматривает крепление плашек и досок не только клеями, но и гвоздиками (паркетный ковер) или саморезами (массивные доски). Гвозди следует забивать в пласт паркетных планок наклонно с втапливанием шляпок. Саморезы устанавливаются также наклонно в основание гребней досок.
4.3.1.15 Паркетные планки и доски следует приклеивать к основаниям быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном состоянии. В качестве их рекомендуются водно-дисперсионный клей.
4.3.1.16 В качестве ламинированного покрытия (СТ РК ГОСТ Р 52078, EN 13329) используются многослойные пластмассовые изделия в виде досок длиной от 1100 до 1300 мм, шириной от 190 до 390 мм и толщиной от 6 до 11 мм, которые представляют собой многослойную конструкцию с несущей основой из древесноволокнистой плиты или пластика. Наружный декоративный слой ламината, имитирующий различные породы дерева, камня и т.п., защищен прозрачным пергамином, пропитанным меламиноформальдегидной смолой, а нижний слой выполняется из специального картона или войлока с пропиткой.
4.3.1.17 Покрытия из ламината рекомендуется также выполнять по сборной стяжке из двух слоев фанеры толщиной по 10 мм, закрепляемой на предварительно установленные лаги саморезами с шагом 150 мм, или устанавливаемой на бетонном основании или плите перекрытия при помощи регулируемых болтов-стоек, закрепляемых в листах фанеры через втулки. При этом второй лист фанеры должен перекрывать стыки нижнего слоя.
4.3.1.18 Покрытия полов следует производить при температуре воздуха в помещении не ниже 10°С и его влажности до 70%.
4.3.1.19 Если уровень полов в цокольном или подвальном помещении ниже уровня отмостки, следует предусмотреть бетонную отмостку из бетона в соответствии с СТ РК EN 206-1, класса по прочности С12/15 (В12,5 по ГОСТ 26633) толщиной 80 мм по слою щебня, утрамбованному в грунт на глубину не менее 40 мм. На бетонной подготовке устанавливают столбики из кирпичной кладки или бетона.
4.3.1.20 По междуэтажным беспустотным железобетонным перекрытиям толщиной более 140 мм под лаги укладывают ленточные прокладки толщиной от 12 до 20 мм и шириной от 100 до 120 мм из древесноволокнистых или древесностружечных плит плотностью от 250 до 350 кг/м3.
4.3.1.21 Если толщина железобетонного перекрытия менее 140 мм под лаги дополнительно (для повышения звукоизоляции пола) следует предусмотреть песчаную засыпку толщиной до 20 мм из сухого песка, либо ленточные прокладки из древесноволокнистых или древесно-стружечных плит шириной от 300 до 350 мм.
4.3.1.22 В качестве звукоизоляционных засыпок под лаги на междуэтажных перекрытиях применяют минеральные сыпучие материалы (песок, каменноугольный шлак и др.) с крупностью зерен не более 10 мм с содержанием пыли (зерен мельче 0,15 мм) не более 15%, без органических примесей, с влажностью не более 4%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола-унос и др.) и строительного мусора не допускается.
4.3.1.23 В зданиях с деревянными перекрытиями дощатое покрытие пола может выполняться непосредственно по деревянным балкам перекрытий.
4.3.1.24 Лаги следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) поперек прохода с тем, чтобы доски покрытия располагались вдоль этих направлений. Между лагами и стенами следует оставлять зазор шириной от 20 до 30 мм.
4.3.1.25 Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м. Стыковать их между собой при укладке на перекрытие следует торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. При размещении лаг на столбиках стыки их должны размещаться на столбиках звукоизоляции, лаги укладывают, втопливая их в выравнивающий слой из песчаной засыпки.
4.3.1.26 Высота подпольного пространства в полах на грунте (расстояние от основания или подстилающего слоя до дощатого покрытия пола) должна быть не более 250 мм, а в полах на перекрытиях (расстояние от плиты перекрытия или звукоизоляционного слоя до дощатого покрытия) не менее 10 мм.
4.3.1.27 Пролет лаг следует принимать не более 0,9 м при их толщине 40 мм и не более 1,1 м при толщине 50 мм.
4.3.1.28 В местах дверных проемов и перегородках следует предусматривать уширенную лагу, выступающую не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы обеспечить опору покрытия пола в смежных помещениях на одну лагу.
4.3.1.29 Непосредственно по лагам, перпендикулярно им должна производиться укладка досок дощатого покрытия в один слой. Доски покрытия следует соединять между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивать. Уменьшение ширины покрытия при сплачивании должно быть не менее 0,5%.
4.3.1.30 Деревянные полы в залах для спортивной гимнастики в связи с необходимостью надежного крепления гимнастических снарядов и значительных динамических нагрузок следует выполнять из бруска сечением 60 мм × 60 мм. Покрытие пола может быть выполнено двухслойным с прокладкой между слоями бумаги или пергамина.
4.3.1.31 Все типы чистых напольных покрытий по лагам следует укладывать с зазором между полом и стенами по всему периметру помещения для обеспечения вентиляции. Величина зазора, как правило, составляет от 10 до 15 мм.
4.3.2 Покрытия из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе
4.3.2.1 Покрытия полов из линолеума следует применять в жилых, общественных и промышленных зданиях, а покрытия полов из ковров на синтетической основе - в общественных зданиях (гостиницы, торговые залы ресторанов, зрительные залы зрелищных зданий, библиотеки, административные помещения и т.п.) и в жилых помещениях с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А. Антистатические покрытия полов из линолеума и ковров на основе синтетических волокон следует предусматривать в помещениях, где не допускается скопления электростатических зарядов на полу, - хирургические, операционные, специальные лаборатории, машинные залы с электронным оборудованием и в «чистых» и «особо чистых» помещениях, так как покрытия полов не должны удерживать частички пыли на поверхности за счет сил электростатики, а также в помещениях с «электронной гигиеной», в которых располагается электронное оборудование, для которого искры могут создать помехи нормальной работе.
4.3.2.2 Для антистатических покрытий рекомендуется предусматривать антистатический поливинилхлоридный однослойный линолеум без подосновы и антистатические ковры на основе синтетических волокон, характеризующиеся удельным поверхностным электрическим сопротивлением не выше 109 Ом.
4.3.2.3 Алкидный линолеум, характеризующийся антисептическими свойствами, следует предусматривать в помещениях дошкольных и школьных учреждений, в больницах, а также в жилых зданиях.
4.3.2.4 Покрытия из синтетических плиток рекомендуется предусматривать аналогично покрытиям полов из линолеума. Данный вид покрытий характеризуется как рядом преимуществ по сравнению с покрытием из линолеума (не требуется выдержка материалов перед укладкой в течение 2 суток и прирезка стыков полотнищ, возможно устраивать покрытия с неограниченным количеством вариантов по цвету и рисунку), так и недостатков - большим количеством швов, что приводит к пониженной водостойкости покрытий и повышенному пылеотделению из швов.
4.3.2.5 При выборе покрытий на основе химических волокон используется рулонное покрытие, синтетические ковровые материалы на вспененной латексной, поливинилхлоридной или резиновой подоснове, иглопробивные на тканевой или войлочной подоснове, ворсово-прошивные (тафтинговых) и др.
4.3.2.6 Покрытия, выполненные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове и ковров на основе химических волокон характеризуются показателем теплоусвоения у покрытий из линолеума не более 12Вт/(м2 К), а у ковровых покрытий не более 11,6 Вт/(м2 К). Индекс снижения ударного шума не менее 18 дБ.
4.3.2.7 Основаниями под полы из линолеума и синтетических ковров могут быть бетонный подстилающий слой и железобетонное перекрытие, цементно-песчаная, гипсовая или легкобетонная стяжка, а также сборная стяжка из спаренных гипсоволокнистых листов, древесно-стружечных плит и листов фанеры.
4.3.2.8 В помещениях, где устраиваются полы из линолеума, синтетических плиток или ковровых покрытий, температура воздуха на уровне пола должна быть не ниже 15°С, влажность воздуха не более 60%.
4.3.2.9 Линолеум, синтетические плитки и синтетические ворсовые ковры должны быть приклеены к нижележащему слою по всей площади. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 мм.
4.3.3 Покрытия из плиточных материалов
4.3.3.1 Для изготовления покрытий полов следует применять керамические плитки, плиты из природного камня и керамогранита, соответствующие требованиям действующим стандартов.
4.3.3.2 Полы из керамических плиток следует применять в помещениях с систематическим или периодическим увлажнением пола с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А.
4.3.3.3 Покрытия полов плитами из природного камня (гранита, лабрадорита, мрамора и др.) и керамогранита (СТ РК 1954) рекомендуется применять для устройства полов в общественных, в том числе уникальных зданиях, где к ним предъявляются повышенные требования по эстетике, гигиене и истираемости, с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А.
4.3.3.4 Покрытия из керамических плиток, плит природного камня и керамогранита могут быть выполнены по бетонному подстилающему слою, железобетонным перекрытиям или цементно-песчаным или саморазравнивающимся стяжкам. Покрытия из керамических плиток, кроме того, могут быть выполнены по сборным стяжкам из спаренных гипсоволокнистых листов.
4.3.3.5 Толщина полимерцементно-песчаных покрытий должна составлять не менее 20 мм, марка раствора не менее М200 (СТ РК 1168, ГОСТ 28013) при слабой интенсивности механических воздействий и не менее 25 мм, марка раствора должна быть не менее М300 (СТ РК 1168, ГОСТ 28013), в соответствии с СТ РК EN 998-2, при умеренной интенсивности механических воздействий.
4.3.3.6 Покрытия из керамических плиток, плит из природного камня и керамогранита относятся к «холодному» типу полов.
4.3.3.7 При укладке впитывающих керамических плиток, а также толстослойных плит из природного камня (толщина более 20 мм) допускается применение цементно-песчаного раствора марки, в соответствии СТ РК EN 998-2, M150, М200, М300 (СТ РК 1168, ГОСТ 28013) содержащего в качестве модифицирующей добавки пластифицированную поливинилацетатную дисперсию или латекс в количестве от 10% до 15% массы цемента в пересчете на сухое вещество полимера.
4.3.3.8 В целях снижения усадочных деформаций для прослойки следует применять жесткие цементно-песчаные смеси с осадкой конуса от 2 до 3 см. При этом керамические плитки следует втапливать в раствор прослойки с помощью вибрации. В противном случае следует использовать раствор с осадкой конуса от 5 до 6 см.
4.3.3.9 При применении плит из керамогранита для антикоррозионных облицовочных покрытий (в частности, покрытий полов на пивзаводах) наклейку необходимо выполнять полимерными мастиками (как правило, на основе полиуретановых или эпоксидных смол), химически стойкими к воздействующим средам, в частности может быть рекомендован эпоксидный высокоэластичный клей для кислотоупорной плитки марки.
4.3.3.10 Покрытия из керамических плиток рекомендуется выполнять при использовании полимерцементных клеев и цементно-песчаного раствора при температуре воздуха не ниже 5°С, при использовании полимерных клеев не ниже 10°С.
4.3.4 Покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных плиток и кирпича
4.3.4.1 Покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных плиток (ГОСТ 961) и кирпича (ГОСТ 474) применяются в производственных помещениях или отдельных их зонах при воздействии на полы воды, кислот, щелочей и их растворов с учетом эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А. При этом покрытие из кислотоупорного кирпича (ГОСТ 474), уложенного на ребро, рекомендуется использовать только в зонах интенсивного движения автомобилей и автокар.
4.3.4.2 Покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных плиток (ГОСТ 961) и кирпича (ГОСТ 474) могут быть выполнены по бетонному подстилающему слою, железобетонным перекрытиям или цементно-песчаным стяжкам с пределом прочности на сжатие последних не менее 15 Н/мм2 (МПа).
4.3.4.3 Толщина керамических кислотоупорных плит должна составлять:
а) от 15 до 20 мм при слабой интенсивности;
б) от 30 до 35 мм при умеренной интенсивности;
в) 50 мм при значительной интенсивности механических нагрузок.
4.3.4.4 Плитки и кирпич следует укладывать по прослойке из химически стойкой мастики, в качестве которой применяется эпоксидный высокоэластичный клей для кислотоупорной плитки, а для затирки швов - эпоксидную затирку для плитки.
4.3.4.5 Устройство покрытий пола выполняется при температуре воздуха не ниже 10°С.
4.3.4.6 Каналы, лотки и приямки, предназначенные для сбора и канализации агрессивных жидкостей, облицовываются до нанесения покрытия пола. Облицовку этих конструкций следует начинать с днища с последующим устройством по ней покрытия пола.
4.3.4.7 Устройство покрытия пола следует начинать от стен к проходам и дверям. Укладку плит и кирпича производят рядами, параллельными стенам. В больших помещениях плиты и кирпич укладываются полосами (участками) шириной не более 10 м. Кирпич укладывают по шнуру с соблюдением перевязки швов на 1/3-1/2 кирпича. В проходах его укладывают в «елку». При наличии большого числа фундаментов под оборудование, которые параллельны между собой, но не параллельны стенам, - рядами, параллельными этим фундаментам.
4.3.4.8 При укладке плит и кирпича полосу разравниваемой полимерзамазки следует иметь длиной не менее 1 м и шире укладываемого ряда плиток или кирпича на 40-50 мм. Швы между плитками и кирпичами заполняют выдавливанием материала прослойки при их укладке. Ширина швов не должна превышать при применении кирпича 5 мм, а при использовании плитки 3 мм.
4.3.4.9 Швы заполняются мастиками.
Глубина заполнения швов при их разделке должна быть не менее:
а) 20 мм для кирпича и плитки толщиной более 50 мм;
б) 15 мм для плитки толщиной от 20 до 30 мм.
Укладка в пустошовку плиток толщиной менее 20 мм не допускается.
4.3.4.10 В местах примыкания пола к стенам и колоннам устраивают плинтус, высота которого должна быть не менее 300 мм, для чего используют штучные изделия (плитку или кирпич) и химически стойкие замазки или растворы, применяемые для покрытия пола.
4.3.4.11 Укладку кислотостойкой смеси следует производить при температуре воздуха не ниже 10°С. Эта температура должна поддерживаться до приобретения бетоном не менее 70%-ной проектной прочности.
4.3.4.12 Плиты следует укладывать на прослойку толщиной от 20 до 25 мм из кислотостойкого раствора рядами, параллельными стенам помещения.
4.3.4.13 При проектировании кислотостойких монолитных и плитных покрытий рекомендуется предусматривать бетон из жидкого стекла, кремнефтористого натрия, уплотняющих добавок, а также кислотостойких щебня, песка и минерального порошка в соответствии с таблицей 3.
 
Таблица 3 - Соотношение кислотостойких и плиточных покрытий
 
	Назначение
	Состав

	
	Жидкое стекло
	Натрий кремнефтористый
	Щебень
	Песок
	Минеральный порошок
	Добавка

	Кислотостойкий бетон для покрытий и подстилающих слоев
	1
	0,18
	3,4
	1,7
	1,7
	0,03

	Кислотостойкий раствор марки не ниже 150 для прослоек и заполнения швов в покрытиях из штучных материалов
	1
	0,18
	-
	1,7
	1,7
	0,03


 
4.3.5 Бетонные покрытия
4.3.5.1 Полы с бетонным покрытием рекомендуется применять в производственных помещениях и в животноводческих зданиях с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А.
4.3.5.2 Для армирования бетонных покрытий может также использоваться стальная фибра длиной от 50 до 80 мм и диаметром от 0,3 до 1 мм. При этом в качестве матричного состава рекомендуется использовать мелкозернистый бетон, в соответствии с СТ РК EN 206-1, класса С25/30 и С30/37 (В25 и В35, ГОСТ 26633) с максимальным размером крупного заполнителя 20 мм. Покрытия из сталефибробетона следует выполнять толщиной от 40 до 100 мм.
4.3.5.3 В покрытиях полов толщиной более 50 мм рекомендуется предусматривать деформационные швы в продольном и поперечном направлении с шагом от 3 до 6 м. Деформационные швы в бетонных покрытиях должны быть предусмотрены на глубину 1/3 толщины покрытия, но не менее 40 мм и совпадать со стыками плит перекрытия, деформационными швами в подстилающем слое, а также с границами карт армирования. Ширина деформационных швов должна быть от 3 до 5 мм.
4.3.5.4 При выполнении покрытий полов по грунту основания для предотвращения деформации пола при возможности осадки здания следует предусмотреть отсечку покрытия пола от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.
4.3.5.5 Расход крупного заполнителя для бетонных покрытий (щебня, гравия, мраморной крошки) должен быть не менее 0,8 м3 на 1 м3 бетона, а песка от 10% до 30% объема пустот в крупном заполнителе.
4.3.5.6 Для бетонных покрытий, не образующих искр, следует использовать щебень и песок из известняка, мрамора и других чистых каменных материалов, не образующих искр при ударах стальными или каменными предметами.
4.3.5.7 Для щелочестойких бетонных покрытий рекомендуется применять щебень, гравий и песок из плотных осадочных (серпентинитов, порфиритов, известняков, доломитов) или изверженных (диабазов, гранитов) пород либо основных доменных шлаков. Допускается применение чистого кварцевого песка. Материалы для таких покрытий должны выдерживать не менее 15 циклов попеременного насыщения раствором сернокислого натрия и высушивания без появления признаков разрушения.
4.3.5.8 Бетонные покрытия полов рекомендуется изготавливать методом виброобработки и методом вакуумирования.
4.3.5.9 Работы по укладке бетонных и сталефибробетонных смесей следует выполнять при температуре воздуха на уровне пола не ниже 5°С. Эта температура должна поддерживаться до приобретения бетоном 50%-ной проектной прочности. При укладке бетона в зимних условиях при отрицательных температурах в бетонную смесь следует вводить добавку нитрата натрия, поташа и т.п. При этом возможно выделение на поверхности бетонного покрытия белых пятен.
4.3.5.10 Щели между сборными плитами перекрытий, места примыкания их к стенам, а также монтажные отверстия следует заделать цементно-песчаным раствором прочностью не ниже 15 Н/мм2 (МПа) заподлицо с поверхностью плит.
4.3.5.11 Полы с мозаично-бетонным покрытием рекомендуется применять в производственных помещениях, в общественных и животноводческих зданиях с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А.
4.3.5.12 Мозаично-бетонное покрытие, как правило, выполняется в два слоя. Нижний слой предусматривается толщиной от 40 до 50 мм из цементно-песчаного раствора, а верхний (лицевой) толщиной от 20 до 30 мм в зависимости от интенсивности механических воздействий из мозаичной смеси. При этом нижний слой толщиной 40 мм рекомендуется выполнять по бетонному основанию или стяжке, а толщиной 50 мм по сплошному тепло- и звукоизоляционному слою. При наличии в конструкции пола трубопроводов толщину нижнего слоя следует принимать на 25 мм большей диаметра трубопровода.
4.3.5.13 Прочность нижнего слоя из цементно-песчаного раствора и мозаичного покрытия на сжатие должна быть не менее 20 Н/мм2 (МПа).
4.3.5.14 Работы по изготовлению покрытий бетонных полов следует выполнять при температуре воздуха на уровне пола не ниже 5°С. Эта температура должна поддерживаться до приобретения бетоном 50%-ной проектной прочности.
4.3.5.15 В качестве крупного заполнителя применяется щебень фракции не более 15 мм и не более 0,6 мм толщины покрытия, который должен изготавливаться из шлифующихся пород (как правило, из хорошо шлифующегося мрамора) с пределом прочности при сжатии не менее 60 Н/мм2 (МПа). Соотношение фракций 2,5-5:5-10:10-15 принимают равным 1:1:1.
4.3.5.16 Литые асфальтобетонные смеси должны быть однородными с равномерным распределением битума на зернах заполнителя. Температура литой асфальтобетонной смеси при приготовлении должна быть в летний период от 180°С до 200°С, а в зимний от 200°С до 210°С, при укладке 160°С, а при уплотнении не ниже 120°С.
4.3.5.17 Поверхность основания из бетона или цементно-песчаного раствора перед укладкой асфальтобетона следует огрунтовать раствором битума в бензине при соотношении 1:2-3 по массе.
4.3.5.18 Асфальтобетонная смесь укладывается в 1-2 слоя полосами шириной 2 м, ограниченными рейками. При этом первую рейку следует располагать на расстоянии от 10 до 15 см от стены, а последующие через 2 м. Маячные рейки высотой на 7-10 мм более проектной толщины покрытия должны укладываться по уровню и быть закреплены распорками во избежание их смещение при уплотнении асфальтобетонной смеси.
4.3.6. Металлические полы
4.3.6.1 В помещениях с возможными сильными ударными нагрузками или температурным воздействием (промышленные и производственные помещения, цехи и т.д.) используются металлические полы из чугунных или стальных плит.
Чугунные или стальные плиты, как правило, имеют размеры 250 мм × 250 мм или 300 мм × 300 мм с верхней рифленой поверхностью.
4.4 Проектирование прослоек
4.4.1 Выбор типа и назначение толщины прослойки следует производить в зависимости от действующих воздействий на полы согласно таблицам 1 и 4.
4.4.2 Адгезия покрытий на отрыв при их укладке по бетонным, цементно-песчаным или гипсовым основаниям должна составлять, Н/мм2 (МПа), не менее:
а) паркетные покрытия - 0,3;
б) линолеум - 0;
в) керамическая плитка, керамогранит, плиты природного камня, укладываемые на цементных клеях - 0,5;
г) керамическая плитка, керамогранит, плиты природного камня, укладываемые на цементных клеях.
4.4.3 Материалы, типы прослоек и их минимальные толщины следует принимать в соответствии с таблицей 4.
 
Таблица 4 - Характеристика прослоек
 
	Материал прослойки
	Тип прослойки
	Толщина прослойки, мм
	Прочность на сжатие, Н/мм2 (МПа), не нормируется
	Материал покрытия пола

	Цементно-песчаный раствор
	2а
	10 - 15 (20 по гидроизоляции)
	15-30
	Плиты цементно-песчаные, мозаично-бетонные, мраморные, из природного камня

	то же
	2а
	15 (20 по гидроизоляции)
	15-30
	Плитки керамические, кислотоупорные, шлакоситалловые, каменные литые

	Цементно-песчаный раствор с добавкой латекса
	2б
	15 (20 по гидроизоляции)
	15-30
	Плитки керамические, кислотоупорные, шлакоситалловые, каменные литые, кислотоупорный кирпич

	Раствор на основе жидкого стекла с уплотняющей добавкой
	2в
	15 (20 по гидроизоляции)
	20
	То же

	Мастика на основе эпоксидной смолы
	2г
	3
	-
	То же

	Арзамит-замазка
	2д
	3
	-
	То же

	Битумная мастика
	2е
	2
	-
	Плитки керамические, кислотоупорные, шлакоситалловые, каменные

	Холодная мастика на водостойких вяжущих
	2ж
	1
	-
	Поливинилхлоридный пластикат, сверхтвердые ДВП, линолеум, рулонное на основе химических волокон, штучный и наборный паркет

	Дегтевая мастика
	2э
	3
	-
	Торцовая шашка

	Мелкозернистый бетон
	2к
	30
	С30/37*(В30 ГОСТ 26633)
	Стальные и чугунные плиты

	Песок
	2л
	60
	-
	Плиты из жаростойкого бетона, брусчатка, чугунные плиты в условиях нагрева пола, °С: менее 200

	
	
	100
	-
	200-600

	
	
	150
	-
	600-1000

	
	
	220
	-
	1000-1400

	Теплоизоляционны е материалы, каменноугольные шлаки, молотые отходы из кирпича или другие жаростойкие материалы с объемной массой в уплотненном состоянии 1-1,2 т/м3
	2и
	60
	-
	Плиты из жаростойкого бетона, брусчатка, чугунные плиты в условиях нагрева пола. °С: менее 200

	
	
	70
	-
	200-600

	
	
	100
	-
	600-1000

	
	
	150
	-
	1000-1400

	Примечание - * Класс бетона принят в соответствии с СТ РК EN 206-1.


 
4.4.4 Толщина полимерцементных прослоек должна составлять от 2 до 3 мм.
4.4.5 Толщина полимерных прослоек должна составлять от 3 до 4 мм.
4.4.6 Упругие прослойки следует применять для снижения напряженного состояния в конструкции пола, в том числе компенсации напряжения, возникающего в полах с деревянными элементами при изменении температурно-влажностного режима. Кроме того, упругие прослойки предотвращают скрип покрытий полов, уложенных по «плавающей» технологии, при хождении людей и повышают стойкость полов к ударным воздействиям.
4.4.7 В качестве упругой прослойки рекомендуется применять пенополиэтиленовые и пенополипропиленовые листы, листовой поролон, гофрированный картон и другие материалы.
4.4.8 Прочность на сжатие материала прослойки полов должна быть не менее Н/мм2 (МПа):
а) для цементно-песчаного раствора от 15 до 30, при интенсивности механических воздействий, в соответствии с Таблицей 5;
б) слабой - 15;
в) умеренной, значительной и весьма значительной - 30;
г) раствора на жидком стекле - 20.
Другие виды материалов прослоек по прочности на сжатие не нормируются.
4.4.9 Чугунные плиты настилают по песчаному слою толщиной 80 мм по основанию из бетона.
4.5 Проектирование стяжек
4.5.1 Стяжки следует назначать:
а) для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов - из бетона класса, в соответствии с СТ РК EN 206-1, не ниже С12/15 (В12,5 по ГОСТ 26633), цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 Н/мм2 (МПа) или из легкого бетона, в том числе пенобетона и газобетона, в соответствии с СТ РК EN 206-1, LC8/10 (В5 по ГОСТ 25485);
б) для создания уклона на перекрытии - из бетона класса, в соответствии с СТ РК EN 206-1, С8/10 (В7,5 по ГОСТ 26633), цементно-песчаного раствора с прочностью не ниже 10 Н/мм2 (МПа);
в) под наливные полимерные покрытия - из бетона класса, в соответствии с СТ РК EN 206-1, не ниже С16/20 (В15 по ГОСТ 26633) или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 Н/мм (МПа).
4.5.2 Стяжки могут быть предусмотрены в монолитном и сборном вариантах.
4.5.3 Для устройства монолитных стяжек рекомендуется применять бетонные и растворные смеси на основе портландцемента с осадкой конуса от 2 до 4 см.
4.5.4 Легкий бетон для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло или звукоизоляционных материалов, должен быть не менее 2,5 Н/мм2 (МПа).
4.5.5 Сборные стяжки из древесно-волокнистых плит допускается применять в конструкциях полов для обеспечения нормируемого теплоусвоения поверхности пола первых этажей жилых помещений.
 
Таблица 5 - Предельно-допускаемая интенсивность воздействия на пол жидкостей
 
	Прослойки
	Толщина прослойки, мм
	Предельно-допускаемая интенсивность воздействия на пол жидкостей
	Нагрев пола до температуры,
°С

	
	
	Воды и растворов нейтральной реакции
	Минеральных масел и эмульсий из них
	Органических растворителей
	Веществ животного происхождения
	Кислот
	Щелочей
	

	
	
	
	
	
	
	Концентрация1), %, не более
	Интенсивность
	Концентрация, %, не более
	Интенсивность
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цементно-песчаный раствор
	10-15
	Большая
	Большая
	Большая
	Малая
	 
	Не
допускается
	8
	Малая
	100

	Цементно-песчаный раствор с добавкой латекса
	10-15
	То же
	Малая
	Средняя
	Средняя
	02) 
10
	Малая
	83)
	Средняя
	100

	На жидком стекле с уплотняющей добавкой
	10-12
	«
	То же
	Большая
	Большая
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029385]
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029386]
	-
	Не допускается
	100

	На основе синтетических смол (реактопластов)
	3-4
	 
	Не допускается
	Средняя
	То же
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029387]
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	Средняя
	70

	Горячая битумная мастика
	2-3
	«
	«
	Не допускается
	Не допускается
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	70

	Мелкозернистый бетон класса не ниже С30/37* (В30 по ГОСТ 26633)
	30-35
	«
	Большая
	Большая
	Малая
	-
	Не допускается
	3
	Малая
	100

	Песок
	220
	Не допускаются
	1000 - 14005)

	
	150
	
	600 - 10005)

	
	100
	
	200 - 6005)

	
	60
	
	Менее 2005)

	Теплоизоляционные материалы
	150
	
	1000 - 14005)

	
	100
	
	600 - 10005)

	
	70
	
	200 - 6005)

	
	60
	
	Менее 2005)

	Примечания
1) Над чертой указаны: азотная, серная, соляная, фосфорная, хлорноватистая, хромовая, уксусная; под чертой - масляная, молочная, муравьиная, щавелевая кислоты. Наибольшая концентрация указанных кислот принята равной 100%. 
2) При заполнении швов полимерными мастиками 5/20%. 
3) При заполнении швов полимерными мастиками 15%. 
4) Для окисляющих сред не более 5%.
5) При установке на пол горячих предметов, деталей, проливах расплавленного металла и т.п., нагреве воздуха на уровне пола. 
Примечания 
1. Температурой пода условно считается температура воздуха на уровне пола или температура горячих предметов при контакте с полом. 
2. Приведенный в таблице тип прослойки может быть применен при воздействиях, не превышающих ограничений, установленных в таблице. Прослойки, допускающие воздействия и отмеченные рамкой, применяют только при наличии таких воздействий. 
3. * в соответствии с СТ РК EN 206-1.


 
4.5.6 При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН (20 кгс) на тепло- или звукоизоляционный слой следует выполнять бетонный слой, толщину которого устанавливают расчетным путем.
4.5.7 Выбор материала и типа стяжек следует в соответствии с таблицей 6.
 
Таблица 6 - Характеристики стяжек
 
	Наименование стяжек
	Вид стяжки
	Толщина стяжки, мм
	Прочность Н/мм2 (МПа), класс бетона

	
	
	по бетонному подстилающему слою или плите перекрытия
	в многослойной конструкции пола
	под наливные полимерные
	под все остальные

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Для сплошных стяжек

	Цементно-песчаный раствор
	3а
	20
	40
	20
	15

	Цементный бетон
	3б
	30
	40
	С16/20* (В15 по ГОСТ 26633)
	С12/15* (В 12,5 по ГОСТ 26633)

	Гипсовый раствор
	3в
	20
	40
	20
	15

	Легкий бетон в т.ч. пенобетон, газобетон
	3г
3е 
3е
	30
20 
30
	40
40 
50
	-
-
-
	LC8/10* (В5 по ГОСТ 25820, ГОСТ 25485) LC 12/15** (В 10 по ГОСТ 25820)

	Асфальтобетон
	3д
	20
	40
	-
	-

	При укладке трубопроводов

	Цементно-песчаный раствор
	3а
	d+15
	d+15
	20
	15

	Цементный бетон
	3б
	d+15
	d+15
	С16/20* (В15 по ГОСТ 26633)
	С8/10* (В12,5 по ГОСТ 26633)

	Гипсовый раствор
	3в
	d+15
	d+15
	20
	15

	Легкий бетон в т.ч. пенобетон, газобетон
	3г
3е
	d+15 
d+15
	d+15 
d+15
	-
	LC8/10* (B5 по ГОСТ 25820, ГОСТ 25485)

	Асфальтобетон
	3д
	d+15
	d+15
	-
	-

	Для создания уклона

	Цементно-песчаный раствор
	3а
	20
	40
	20
	10

	Цементный бетон
	3б
	30
	40
	С16/20* (B15 no ГОСТ 26633)
	С8/10* (В7,5 по ГОСТ 26633)

	Легкий бетон в т.ч. пенобетон, газобетон
	3г
	30
	40
	-
	LC8/10* (В5 по ГОСТ 25820, ГОСТ 25485)

	
	3е
	20
	40
	-
	

	Сборные стяжки

	Древесностружечные и древесноволокнистые плиты
	3е
	-
	-
	-
	-

	Армированные плиты размером на комнату
	3ж
	-
	-
	-
	-

	Примечание - Стяжка из асфальтобетона применяется только под штучный и наборный паркет.
* Класс бетона принят в соответствии с СТ РК EN 206-1, СТ РК EN 998-2. 
** Стяжки из легкого бетона указанного класса по плотности от 1100 до 1200 кг/м3. Рекомендуется применять под покрытия из рулонных материалов, штучного паркета и плитки


 
4.5.8 Для устройства монолитных стяжек рекомендуется применять цементно-песчаные растворы, поризованные цементно-песчаные растворы, легкие бетоны в том числе газобетоны и пенобетоны, а также сухие цементно-бетонные, цементно-песчаные и полимерцементно-песчаные смеси, в частности сухие полимерцементно-песчаные смеси (предел прочности при сжатии после 28 суток воздушной выдержки не менее 25 Н/мм2 (МПа).
4.5.9 Для приготовления бетона и цементно-песчаного раствора следует использовать портландцемент в соответствие СТ РК EN 197-1 (ГОСТ 31108).
4.5.10 Для бетонных стяжек следует применять в качестве крупного заполнителя щебень или гравий с прочностью на сжатие не менее 20 Н/мм2 (МПа).
4.5.11 Песок кварцевый или дробленый из природного камня кристаллических пород (гранита, сиенита, базальта и им подобных) крупно- или среднезернистый по действующим стандартам, используемый для бетонных и цементно-песчаных стяжек, должен быть с содержанием глинистых или илистых частиц не более 3%.
4.5.12 Стяжки из поризованных цементно-песчаных растворов следует применять согласно альбомам типовых деталей и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
4.5.13 При устройстве стяжек смесь поризованного раствора следует укладывать по ровному основанию, в котором просветы при проверке двухметровой рейкой не должны превышать 5 мм. В противном случае поверхность основания следует выровнять цементно-песчаным раствором марки, в соответствии с СТ РК EN 998-2, не ниже М100 (СТ РК 1168, ГОСТ 28013).
4.5.14 Смеси из поризованного раствора и бетона следует укладывать равномерным слоем толщиной, менее проектной на величину вспучивания, которую определяют опытным путем. При этом контроль толщины рекомендуется при больших площадях пола осуществлять по предварительно выставленным маякам из раствора, в соответствии с СТ РК EN 998-2, марки М100 (СТ РК 1168, ГОСТ 28013), а в небольших помещениях по рискам, нанесенным на стены.
4.5.15 В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной от 25 до 30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом.
4.5.16 Сборные стяжки из гипсоволокнистых, древесно-стружечных листов и фанеры должны применяться при умеренной и слабой интенсивности механических воздействий. Не допускается применение данных стяжек в зданиях с мокрым режимом.
4.5.17 Отклонение поверхности стяжки от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать, мм, при покрытиях:
а) из штучных материалов по прослойке из цементно-песчаного раствора, а также для укладки оклеечной гидроизоляции;
б) из штучных материалов по прослойке на основе синтетических смол и из клеевых композиций на основе цемента, а также из линолеума, паркета, ламината, рулонных материалов на основе синтетических волокон.
4.5.18 При использовании полимерцементно-песчаных стяжек в качестве покрытий марка раствора принимается в соответствии с СТ РК EN 998-2.
4.5.19 При укладке выравнивающих стяжек по бетонному основанию с деформационными швами, швы должны быть повторены и в стяжке.
4.5.20 Температурно-у сад очные швы в полах отапливаемых зданий следует предусматривать с шагом 6, 20 м, в неотапливаемых зданиях или на открытых площадках швы рекомендуется выполнять во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии от 8 до 12 м. Швы должны располагаться, как правило, у ограждения станков, что предохраняет их от разрушения животными. Швы устраивают сквозные вертикальные, их следует выполнять при помощи нарезчика швов с алмазным диском или путем установки досок, обернутых толем, или строганных досок, обмазанных горячим битумом. Доски удаляют в процессе бетонирования до окончания схватывания смеси, а швы заполняют битумными составами или полиуретановыми герметиками.
4.5.21 Движение людей по стяжке допускается после достижения прочности не менее 0,2 Н/мм2 (МПа).
4.5.22 В стяжке из поризованного раствора не должно быть усадочных трещин шириной раскрытия более 0,3 мм. В противном случае их следует расшить и зашпаклевать цементно-песчаным раствором на поливинилацетатной дисперсии при соотношении ПВА: вода, равном 1:4.
4.5.23 Стяжки из саморазравнивающихся полимерцементных композиций рекомендуется применять при повышенных требованиях по ровности или при ограничении по толщине или массе выравнивающего слоя. Толщина саморазравнивающихся стяжек определяется неровностью нижележащего элемента.
4.5.24 Для саморазравнивающихся стяжек рекомендуется применять сухие смеси заводского изготовления.
4.5.25 Выбор саморазравнивающейся композиции необходимо осуществлять с учетом необходимой толщины стяжки и ее прочностных характеристик.
4.5.26 Устройство саморазравнивающихся стяжек следует выполнять при температуре воздуха в помещении от 15°С до 30°С.
Перед нанесением саморазравнивающихся стяжек поверхность бетонных оснований и плит перекрытий следует очистить от цементного молока, обеспылить, затирку удалить.
Изготовление саморазравнивающихся стяжек осуществляется, как правило, в один слой. Для ускорения растекаемости рекомендуется использовать раклю или широкий зубчатый шпатель. Для удаления пузырьков воздуха и улучшения качества поверхности выравнивающей стяжки растворную смесь сразу после укладки рекомендуется прокатать игольчатым валиком.
4.5.27 В качестве пароизоляции, следует под тепло- и звукоизоляционным слоем, на выравнивающую стяжку или плиту перекрытия, укладывать полиэтиленовую пленку.
4.5.28 При укладке стяжки из древесно-стружечных плит по выравнивающему слою из средне- или крупнозернистого песка пароизоляцию из парафинированной бумаги или пергамина следует размешать между сборной стяжкой и выравнивающим слоем.
4.5.29 При укладке стяжки из древесно-стружечных плит по тепло- и звукоизолирующему слою из пенополистирольных плит, с целью предотвращения скрипа, следует размещать промежуточный слой из полиэтиленовой пленки или пергамина между сборной стяжкой и выравнивающим слоем.
4.5.30 При выполнении сборных стяжек из древесно-стружечных плит площадью более 100 м необходимо предусматривать в стяжках деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях. Шаг между швами не более 20 м. При использовании сборных стяжек в помещениях со значительными перепадами температур и влажности воздуха рекомендуется сократить интервал между деформационными швами.
4.5.31 При устройстве сборных стяжек непосредственно по железобетонным перекрытиям, до начала производства работ монтажные отверстия в перекрытиях, зазоры между плитами, места примыканий перекрытий к стенам, перегородкам, трубам должны быть тщательно заделаны цементно-песчаным раствором, в соответствии с СТ РК EN 998-2, марки не ниже M100 (СТ РК 1168, ГОСТ 28013).
4.5.32 На фальцы уложенных элементов сборной стяжки из гипсоволокнистых листов сплошным слоем следует наносить дисперсию ПВА или клеящую мастику и накрывать последующим элементом.
4.5.33 При толщине засыпного тепло- и звукоизоляционного слоя более 100 мм под стяжку из готовых элементов допускается подкладывать дополнительный слой крупноформатных гипсоволокнистых листов.
4.5.34 В смежных помещениях рекомендуется сквозная укладка элементов сборной стяжки.
4.5.35 При устройстве на объекте сборной стяжки из отдельных гипсоволокнистых листов следует выполнять:
а) раскрой и заготовку листов по размерам помещений;
б) укладку первого слоя листов с зазором в стыках не более 1 мм;
в) нанесение клея сплошным слоем последовательно под каждый лист второго слоя;
г) укладку листов второго слоя с минимальным зазором и перекрытием;
д) укладку стыков нижнего слоя не менее чем на 250 мм;
е) крепление каждого листа второго слоя 20-ю шурупами.
4.5.36 Древесно-стружечные плиты рекомендуется склеивать дисперсией ПВА или мастиками строительными полимерными клеящими латексными по действующим стандартам.
4.5.37 Сборные стяжки из водостойкой фанеры выполняются непосредственно по ровным или выровненным монолитным стяжкам, бетонным основаниям и плитам перекрытий при необходимости обеспечения нормируемого теплоусвоения полов под покрытия пола из безосновного линолеума или под покрытия, при изготовлении которых используются мелкие гвозди, покрытия пола из массивной доски и мозаичный паркет из древесины различных пород (паркетный ковер).
4.5.38 При значительных неровностях подстилающего слоя, а также при необходимости укладки сборной стяжки по тепло- и звукоизолирующему слою или прохождении под стяжкой труб возможно выполнение сборной стяжки из фанеры по регулируемым лагам со сквозными резьбовыми отверстиями, как показано на рисунке 1.
4.5.39 Деревянные регулируемые лаги имеют размеры 45 мм × 45 мм × 2000 мм, 45 мм × 70 мм × 2000 мм и 45 мм × 120 мм × 2000 мм и поставляются в комплекте с дюбелями-стойками для регулирования уровня подъема лаг и дюбелями-гвоздями для крепления болтов-стоек к перекрытию.
4.5.40 Перед установкой в отверстия лаг ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которые опираются лаги. Лаги устанавливаются на перекрытии с шагом 375 мм, после чего через болты-стойки в перекрытии засверливаются отверстия. В болт-стойку помещают дюбель-гвоздь, который на неполную глубину забивают в отверстие, выполненное в перекрытии. С помощью завинчивающего инструмента регулируют необходимое положение лаг по уровню и окончательно закрепляют лаги к перекрытию с помощью дюбеля-гвоздя, после чего выступающие части болтов-стоек срезают с помощью стамески. На установленные таким образом лаги укладывают сборную стяжку из двух слоев фанеры толщиной по 12 мм, закрепляя их с шагом 150 мм саморезами. При этом второй лист фанеры должен перекрывать стыки нижнего слоя (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Последовательность операций при установке регулируемых лаг и
закреплении к ним сборной стяжки
 
4.6 Проектирование гидроизоляции
4.6.1 При средней и большой интенсивности воздействия жидкости на пол конструктивная схема пола должна предусматривать наличие слоя гидроизоляции. Гидроизоляционный слой может располагаться как под выравнивающей стяжкой, так и непосредственно под покрытием.
4.6.2 При расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания в помещениях, где отсутствуют какие-либо воздействия на пол сточных жидкостей и опасное капиллярное поднятие грунтовых вод, оклеенную битумную гидроизоляцию применяют при:
а) устройстве заглубленных стен подвальных помещений, в которых располагается подсобное техническое оборудование (насосы для подкачки воды, компрессорные и холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и пр.);
б) вероятном во время эксплуатации здания постепенном поднятии общего уровня грунтовых вод на застраиваемой территории, например, ввиду заключения в трубы протекающих по данной территории малых рек, речек и др.
4.6.3 Для защиты от проникания сточных вод, нейтральных и химически агрессивных жидкостей применяют оклеечную гидроизоляцию из материалов: гидроизола, гидростеклоизола, бризола на битумной мастике и полиизобутилена, ПВХ-пленки, стеклоткани и т.п. на химически стойком полимерном клее (мастике).
При средней интенсивности воздействия на пол перечисленных жидкостей оклеечную гидроизоляцию из материалов на основе битума следует предусмотреть в два слоя, а из полимерных материалов - в один слой.
При большой интенсивности воздействия жидкостей на пол, а также под сточными лотками, каналами, трапами и в радиусе одного метра число слоев гидроизоляции удваивается.
Оклеечную битумную гидроизоляцию из наплавленного рубероида допускается применять только в условиях, исключающих возможность его интенсивного загнивания (при отсутствии воздействия веществ животного происхождения и других биологически активных сред).
4.6.4 Гидроизоляцию от грунтовых вод наливную и асфальтовую следует назначать при расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод.
При проектировании гидроизоляции высоту опасного капиллярного поднятия грунтовых вод принимают от горизонта, м:
а) 0,3 - для грунтового основания из крупного песка;
б) 0,5 - для грунтового основания из мелкого и средней крупности песка;
в) 1,5 - для грунтового основания из пылеватого песка;
г) 2 - для грунтового основания из супеси, суглинка, пылеватого суглинка или глины.
4.6.5 По поверхности оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума и дегтя перед укладкой по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входят цемент или жидкое стекло, необходимо предусматривать нанесение соответственно битумной или дегтевой мастики с посыпкой песком крупностью от 1,5 до 5 мм.
4.6.6 Материал и тип гидроизоляции приведен в таблице 7.
4.6.7 В непрерывной конструкции пола, стенах и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудованием, а также в местах перехода пола к этим конструкциям следует проектировать гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию непрерывно продолжают на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола.
 
Таблица 7 - Материал и тип гидроизоляции
 
	Наименование Гидроизоляции
	Тип Гидроизоляции
	Материал Гидроизоляции
	Количество слоев

	Гидроизоляция от сточных вод и других жидкостей

	Оклеенная: битумная или дегтевая
	4а
	гидростеклоизол, гидроизол, бризол на битумной мастике, наплавленный рубероид
	2-4

	Полимерная
	4б
	полиизобутилен, ПВХ-пленка, стеклоткань на химически-стойком полимерном клее (мастике)
	1-2

	Наливная
	4в
	уплотненный черный щебень с пропиткой битумом
	1

	Асфальтовая
	4г
	асфальтобетон
	1

	Оклеенная битумная
	4д
	гидростеклоизол, гидроизол, бризол на битумной мастике
	2


 
4.6.8 При воздействии на пол веществ животного происхождения и других биологически активных средств оклеенную гидроизоляцию следует выполнять из рулонных битумных и битумно-полимерных материалов с негниющей основой (стеклянной, полимерной) или из эластомерных пленок.
4.6.9 При средней и большой интенсивности воздействия на пол минеральных масел, эмульсий из них, органических растворителей следует применять гидроизоляцию из эластомерных пленок.
4.6.10 При средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот, кроме гидроизоляции под покрытием пола, следует предусматривать наливную или асфальтовую гидроизоляцию под подстилающим слоем.
4.6.11 Оклеенную гидроизоляцию и жесткую гидроизоляцию на основе цементных гидроизолирующих масс следует применять в случаях:
а) устройства заглубленных стен подвальных помещений, в которых располагается подсобное оборудование (насосы для подкачки воды, компрессорные и холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и пр.);
б) вероятного во время эксплуатации здания постепенного поднятия общего уровня грунтовых вод на застраиваемой территории, при заключении в трубы протекающих по данной территории малых рек и т.п.
4.6.12 При устройстве оклеенной гидроизоляции следует обеспечить продольную и поперечную нахлестку полотнищ не менее 85 мм.
4.6.13 Поверхность битуминозной гидроизоляции перед устройством по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входят цемент или жидкое стекло, следует предварительно покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка.
4.6.14 Мастику следует наносить слоем толщиной от 1 до 1,5 мм на чистую и сухую поверхность гидроизоляции. Песок необходимо рассыпать по горячей мастике равномерным слоем без пропусков и скоплений и прокатать ручным катком. Излишки песка после остывания мастики следует удалить.
4.6.15 Жесткую гидроизоляцию на основе цементных гидроизолирующих масс рекомендуется выполнять по подстилающему слою, бетонному перекрытию или стяжке, выполненной по перекрытию или подстилающему слою. Поверхность основания должна быть предварительно очищена от разного рода загрязнений и веществ, снижающих адгезию гидроизоляционного слоя к основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т.д.). Во внутренних углах сопрягающихся поверхностей необходимо изготовить галтели (скругления) радиусом не менее 3 см из ремонтной массы, монтажного цемента или цементно-песчаного раствора. На ребрах внешних углов сопрягающихся поверхностей должны быть предусмотрены округления радиусом не менее 3 см или фаски под углом 45°.
4.7 Проектирование тепло- и звукоизоляции
4.7.1 Требуемая толщина теплоизоляционного слоя должна устанавливаться расчетом в соответствии с указаниями и требованиями нормативно-технических документов по строительной теплотехнике.
4.7.2 Требуемая толщина звукоизоляционного слоя и прокладок должна устанавливаться расчетом в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
4.7.3 При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН (200 кгс) для устройства теплоизоляции следует применять несжимающиеся под расчетной нагрузкой материалы (легкий бетон, ячеистый бетон и т.п.).
4.7.4 В отапливаемых помещениях с температурой воздуха до 23°С при расположении покрытия пола, основанного на грунте, выше отмостки здания или ниже ее до 0,5 м, необходимо предусматривать утепление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, в следующих случаях:
а) в помещениях жилых, общественных и административно-бытовых зданий с долговременным пребыванием людей;
б) в производственных помещениях при работах, выполняемых сидя или стоя и не требующих систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей (легкие работы).
Для утепления пола следует предусматривать укладку в соответствующие заглубления в грунтовом основании на ширину от 1,5 до 2 м от стен минеральных несжимаемых материалов (шлака, керамзита и т.п.) слоем толщиной от 0,15 до 0,25 м или размещение вдоль стен каналов с трубами отопления.
4.7.5 В качестве звукоизоляционных ленточных прокладок и засыпок применяют материалы, указанные в таблице 8.
 
Таблица 8 - Материалы для звукоизоляционных ленточных прокладок и засыпок
 
	Группа материалов
	Материал
	Объемная масса, кг/м3
	Толщина прокладки, мм

	
	
	
	в необжатом состоянии
	в обжатом состоянии

	А
	Минераловатные плиты, прошитые в бумаге 
То же, на синтетической связке
	100-150
100-150
	40-50
30-40
	15-20
15-20

	
	Стекловолокнистые маты
	100-150
	30-40
	5-20

	Б 
 
 
В
	Минеральные и стекловолокнистые плиты на синтетической связке 
	50-150
	40-50
	15-20

	
	Древесно-волокнистые плиты изоляционные 
	125-250
	16-20
	16-20

	
	Засыпка из шлака или песка
	-
	-
	60

	Примечание - Материалы группы А следует применять только под сплошные сборные стяжки из различного вида бетонов и твердых древесно-волокнистых плит.


 
4.7.6 При проектировании перекрытий с полом, укладываемым по звукоизоляционному слою в виде ленточных или штучных (отдельных) прокладок, следует:
а) ширину прокладок принимать на 5 см больше ширины лаги;
б) площадь или длину прокладок принимать такой, чтобы напряжение в прокладке при эксплуатационной нагрузке не превышало 1000 кг/м2.
Крепление плинтусов или галтелей следует предусматривать только к полу или только к стене (перегородке).
4.7.7 При проектировании перекрытий с полом, укладываемым по звукоизоляционному слою, следует предусматривать зазор шириной не менее 2 см между полом (стяжкой или плитой пола) и примыкающими стенами и перегородками, заполненный звукоизоляционным материалом.
4.7.8 В зданиях с перекрытиями из различной толщины плоских плит кассетного формования, а также у плит с ребрами по контуру размером на комнату наряду со звукоизоляционными прокладками из древесно-волокнистых плит допускается использовать картон толщиной от 3 до 4 мм.
4.7.9 По несущим плитам перекрытий с поверхностной плотностью не менее 280 кг/м3 (сплошные плиты из тяжелого бетона толщиной 120 мм и более, многопустотные плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами) толщину прокладок из мягких древесно-волокнистых плит под лаги допускается принимать 12 мм, а по плитам толщиной 100 мм - прокладки толщиной 24 мм.
4.7.10 В соответствии с требованиями по защите от шума, полы, выполняемые по перекрытиям, должны обеспечивать нормативные параметры звукоизоляции перекрытий. Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями и индексов приведенного уровня ударного шума под перекрытиями приведены в таблице 9.
 
Таблица 9 - Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума 
ограждающими конструкциями и индексов приведенного уровня ударного шума 
под перекрытиями
 
В децибелах
	Наименование и расположение ограждающей конструкции
	Индекс изоляции воздушного шума Jнв
	Индекс приведенного уровня ударного шума Jну

	Жилые здания

	Перекрытия между помещениями квартир и отделяющие помещения квартир от холлов и используемых чердачных помещений:

	в домах категории А
	54
	55

	в домах категории Б
	52
	58

	в домах категории В
	50
	60

	Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами:

	в домах категории А
	59
	55

	в домах категории Б
	57
	58

	в домах категории В
	55
	60

	Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях:

	в домах категории А
	47
	63

	в домах категории Б
	45
	66

	в домах категории В
	43
	68

	Перекрытия между жилыми помещениями общежитий
	50
	60

	Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли и пр.)
	47
	65

	Гостиницы

	Перекрытия между номерами:

	категории А
	52
	57

	категории Б
	50
	60

	категории В
	48
	62

	Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты):

	категории А
	54
	55

	категории Б
	52
	58

	категории В
	50
	60

	Перекрытия, отделяющие номера от ресторанов, кафе, столовых, кухонь:

	категории А
	62
	57

	категории Б
	59
	60

	категории В
	57
	62

	Административные здания, офисы

	Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие рабочие комнаты, кабинеты, секретариаты от помещений общего пользования (вестибюли, холлы):

	категории А
	52
	63

	категории Б
	50
	66

	Перекрытия, отделяющие рабочие комнаты, кабинеты от рабочих, не защищаемых от шума помещений (машбюро, телетайпные залы и т.п.)

	категории А
	54
	60

	категории Б
	52
	63

	Больницы и санатории

	Перекрытия между палатами, кабинетами врачей
	47
	60

	Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов
	57
	60

	Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюлей, холлов)
	52
	63

	Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты от столовых, кухонь
	57
	63

	Школы и другие учебные заведения

	Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы)
	47
	63

	Перекрытия между музыкальными классами средних учебных заведений
	57
	58

	Перекрытия между музыкальными классами высших учебных заведений
	60
	53

	Детские дошкольные учреждения

	Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями
	47
	63

	Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь
	51
	63

	Примечание - Категория А - высококомфортные условия; категория Б - комфортные условия; категория В - предельно допустимые условия.

	
	
	
	


 
4.7.11 Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам или стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой исходя из условия обеспечения термического сопротивления слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.
4.7.12 Тепло- и звукоизоляционный слой располагают для снижения показателя теплоусвоения пола и (или) повышения звукоизолирующих характеристик непосредственно под покрытием пола, применяя для изготовления листы водостойкой фанеры, древесно-волокнистые плиты плотностью до 250 кг/м3 или рулонные материалы.
В качестве теплоизоляционных материалов для полов на перекрытиях, расположенных над арками, неотапливаемыми помещениями или подвалами применяют минераловатные и стекловолокнистые плиты на синтетической связке, плотностью не менее 150 кг/м3, пенополистирольные плиты, плотностью не менее 25 кг/м3, керамзитовый и кварцевый песок, древесно-волокнистые плиты, плотностью до 250 кг/м3, ячеистый бетон плотностью от 400 до 500 кг/м3.
4.7.13 Тепло- и звукоизоляционные слои следует выполнять по выровненному основанию. При этом высушенный кварцевый и керамзитовый песок рассыпают слоями с последующим разравниванием по рейкам и уплотнением. Пенополистирольные плиты и маты укладывают насухо с обеспечением плотности стыков между ними.
4.7.14 При использовании двух и более слоев совпадение швов по вертикали не допускается. В связи с этим рекомендуется укладка слоев со смещением плит не менее чем на 300 мм в поперечном направлении (рисунок 2).
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029395]
Рисунок 2 - Схема укладки теплозвукоизолирующих пенополистирольных плит
 
4.8 Проектирование подстилающих слоев
4.8.1 Нежесткий подстилающий слой (песчаный, гравийный, щебеночный и др.) допускается проектировать в производственных зданиях под такие виды покрытий, как крупноразмерные жаростойкие плиты, брусчатка, чугунные плиты с опорными выступами. Толщину такого слоя следует устанавливать расчетным методом в зависимости от действующей на пол нагрузки, применяемых материалов и свойств грунта основания. Толщина подстилающего слоя устанавливается расчетом на прочность от существующих нагрузок и должна быть, мм, не менее:
- песчаного - 60;
- шлакового, гравийного и щебеночного - 80;
- бетонного - 100.
4.8.2 Глинобетонный подстилающий слой допускается применять только при сухих грунтах основания.
4.8.3 При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия его толщина по сравнению с расчетной должна быть увеличена на 20-30 мм. Класс бетона такого подстилающего слоя, в соответствии с СТ РК EN 206-1, должен быть не менее С25/30 (В22,5 по ГОСТ 26633). Если по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое из бетона, в соответствии с СТ РК EN 206-1, класса С25/30 (В22,5 по ГОСТ 26633) получается ниже расчетного, допускается применять бетон, в соответствии с СТ РК EN 206-1 класса не ниже С8/10 (В7,5 по ГОСТ 26633).
4.8.4 Отклонение поверхности подстилающего слоя от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должно превышать, мм, для:
а) бетонных под бетонные покрытия и под выравнивающие стяжки - 10;
б) бетонных под покрытия на прослойке из горячей битумной мастики и при укладке оклеечной гидроизоляции - 5;
в) бетонных под покрытия из плитки на прослойке на основе синтетических смол и из клеевой композиции на основе цемента, под покрытия из линолеума, паркета, ламината, рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2;
г) песчаных, гравийных, шлаковых, щебеночных - 15;
д) бетонных под покрытия других типов - 10.
4.8.5 Вопросы армирования бетонного подстилающего слоя должны решаться в каждом конкретном случае, исходя из инженерных расчетов и технико-экономической целесообразности.
Марка бетона и толщина подстилающего слоя устанавливаются расчетным методом. При сосредоточенных нагрузках на пол с бетонным подстилающим слоем менее 10 кН (1020 кгс), толщина указанного слоя должна быть не менее, мм:
а) в жилых и общественных зданиях - 80;
б) в производственных помещениях - 100.
4.8.6 Бетонные основания толщиной до 100 мм рекомендуется армировать одним слоем металлической сетки из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100 мм × 100 мм или 150 мм × 150 мм, толщиной от 100 до 180 мм - двумя слоями металлической сетки, а при толщине более 180 мм каркас определяется расчетным методом. Нижний слой металлической сетки укладывается на прокладки толщиной не менее 20 мм, верхний - картами 6 м × 6 м, а в особых случаях 3 м × 3 м на опоры, приваренные к нижнему слою сетки.
4.8.7 Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной от 50 до 80 мм и диаметром от 0,3 до 1 мм.
4.8.8 Для предотвращения деформации пола при возможности осадки здания следует предусмотреть отсечку бетонного основания от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.
4.8.9 Для бетонных подстилающих слоев рекомендуется использовать составы бетонных смесей, приведенные в таблице 3.
4.8.10 В качестве матричного состава для сталефибробетона рекомендуется использовать мелкозернистый бетон, в соответствии с СТ РК EN 206-1, классов LC 30/37 и легкий бетон LC 35/45 (В25 и В35 по ГОСТ 25820 соответственно) с максимальным размером крупного заполнителя 20 мм.
4.8.11 Щебень из природного камня, по действующим стандартам для классов бетона, в соответствии с СТ РК EN 206-1, С30/37 и С25/30 и С16/20 (В30 и В22,5 и В15 ГОСТ 26633 соответственно) должны иметь прочность 100 Н/мм2 (МПа), 80 Н/мм2 (МПа) и 60 Н/мм2 (МПа) соответственно.
4.8.12 Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках не должно превышать значений, указанных в ГОСТ 8736 и испытанного по СТ РК 1217.
4.8.13 Бетонные смеси, в состав которых не введены пластификаторы, для бетонных оснований, изготавливаемых методом виброобработки, должны иметь осадку конуса 2-4 см.
4.8.14 Работы по укладке бетонных и сталефибробетонных смесей следует выполнять при температуре воздуха на уровне пола не ниже 5°С. Эта температура должна поддерживаться до приобретения бетоном 50%-ной проектной прочности. При укладке бетона в зимних условиях при отрицательных температурах в бетонную смесь следует вводить добавку нитрата натрия, поташа и т.п.
4.8.15 Высоту и прочность камня для брусчатки следует назначать по таблице 10.
 
Таблица 10 - Характеристики брусчатки
 
	Характеристика камня
	Воздействия на пол

	
	Движение транспорта на гусеничном ходу, удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 30-50 кг
	Удары при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 10-30 кг

	Высота, мм
	125-160 
100-120
	125-160 
100-120

	Прочность при сжатии, Н/мм2 (МПа)
	100
	60

	Примечание - Значения над чертой - при укладке камня на песчаный подстилающий слой; под чертой - при укладке на бетонный, гравийный, шлаковый и другие подстилающие слои.


 
4.9 Грунт основания под полы
4.9.1 При проектировании полов следует предусматривать грунты, исключающие возможность деформации конструкции от просадки грунта.
Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.
4.9.2 При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод и других жидкостей средней и большой интенсивности, следует предусматривать одну из следующих мер:
а) понижение горизонта грунтовых вод;
б) повышение уровня пола;
в) при бетонном подстилающем слое.
4.9.3 При пучинистых грунтах в основании пола помещений, где возможно промерзание этих грунтов, следует предусматривать одну из следующих мер:
а) понижение уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания основания не менее чем на 0,8 м;
б) выполнение по основанию теплоизоляционного слоя толщиной по расчету из неорганических влагостойких материалов средней плотностью не более 1,2 т/м3;
в) замену пучинистого грунта при засыпке котлованов в зоне промерзания основания практически непучинистым грунтом.
4.9.4 При производстве работ необходимо обеспечивать требуемую степень уплотнения грунта, значения коэффициентов уплотнения которого в зависимости от типа грунта и толщины отсыпки, приведены в таблице 11.
 
Таблица 11 - Значения коэффициента уплотнения грунтов в зависимости от типа
грунта и толщины отсыпки
 
	Тип грунта
	Контрольные значения коэффициента уплотнения ксот при нагрузке на поверхности уплотненного грунта, Н/мм2 (МПа), при:

	
	0
	0,05-0,2 (0,05-0,20)
	Св. 0,2 (0,2)

	
	Общая толщина отсыпки, м

	
	До 2
	2,01-4
	4,01-6
	Св. 6
	До 2
	2,01-4
	4,01-6
	Св. 6
	До 2
	2,01-4
	4,01-6
	Св. 6

	Глинистые
	0,92
	0,93
	0,94
	0,95
	0,94
	0,95
	0,96
	0,97
	0,95
	0,96
	0,97
	0,9 8

	Песчаные
	0,91
	0,92
	0,93
	0,94
	0,93
	0,94
	0,95
	0,96
	0,94
	0,95
	0,96
	0,97

	Примечание - Коэффициентом уплотнения называется отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733.


 
4.9.5 В поверхность основания из нескального грунта перед укладкой по нему бетонного подстилающего слоя должно быть предусмотрено вдавливание щебня или гравия на глубину не менее 40 мм.
4.10 Проектирование полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений
4.10.1 В животноводческих зданиях расчетные сосредоточенные нагрузки от веса животных, воздействующие на пол, должны приниматься по нормам технологического проектирования с учетом коэффициента перегрузки, равного 1,2 и коэффициента динамичности, равного 1,2.
4.10.2 Полы в кормовых и навозных проездах животноводческих зданий должны рассчитываться на воздействие подвижной нагрузки от транспорта на пневмоходу при давлении на колесо 14,5 кН (1478 кгс).
В животноводческих зданиях уклон полов в сторону навозосборного канала должен приниматься равным:
а) в помещениях с решетчатыми полами и в каналах с механической уборкой навоза - 0%;
б) в помещениях для содержания птицы в клетках и в лотках вдоль проходов во всех помещениях - не менее 0,5%;
в) в технологических частях помещений (стойлах, денниках, станках и др.) - не менее 1,5%;
г) в помещениях для выгула животных и птицы и в переходных галереях между зданиями - не более 6%.
4.10.3 Полы в проходах свинарника следует предусматривать выше планировочной отметки земли не менее чем на 150 мм.
Полы в станках следует выполнять выше уровня пола в проходах на 50 мм. В групповых станках пол делают с уклоном 5%, а в проходах не более 2% в сторону навозоудаляющего канала для стока навозной жидкости.
4.10.4 В животноводческих зданиях выполнение конструктивных слоев пола следует производить после устройства навозосборного канала и до установки перегородок и сантехнического оборудования. В местах установки стоек следует устраивать колодцы соответствующих размеров с использованием инвентарных пустотообразователей.
4.10.5 В животноводческих зданиях для молочных коров рекомендуется устройство смешанных (сплошных и решетчатых) полов, обеспечивающих надлежащие условия отдыха животных и оптимальное протаптывание навоза через решетки. В боксах для отдыха необходимо применять резиновые маты, пластмассовые подстилки, маты из синтетических безвредных смол.
В зданиях свиноводческих предприятий рекомендуется применять реечные, перфорированные и решетчатые полы из чугуна, железобетона или пластмассы.
4.10.6 В секциях животноводческих зданий для группового содержания скота, а также в навозных проходах применяют щелевые полы из железобетонных или металлических решеток.
4.10.7 Дощатые полы в животноводческих помещениях могут быть выполнены по глинобитному или по бетонному подстилающему слою.
4.10.8 В животноводческих помещениях для дощатых покрытий рекомендуется применять строганные доски по действующим стандартам, толщиной не менее 37 мм с влажностью до 12%. Доски должны быть антисептированы.
4.10.9 Пол из керамических плиток применяют в инкубаториях, молочных, моечных и в других помещениях, в которых на полы действуют вода, кислоты, щелочи, масла.
4.10.10 В животноводческих зданиях бетонные покрытия полов рекомендуется применять в станках, боксах и т.д. при содержании животных на подстилке или при использовании ковриков или решеток, а также в проездах и проходах.
4.10.11 В кормовых проходах животноводческих зданий применяют бетонный пол, в навозных - бетонный или решетчатый (в зависимости от принятой системы удаления навоза), в кормонавозных проходах - решетчатый или из железобетонных и металлических решеток.
4.10.12 Известняково-керамзитовые полы рекомендуется применять в животноводческих зданиях (свинарниках) с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А.
4.10.13 Известняково-керамзитовые полы характеризуются достаточной мягкостью поверхностного слоя обеспечивающей условия нормального нарастания и сохранения роговых образований копыт животных, благодаря чему их рекомендуется применяться при бесподстилочном содержании животных. Кроме того, известняк нейтрализует кислоты, что приостанавливает процесс гниения продуктов жизнедеятельности животных.
4.10.14 Известняково-керамзитовые полы выполняются по грунтовому основанию. Они включают покрытия: известняково-керамзитовый слой толщиной 30 мм, теплоизоляционный слой из керамзитобетона толщиной 80 мм (за исключением двухметровых полос, примыкающих к наружным стенам, где толщина слоя принимается равной 120 мм) и подстилающий слой из щебня или крупнозернистого песка толщиной 120 мм.
4.10.15 В животноводческих зданиях полы с покрытием из резиновых, резинокордовых и резинокордобитумных плит рекомендуется применять в стойлах, станках, боксах одноэтажных зданий для крупного рогатого скота, телят, а также в животноводческих зданиях, предназначенных для содержания поросят-отъемышей до двухмесячного возраста, и в опоросных станках с фиксированным содержанием свиноматок.
4.10.16 Полы с покрытием из резиновых, резинокордовых и резинокордобитумных плит в производственных зданиях выполняют по бетонному подстилающему слою или по железобетонному перекрытию, а в животноводческих зданиях по подстилающему слою из легких бетонов.
4.10.17 В полах животноводческих зданий, резиновые, резинокордовые или резинокордобитумные плиты могут быть наклеены клеевыми составами на выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора, в соответствии с СТ РК EN 998-2, М100 (СТ РК 1168, ГОСТ 28013) толщиной 20 мм или закреплены шиферными гвоздями к деревянным антисептированным брускам, утопленным в подстилающий слой, или уложены насухо (при плитах со шпунтом). Подстилающий слой выполняется толщиной 80 мм из легкого бетона, в соответствии с СТ РК EN 206-1, класса по прочности LC8/10 (В5 по ГОСТ 25820) плотностью 1200 кг/м3.
4.10.18 В животноводческих зданиях асфальтобетонные покрытия полов рекомендуется применять в станках, стойлах, клетках и т.д. при содержании животных на подстилке или при использовании ковриков или решеток, а также в проездах и проходах.
4.10.19 Толщину покрытия пола в производственных зданиях следует назначать в зависимости от интенсивности механических воздействий по таблице А.1, Приложение А, а в животноводческих помещениях принимать равной 20 мм.
4.10.20 Асфальтобетонные полы могут выполняться по бетонному, гравийному или щебеночному подстилающему слою и по железобетонным перекрытиям. Для утепления асфальтобетонных полов в станках, стойлах и клетках животноводческих зданий их следует выполнять по керамзитобетонному или аглопоритобетонному подстилающему слою.
4.10.21 Поскольку полы в животноводческих помещениях не должны иметь подпольных пространств, создающих застойные зоны для продуктов жизнедеятельности животных, лаги укладываются на подстилающий слой с шагом от 1,0 до 1,5 м широким распилом вниз, а промежутки между ними заполняют плотно утрамбованным бетоном или глиной.
4.10.22 Бетонный подстилающий слой в полах животноводческих помещений рекомендуется выполнять из бетона класса, в соответствии с СТ РК EN 206-1, С8/10 (В7,5 по ГОСТ 26633) толщиной 80 мм, а глинобитный - толщиной 120 мм.
4.10.23 В подстилающем слое из легких бетонов должны быть выполнены усадочные швы толщиной от 15 до 20 мм, располагаемые с шагом не более 20 м, которые в животноводческих зданиях следует предусматривать под межбоксовыми или межстойловыми перегородками. Полости швов заливаются битумом.
4.11 Проектирование конструкции полов по обеспечению безопасности от несчастных случаев, подтопления и других угроз при эксплуатации
4.11.1 В убежищах при уровне грунтовых вод, превышающем отметку пола на 1,5 м следует устраивать совмещенную (стен и пола) оклеечную или другие гидроизоляции.
4.11.2 В противорадиационных укрытиях отметку пола необходимо устраивать выше уровня грунтовых вод на 20 см, исключив при этом устройство гидроизоляции от напорных вод.
4.11.3 При строительстве противорадиационных укрытий применяются полы по грунту (в подвалах и цокольных этажах) по различным подстилающим слоям (гравийному, щебеночному или бетонному) или без них, с устройством в необходимых случаях гидроизоляции. Мероприятия по проектированию и строительству зданий на радоновых участках необходимо учитывать противорадоновую защиту ограждающих конструкций зданий в соответствии с Приложением В.
4.11.4 Уклоны полов на перекрытиях следует создавать применением стяжки переменной толщины, а полов на грунте соответствующей планировкой грунтового основания.
4.11.5 Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяются плинтусы с отверстиями или предусматривается установка плинтусов с зазором и строительными конструкциями.
4.11.6 Покрытия дощатые устанавливают в комнатах, коридорах и прихожих жилых и общественных зданий, во вспомогательных и бытовых помещениях производственных зданий, спортзалах, а также животноводческих помещениях - в стойлах и боксах для коров, в станках для свиней, а также в стойлах для лошадей, групповых клетках для телят с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведенных в таблицах А.4 и А.5, Приложение А.
4.11.7 Толщину полов: земляных, шлаковых, гравийных, щебеночных, глинобитных, бетонных, из жаростойкого бетона следует назначать по расчету в зависимости от нагрузок на пол, применяемых материалов и свойств грунта основания и принимать не менее, мм:
а) земляного - 60;
б) шлакового, гравийного, щебеночного и глинобитного - 80;
в) бетонного и из жаростойкого бетона - 120.
 
Приложение А
(обязательное) 


Основные требования при выборе покрытий, прослоек, стяжек

Таблица А.1 - Основные требования при выборе покрытий, прослоек, стяжек
 
	Покрытие
	Предельные значения
	Характеристика покрытия пола

	
	интенсивности движения
	Массы предметов,1) кг, падающих с высоты 1 м
	Удель
ного давле
ния от сосре
дото
ченных нагрузок, Н/мм2 (МПа)
	Нагре
вания пола до темпе
ратуры °С
	интенсивности воздействия на пол
	

	
	Пешеходов и тележек на резиновых шинах
	тележек на металлических шинах и при перекатывании круглых металлических предметов
	Транспорта на резиновом ходу
	
	
	
	воды и растворов нейтра
льной реакции
	минера
льных масел и эмульсий из них
	органи
ческих раство
рителей
 
	веществ живо
тного происхо
ждения
	кислот
	щелочей
	По пыле
отделе
нию
	По элек
тропро
водно
сти
	По безы
скро
вости

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Концен
трация2), %, не более
	Интенси
вность
	концен
траций, %, не более
	Интенси
вность
	
	
	

	
	
	Коэффи
циент С
	Интенси
вность
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Цементно-
песчаное
	Не ограни
чивается
	60
	Умеренная
	Умеренная
	3
	50 
(50)
	100
	Большая
	Большая
	Большая
	Малая
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	8
	Малая
	Средняя
	Элек
тропро
водное
	Безы
скро
вое3)

	Цементно-
бетонное4)
	То же
	100
	Весьма значите
льная
	Весьма значите
льная
	10
	100 
(100)
	100
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	8
	Средняя
	То же
	То же
	То же

	Асфальто-
бетонное
	«
	50
	Умеренная
	То же
	5
	20 
(20)
	50
	«
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	10
20
	Средняя
	10
	То же
	«
	Не элек
тропро
водное
	«

	Мозаично-
бетонное (терраццо)
	«
	60
	То же
	Значите
льная
	5
	50 
(50)
	100
	«
	Большая
	Большая
	Малая
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	8
	«
	Малое5)
	Элек
тропро
водное
	«

	Поли-винил-
ацетат-цементно-
бетонное
	«
	100
	Значите
льная
	Весьма значите
льная
	10
	100 
(100)
	50
	Малая
	Малая
	То же
	«
	То же
	То же
	8
	Малая
	То же
	«
	«

	Латекс-цементно-
бетонное
	«
	100
	 
	То же
	10
	100 
(100)
	50
	Большая
	То же
	Средняя
	«
	0
10
	Малая
	8
	-
	-
	-
	-

	Кислотостойкий бетон на жидком стекле с уплотняющей добавкой
	Не ограни
чивается
	100
	Весьма значи
тельная
	Весьма значи
тельная
	10
	50 
(50)
	100
	Средняя
	Большая
	Большая
	Малая
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	Не допус
кается
	Средняя
	Элек
тропро
водное
	Искря
щее

	Жаростойкий бетон на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака
	То же
	100
	Умеренная
	То же
	10
	50 
(50)
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029398]
	Малая
	То же
	То же
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	8
	Малая
	То же
	То же
	То же

	Бетонное с упрочненным верхним слоем6),7)
	«
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029399]
	Весьма значи
тельная
	«
	19
	100 
(100)
	100
	То же
	«
	«
	Малая
	То же
	То же
	8
	То же
	Малое
	«
	«

	Плиты из жаростойкого бетона на портландцементе с хромитом и заполнителем из шлака по прослойке из песка
	«
	100
	То же
	«
	10
	50 
(50)
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029398]
	«
	Малая
	Малая
	Не допус
кается
	«
	«
	8
	«
	Среднее
	«
	«

	Металло-
цементное по прослойке из цементно-
песчаного раствора с прочностью на сжатие (300/мм2 (МПа)
	Не ограни
чивается
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029400]
	Весьма значи
тельная
	Весьма значи
тельная
	15
	100 
(100)
	100
	Малая
	Большая
	Большая
	Малая
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	8
	Малая
	Среднее
	Элек
тропро
водное
	Искря
щее

	Ксилолитовое
	То же
	60
	Умеренная
	Не допус
кается8)
	3
	20 
(20)
	50
	Не допус
кается
	Малая
	Малая
	Не допус
кается
	То же
	То же
	-
	Не допус
кается
	То же
	То же
	Безыс
кровое

	Поли-винил-
ацетат-цементно-
опилочное
	«
	60
	«
	«
	3
	20 
(20)
	50
	«
	«
	«
	«
	«
	«
	-
	«
	«
	«
	«

	Поливинил-
ацетатное мастичное
	 
	 
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	5 (5)
	50
	«
	«
	«
	«
	«
	«
	-
	«
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029401]
	«
	Искря
щее

	Эпоксидное мастичное наливное
	«
	-
	То же
	То же
	2
	50 
(50)
	50
	«
	«
	«
	Малая
	«
	«
	-
	«
	То же
	Не элек
тропро
водное
	То же

	Брусчатка по прослойке из песка6)
	«
	100
	Умеренная
	Весьма значи
тельная
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029402]
	50 
(50)
	5005)
	Средняя
	Большая
	«
	Не допус
кается
	«
	«
	-
	«
	Среднее
	Элек
тропро
водное
	«

	Брусчатка по прослойке из цементно-
песчаного раствора6)
	Не ограни
чивается
	100
	Умеренная
	Весьма значи
тельная
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029402]
	50 
(50)
	100
	Большая
	Большая
	Большая
	Малая
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	8
	Средняя
	Среднее
	Элек
тропро
водное
	Искря
щее

	Стальные плиты по прослойке из мелкозернистого бетона
	То же
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029403]
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	То же
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	50 
(50)
	100
	Малая
	То же
	То же
	Не допус
кается
	То же
	То же
	-
	Не допус
кается
	То же
	То же
	То же

	Чугунные дырчатые плиты по прослойке из мелкозернистого бетона
	«
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029406]
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	«
	10
	50 
(50)
	100
	Большая
	«
	«
	Малая
	«
	«
	-
	«
	«
	«
	«

	Чугунные плиты с опорными выступами по прослойке из песка
	«
	300
	Весьма значи
тельная
	«
	10
	3 т на плиту
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029407]
	Малая
	Малая
	Малая
	Не допус
кается
	«
	«
	-
	«
	«
	«
	«

	Торцовое на битумной или дегтевой мастике
	Не ограни
чивается
	100
	Весьма значи
тельная
	Весьма значи
тельная
	[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029408]
	5(5)
	50
	Не допус
кается
	Значи
тельная
	Малая
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	-
	Не допус
кается
	Среднее
	Не элек
тропро
водное
	Безыс
кровое

	Асфальтобетонные плиты по прослойке из битумной мастики
	Не ограни
чивается
	60
	Значи
тельная
	Значи
тельная
	5
	3 (3)
	50
	Большая
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	10
2010)
	Средняя
	8
	Средняя
	Среднее
	Не элек
тропро
водное
	Безыс
кровое 4)

	Цементно-
бетонные плиты по прослойке из цементно-
песчаного раствора
	То же
	60
	То же
	То же
	7
	50 
(50)
	100
	То же
	Большая
	Большая
	Малая
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	8
	То же
	То же
	Элек
тропро
водное
	То же

	Мозаично-
бетонные плиты по прослойке из цементно-
песчаного раствора
	«
	60
	Умеренная
	«
	5
	50 
(50)
	100
	«
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	8
	«
	Малое
	«
	«

	Мраморные плиты (в том числе колотые) по прослойке из цементно-
песчаного раствора
	Не ограни
чивается
	-
	Не допус
кается
	Умеренная
	2
	50 
(50)
	100
	Большая
	Большая
	Большая
	Средняя
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	8
	Средняя
	Малое5)
	Элек
тропро
водное
	Искря
щее

	Плиты природного камня изверженных пород (гранита и т.п.) по прослойке из цементно-
песчаного раствора
	То же
	60
	Значи
тельная
	Весьма значи
тельная
	10
	50 
(50)
	100
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	10
	То же
	Малая5)
	То же
	То же

	Керамические плитки
	«
	-
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	2
	20 
(20)
	100
	В зависи
мости от типа прослойки
	Малое
	«
	«
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Керамические кислотоупорные плитки
	«
	60
	Умеренная
	Значи
тельная
	55)
	20 
(20)
	100
	Среднее
	«
	«
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Шлакоситалловые плиты
	Не ограни
чивается
	60
	Умеренная
	Значи
тельная
	3
	20 
(20)
	100
	В зависи
мости от типа прослойки
	Малое
	Элек
тропро
водное
	Искря
щее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Каменные литые плитки
	То же
	60
	То же
	То же
	2
	20 
(20)
	100
	То же
	То же
	То же
	То же
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кислотоупорный кирпич плашмя
	«
	60
	«
	Весьма значи
тельная
	75)
	10 
(10)
	100
	«
	Среднее
	«
	«
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кислотоупорный кирпич на ребро
	«
	60
	«
	«
	105)
	10 (10)
	100
	«
	«
	«
	«
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Поливинил-
хлоридный пластикат
	«
	-
	Не допус
кается
	Не допус
кается8)
	2
	10 (10)
	50
	Средняя
	Малая
	Малая
	 
	2012)
	Средняя
	20
	Средняя
	Беспыльное5)
	-
	Безыс
кровое

	Дощатое (окрашенное)
	«
	60
	То же
	Не допус
кается
	2
	200 кг на точку
	50
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	-
	Не допус
кается
	Малое
	Не элек
тропро
водное
	То же

	Паркетные доски и щиты, паркет, ламинат
	Не ограни
чивается
	-
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	200 кг на точку
	50
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	-
	Не допус
кается
	Малое
	Не элек
тропро
водное
	Безыс
кровое

	Сверхтвердые древесново-
локнистые плиты
	То же
	-
	То же
	То же
	То же
	200 кг на точку
	50
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	-
	То же
	То же
	То же
	То же

	Штучный и наборный паркет
	«
	-
	«
	«
	«
	«
	50
	«
	«
	«
	«
	«
	«
	-
	«
	«
	«
	«

	Линолеум, плитки поливинил-
хлоридные
	Не более 500 чел/сут на 1 м ширины прохода
	-
	«
	«
	«
	50 
(50)
	50
	«
	«
	«
	«
	«
	«
	-
	«
	Беспыльное
	«
	«

	Рулонное на основе химических волокон
	То же
	-
	«
	«
	«
	10 
(10)
	50
	«
	«
	«
	«
	«
	«
	-
	«
	Среднее
	«
	«

	Глино-бетонное, глинобитное
	Не допус
кается8)
	-
	«
	Не допус
кается8)
	5
	5 (5)
	500
	«
	Малая
	Малая
	«
	«
	«
	-
	«
	Большое
	Электро
пррово
дное
	Безыс
кровое3)

	Щебеночное, пропитанное битумом
	Не допус
кается8)
	40
	Не допус
кается8)
	Значи
тельная
	10
	10 
(10)
	50
	Средняя
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	10
2010)
	Малая
	8
	Малая
	Большое
	Электро
пррово
дное
	Безыс
кровое3)

	Щебеночное, гравийное
	То же
	-
	То же
	Не допус
кается8)
	10
	10 
(10)
	500
	Малая
	Малая
	То же
	То же
	Не допус
кается
	Не допус
кается
	-
	Не допус
кается
	То же
	То же
	То же

	Шлаковое, земляное
	«
	-
	«
	То же
	Не ограни
чивается
	3 (3)
	Не ограни
чивается
	То же
	То же
	«
	«
	То же
	То же
	-
	То же
	«
	«
	«

	Обозначение, принятое в таблице:
С - коэффициент давления на пол металлических шин и круглых металлических предметов, определяемый по формуле: [image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029409]
где Р - наибольшее давление колеса или обода на пол, Н; 
b - ширина шины колеса или обода, см; 
D - диаметр колеса или обода, м.
___________________
Примечания 
1) Твердых (металлических, каменных) предметов, падающих на различные места пола (сбрасывание грузов с автомобилей, тележек, перекидывание деталей). 
При падении предметов на одно и то же место пола с высоты 1 м (у отверстий, желобов, установочных мест и пр.) массу, указанную в таблице, необходимо уменьшать в 2 раза, а при падении с высоты 0,5 м - увеличивать в 1,5 раза. 
Воздействия на пол при волочении твердых предметов с острыми углами и ребрами условно допускается приравнять к ударам, действующим на различные места пола при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 10 кг, а при работе острыми металлическими инструментами (лопатами и пр.) к ударам при падении с высоты 1 м твердых предметов массой 5 кг. 
2) Над чертой указаны: азотная, серная, соляная, фосфорная, хлорноватистая, хромовая, уксусная; под чертой - масляная, молочная, муравьиная, щавелевая кислоты. Наибольшая концентрация указанных кислот принята равной 100%. 
3) Допускается только при применении песка, щебня, исключающих искрообразование при ударах металлическими или каменными предметами. 
4) Допускается движение гусеничного транспорта значительной интенсивности. 
5) Покрытия, допускающие воздействия, отмеченные рамкой, следует применять только в сочетании с воздействиями, отмеченными подстрочной чертой. Покрытия, для которых в таблице отсутствуют воздействия, отмеченные подстрочной чертой, следует применять только при наличии воздействий или требований, отмеченных рамкой. 
6) Допускается движение гусеничного транспорта без ограничения интенсивности. 
7) Для упрочнения бетонного покрытия с упрочненным верхним слоем следует применять сухие смеси цемента с железным порошком, окалиной и другими металлосодержащими отходами крупностью не более 5 мм. 
8) За исключением нерегулярного (эпизодического) движения пешеходов, а также транспорта на резиновом ходу числом не более 10 ед/сут. 
9) Допускаются только в помещениях, запыленность воздуха в которых приводит к нарушению нормального режима работы технологического оборудования и транспорта, оснащенного числовым программным управлением. 
10) Воздействие уксусной кислоты не допускается. 
11) Допускается, как правило, в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями. 
12) Для окислительных сред допускается не более 5%.


 
Таблица А.2 - Выбор материала покрытия полов в зависимости от интенсивности воздействий
 
	Материал покрытия пола
	Интенсивность механических воздействий на пол

	
	весьма значительная
	значительная
	умеренная
	слабая

	
	Толщина покрытия, мм
	класс бетона по прочности или прочность материала покрытия, Н/мм2 (МПа)
	Толщ, покр., мм
	класс бетона по прочности или прочность материала покрытия, Н/мм2 (МПа)
	Толщ, покр., мм
	класс бетона по прочности или прочность материала покрытия, Н/мм2 (МПа)
	Толщ, покр., мм
	класс бетона по прочности или прочность материала покрытия, Н/мм2 (МПа)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Бетон: цементный
	50
	С40/50* (В40)**
	30
	С 30/37* (В30)**
	25
	С25/30* (В22,5)**
	20
	С16/20* (В15)**

	мозаичный
	Не применяется
	30
	40 (40)
	25
	30 (30)
	20
	20 (20)

	поливинилацетатно- и латексцементный
	То же
	30
	40 (40)
	20
	30 (30)
	20
	20 (20)

	кислотостойкий
	«
	40
	25 (25)
	30
	20 (20)
	20
	20 (20)

	Асфальтобетон
	«
	50
	-
	40
	-
	25
	-

	Цементно-песчаный раствор
	«
	Не применяется
	30
	30 (30)
	20
	20 (20)

	Металлоцементный раствор
	40
	50 (50)
	20
	50 (50)
	Не применяется
	Не применяется

	Поливинилацетат- цементно-опилочный состав
	Не применяется
	Не применяется
	20
	-
	15
	-

	Наливной состав на основе синтетических смол и водных дисперсий полимеров
	То же
	То же
	Не применяется
	2-4
	-

	Ксилолит
	«
	«
	20
	-
	15
	-

	Плиты: цементно-бетонные
	«
	40
	С30/37* (В30)**
	30
	С25/30* (В22,5)**
	30
	С16/20* (В15)**

	мозаично-бетонные
	«
	40
	40 (40)
	30
	30 (30)
	20
	20 (20)

	асфальтобетонные
	«
	50
	-
	40
	-
	30
	-

	керамические кислотоупорные
	«
	50
	-
	30-35
	-
	15-20
	-

	шлакоситалловые
	«
	Не применяется
	15-20
	-
	10-15
	-

	каменного литья
	40
	-
	25-30
	-
	Не применяется
	Не применяется

	диабазовые
	Не применяется
	Не применяется
	20
	-
	15
	-

	цементно-песчаные
	То же
	То же
	30
	30 (30)
	20
	20 (20)

	* бетон, в соответствии с СТ РК EN 206-1. 
** по ГОСТ 26633.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица А.3 - Отделка поверхности покрытий полов
 
	Покрытие
	Способ отделки поверхности покрытия пола при требовании
	

	
	
	

	
	малого пылеотделения
	беспыльности1)
	

	Цементно-бетонное 
Цементно-песчаное 
Мозаично-бетонное
	Шлифование, пропитка уплотняющими составами, флюатирование
	Шлифование с покрытием полимерными красками, лаками, эмалями, в том числе с антистатиками
	

	Поливинилацетатцементно-бетонное 
Латексцементно-бетонное ксилолитовое 
Поливинилацетатцементно-опилочное
	Шлифование
	 
	

	Примечание - 1) Указанное требование должно удовлетворяться в помещениях, где пылеотделение от пола приводит к нарушению нормального режима работы технологического оборудования и автоматизированного транспорта с числовым программным устройством.
	

	
	


 
Таблица А.4 - Предельные значения интенсивности физических воздействий на пол
 
	Покрытие
	Предельные значения интенсивности воздействия на пол

	
	Интенсивность движения, ед/сут, на 1 полосу движения
	Волочение твердых предметов с острыми углами и ребрами, работа на полу с лопатами, ломами и т.п. острым инструментом
	Масса предметов, кг, падающих с высоты 1 м
	Удельное давление от сосредоточенных нагрузок, Н/см2
	Нагревание пола до температуры, °С

	
	Пешеходов и тележек на резиновых шинах
	Тележек на металлических шинах и перекатывания круглых металлических предметов (бочек и т.п.)
	Транспортных средств на резиновом ходу
	Транспортных средств на гусеничном ходу
	
	
	
	

	
	Более 500
	Менее 500
	Коэф. С 1)
	Более 50
	30-50
	Менее 30
	Более 200
	100-200
	Менее 100
	Более 10
	Менее 10
	 
	 
	 
	 

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Полимерцементно-
песчаное покрытие толщиной 20 мм
	Допускается
	-
	He допускается
	He допускается
	He допускается
	He допускается
	2
	500
	100

	Плиты природного камня изверженных пород (гранита и т.д.) толщиной более 20 мм по прослойке из цементно-песчаного раствора
	То же
	60
	Не допускается
	Допускается
	Допускается
	То же
	Допускается
	10
	500
	100

	Плиты из керамогранита: толщиной до 9 мм
	Не допускается
	Допускается
	-
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	-
	500
	100

	Толщиной более 9 мм
	Допускается
	-
	То же
	То же
	То же
	2
	500
	100

	Керамические плитки толщиной 10-13 мм
	То же
	-
	»
	»
	»
	»
	2
	200
	100

	Керамические кислотоупорные плитки толщиной, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15-20
	Допускается
	-
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	3
	200
	100

	30-35
	Допускается
	60
	Не допускается
	Допускается
	Не допускается
	Допускается
	То же
	То же
	5
	200
	100

	50
	То же
	60
	То же
	То же
	То же
	То же
	Не допускается
	Допускается
	Допускается
	7
	300
	100

	Кислотоупорный кирпич плашмя
	»
	60
	»
	»
	Допускается
	То же
	То же
	То же
	10
	300
	100

	Кислотоупорный кирпич на ребро
	»
	60
	»
	»
	»
	»
	»
	»
	10
	300
	100

	Штучный и наборный паркет
	»
	-
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается
	200 кг в точку
	50

	Паркетные доски
	»
	-
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	200 кг в точку
	50

	Линолеум (в том числе антистатический)
	Не допускается
	Допускается
	-
	»
	»
	»
	»
	»
	500
	50

	Плитки поливинилхлоридные толщиной до 4 мм
	Не допускается
	Допускается
	-
	»
	»
	»
	»
	»
	500
	50

	Плитки резиновые толщиной, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	до 4
	Не допускается
	Допускается
	-
	»
	»
	»
	»
	5
	500
	50

	от 4 до 10
	Допускается
	60
	Не допускается
	Допускается
	Не допускается
	Допускается
	Не допускается
	Не допускается
	7
	500
	50

	св. 10
	»
	60
	То же
	»
	То же
	»
	То же
	То же
	10
	500
	50

	Рулонное на основе синтетических волокон
	Не допускается
	Допускается
	-
	Не допускается
	Не допускается
	»
	»
	Не допускается
	100
	50

	Ламинат
	То же
	То же
	-
	То же
	То же
	»
	»
	То же
	100
	50

	Примечание - 1) Коэффициент С давления на пол металлических шин и круглых предметов определяют по формуле:[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029410] 
где Р - наибольшее давление колеса или обода на пол, кН (кгс); 
D - диаметр колеса или обода, м; 
b - ширина шины колеса или обода, см.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица А.5 - Предельные значения интенсивности химических воздействий на пол
 
	Покрытие
	Предельные значения интенсивности воздействия на пол

	
	Воды и растворов нейтральной реакции
	Минеральных масел и эмульсий из них
	Органических растворителей
	Веществ животного происхо
ждения
	Растворов кислот
	Растворов щелочей

	
	
	
	Сырой нефти и нефтепродуктов (мазут, дизельное топливо, керосин, бензин)
	Неарома-
тических углево-
дородов
	Кетонов
	
	Фтористоводородной, кремнефтори-
стоводородной и т.д.
 
	Окисляющих (азотная, хлорноватистая и др.)
	Неокисляющих неорганических (серная, соляная и др.)
	Органических
	Концентрация, %
	Интенсивность

	
	
	
	
	
	
	
	Концен
трация, %
	Интенси
вность
	Концен
трация, %
	Интенси
вность
	Концен
трация, %
	Интенси
вность
	Концен
трация, %
	Интенси
вность
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Полимерцементно-
песчаное покрытие марки толщиной 20 мм
	Большая
	Большая
	Средняя
	Большая
	Средняя
	Большая
	Не допускается
	8
	Средняя

	Плиты природ, камня изверж. пород (гранита и т.д.) по прослойке из цементно-песчаного раствора
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	То же
	8
	То же

	Плиты из керамогранита
	В зависимости от типа прослойки и материала расшивки швов

	Керамические плитки
	В зависимости от типа прослойки и материала расшивки швов

	Керамические кислотоупорные плитки
	

	Кислотоупорный кирпич плашмя
	

	То же, на ребро
	

	Штучный и наборный паркет
	Не допускается

	Паркетные доски
	

	Линолеум (в том числе антистатический)
	

	Плитки поливинилхлоридные
	

	Плиты резиновые
	Большая
	Малая
	Малая
	Средняя
	Средняя
	Большая
	Не допускается
	20
	Средняя
	8
	Средняя

	Рулонное на основе химических волокон
	Не допускается

	Ламинат
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Таблица А.6 - Характеристика покрытия пола по специальным требованиям
 
	Покрытие
	Характеристика покрытия пола по специальным требованиям

	
	Беспыльность (пылеотделение)
	Электропроводность в сухом состоянии2)
	Способность накапл. на поверхности заряды статического электричества в сухом состоянии
	Безыскровость при ударных воздействиях
	Легкость очистки от производственных загрязнений

	
	Соответствие количественным показателям по классам беспыльности помещений
	По
визуальной оценке
	
	
	
	Пылевидных
	Жидкостных

	
	Кл. 1000
	Кл. 10 000
	Кл. 100 000
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Полимерцементно-песчаное покрытие марки толщиной
20 мм
	Не соответствует
	Малое
	Условно электропроводное1)
	Не накапливает
	Искрящее
	Среднеочищаемое
	Среднеочищаемое

	Плиты природного камня изверженных пород (гранита и т.д.) по прослойке из цементнопесчаного раствора
	То же
	То же
	Электропроводное
	То же
	То же
	Легкоочищаемое
	То же

	Плиты из керамогранита
	»
	Беспыльное
	Условно электропроводное1)
	»
	»
	»
	Легкоочищаемое

	Керамические плитки
	»
	Малое
	То же
	»
	»
	»
	Среднеочищаемое

	Керамические кислотоупорные плитки
	»
	То же
	»
	»
	»
	»
	То же

	Кислотоупорный кирпич плашмя
	»
	»
	»
	»
	»
	»
	»

	Кислотоупорный кирпич на ребро
	»
	»
	»
	»
	»
	»
	»

	Штучный и наборный паркет
	»
	»
	Неэлектропроводное
	»
	Безыскровое
	»
	»

	Паркетные доски
	»
	»
	То же
	»
	То же
	»
	»

	Линолеум
	Не соответствует
	Соответствует
	Беспыльное
	»
	Накапливает
	»
	»
	Легкоочищаемое

	Линолеум антистатический
	Соответствует
	Беспыльное
	Неэлектропроводное, антистатическое
	Не накапливает
	Безыскровое
	Легкоочищаемое
	Легкоочищаемое

	Плитки поливинилхлоридные
	Не соответствует
	Соответствует
	То же
	Неэлектропроводное
	Накапливает
	То же
	То же
	То же

	Плиты резиновые
	Не соответствует
	Малое
	Неэлектропроводное, антистатическое
	Не накапливает
	»
	Среднеочищаемое
	Среднеочищаемое

	Рулонное на основе химических волокон
	То же
	Среднее
	Неэлектропроводное
	Накапливает
	»
	»
	Трудноочищаемое

	Ламинат
	Не соответствует
	Соответствует
	Беспыльное
	То же
	То же
	»
	Легкоочищаемое
	То же

	Примечания 
1) Приобретает способность проводить электрический ток при увлажнении. 
2) Электропроводное - удельное поверхностное электросопротивление менее 104 Ом, условно электропроводное - 106-104 Ом, антистатическое - 106-109 Ом, неэлектропроводное - более 109 Ом.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Приложение Б
(информационное)
 
 
Основные требования устройства полов в защитных сооружениях гражданской обороны
 
Б.1 При проектировании полов в защитных сооружениях выбор конструктивных решений полов зависит от типа защитных сооружений, назначения помещений, режима эксплуатации, климатических условий данной местности, на которой возводятся эти сооружения, экономической целесообразности и условий местной строительной базы.
Б.2 При конструкциях полов по грунту с покрытием из досок, паркетных щитов нижняя поверхность деревянных покрытий полов должна быть антисептирована.
Б.3 В защитных сооружениях также устраиваются полы по железобетонным основаниям и перекрытиям (цокольных, подвальных и первых этажей наземных зданий).
Б.4 Полы по железобетонным основаниям устраиваются на непросадочном основании, по которому укладывается утрамбованный из песка и щебня слой бетонной подготовки с выравнивающей стяжкой.
Б.5 При устройстве полов над подвалами и цокольными этажами должен дополнительно укладываться слой теплоизоляции. Толщина теплоизоляционного слоя должна уточняться при проектировании зданий, предназначенных для строительства в конкретных климатических условиях, с учетом расчетных температур наружного холодного воздуха в соответствии с требованиями нормативных документов.
Б.6 Материалы, применяемые в конструкциях полов, должны удовлетворять установленным требованиям, изложенным в соответствующих нормативных документах.
Б.7 Применяемые типы покрытий полов зависят от назначения помещений, согласно Таблице Б.1.
Б.8 Конструктивные решения и указания, для проектирования полов предусмотрены в альбомах деталей для многократного применения, утвержденные в установленном порядке.
 
Таблица Б.1 - Применяемые типы покрытий полов, в зависимости от назначения помещений
 
	Назначение помещений
	Покрытия

	Для укрываемых: пункты управления (ПУ); медицинские пункты (МП); помещения для хранения продовольствия.
	Дощатое Паркетное Линолеум Поливинилхлоридные плитки

	Тамбуры: электрощитовые; фильтровентиляционные помещения (ФВП);
	Линолеум Поливинилхлоридные плитки

	Для специальных и влажных помещений: дизельные электростанции (ДЭС);
	Керамические плитки

	Помещения для хранения запасов горюче-смазочных материалов (ГСМ): баллонных; фильтровентиляционных помещениях с III режимом вентиляции; санитарные узлы; станциях перекачки; насосных помещениях; в помещениях для сбора отходов в вагонетках
	Цементно-бетонное покрытие шлифованное Мозаично-бетонное шлифованное


 
Приложение В
(информационное)
 
 
Основные требования противорадоновой защиты пола подвала (или техподполья)
зданий на радоновых участках застройки
 
В.1 Противорадоновая защита - среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе помещений не должна превышать 100 Бк/м3.
Основная часть присутствующего радона поступает в помещения из залегающих грунтов. Перенос радона из грунта в помещения происходит за счет его диффузии через ограждающие конструкции и, главным образом, за счет конвективного воздухообмена через трещины, щели, проемы в ограждающих конструкциях и пола подвала (или техподполья) зданий.
В.2 Основными являются защитные мероприятия, препятствующие поступлению радона из грунта через пол подвала (или техподполье).
В.3 К таким защитным мероприятиям пола подвала (или техподполья) относятся:
а) пропитка - состав, внедряемый в жидком состоянии в поры и пустоты слоя пористого или сыпучего материала путем инъектирования состава в материал или просачивания после нанесения на поверхность материала.
б) покрытия - состав, наносимый в жидком состоянии тонким слоем на твердую поверхность элемента ограждающей конструкции (пола). Покрытие может одновременно выполнять функцию паро- или гидроизоляционного слоя.
в) мембрана - слой пленочного, рулонного или листового газонепроницаемого материала. Мембрана может выполнять те же функции, что и покрытия.
Варианты рекомендуемых технических решений противорадоновой защиты пола подвала (или техподполья) показаны на рисунках В1-В.З.
На рисунке В.1 показано применение пропиточной противорадоновой изоляции грунтового пола подполья пола подвала (или подпольного помещения).
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029411]
Рисунок B.1 - Пропиточная противорадоновая изоляция грунтового пола подполья
 
Пропиточный состав представляет собой суспензию или эмульсию на битумной, латексной, полимерной и т. п. основе. Глубина проникновения пропиточного состава в материал зависит от вязкости состава, структуры материала, технологии работ и т. д. Некоторые пропитки образуют на поверхности материала сплошную пленку и поэтому служат одновременно как покрытия.
Пропитки рекомендуется использовать для снижения радонопроницаемости таких мелкодисперсных материалов как, например, глина и песок в неэксплуатируемых подпольях зданий с небольшим заглублением.
Изолирующий эффект пропитки может быть пропитан за счет послойного формирования пласта материала с последующей обработкой каждого слоя. При этом минимальная толщина пропиточного пласта должна составлять не менее 10 см.
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029412]
 
На рисунке В.2 в качестве противорадоновой защиты применяется радоноизолирующее покрытие подвального пола. Покрытие устраивается на внешней или внутренней поверхности ограждающей конструкции, а также между ее элементами.
В этом случае для заполнения трещин и выравнивания поверхностей рекомендуется нанесение слоя шпаклевки, мастики или состава на эпоксидной основе, на который затем наносится слой краски на эпоксидной, хлоркаучуковой, поливинилхлоридной или алкидноуритановой основе.
Возможно использование вышеуказанного покрытия в сочетании с мембраной.
 
[image: https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=41029413]
 
На рисунке В.3 в качестве противорадоновой защиты в подвальном перекрытии применяяется радоноизолирующая мембрана.
На верхнюю поверхность сборного железобетонного перекрытия укладывается радоноизолирующий мембранный слой. Возведение и укрепление мембраны на поверхности перекрытия производится перед устройством пола.
В виде радоноизолирующей мембраны рекомендуется рулонный изоляционный материал типа изопласта, бутилана, элана и т. п.
Допустимые уровни радиационных параметров в строительстве, порядок проведения их контроля, допустимые уровни удельной эффективной активности (Аэфф) естественных радионуклидов в строительных материалах следует принимать по ГОСТ 30108.
 
Ключевые слова: покрытия полов, механические воздействия на полы, воздействие агрессивных сред на полы, безыскровость, антистатичность, скользкость, прослойка, гидроизоляция, теплозвукоизоляционные слои, стяжка (основание под покрытие пола), подстилающий слой, бетонное основание, грунт основания под полы.
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