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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование ограждений территории промышленных предприятий, объектов энергетического, сельскохозяйственного и складского назначения, участков общественных зданий и других объектов гражданского строительства.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование специальных видов ограждений и охранного ограждения зон режимных объектов.
 
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» от 30 декабря 2011 года № 1684;
СНиП РК 1.01-03-2008 «Строительная терминология»;
СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения»;
СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ»;
СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
СНиП 2.0107-85* «Нагрузки и воздействия»;
СТ РК EN 14592-2011 «Конструкции деревянные. Крепежные детали типа штифта. Технические требования»;
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»;
ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия»;
ГОСТ 13015-2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;
ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»; 
ГОСТ 5781-61 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций»;
ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»; 
ГОСТ 5336-80 «Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия».
Примечание. При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационным «Перечню нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указателю нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан и «Указателю межгосударственных нормативных документов», составляемых ежегодно по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормативами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
Приведенные в нормативах термины и определения, указанные в разделе 2, а также приняты соответствующие определения:
3.1 Ворота: Подвижная ограждающая конструкция, предназначенная для обеспечения функциональной связи между двумя смежными пространствами (помещениями, территориями).
3.2 Ограда: Сооружение, служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.
3.3 Ограждающие конструкции: Строительные конструкции, составляющие наружную оболочку здания или разделяющие его на отдельные помещения; могут одновременно служить и несущими конструкциями.
3.4 Ограждение защитное: Устройство, препятствующее непреднамеренному доступу людей в зону действия опасного производственного фактора, а также предназначенного для изоляции соответствующих рабочих мест от доступа посторонних лиц.
3.5 Ограждение сигнальное: Устройство, предназначенное для предупреждения о потенциальной производственной опасности и обозначения зон ограниченного доступа.
3.6 Сетчатые панели: Паропроницаемая, но водонепроницаемая пленка, расположенная под кровлей из волнистых листов, штучных и листовых материалов с образованием одного или двух вентиляционных зазоров (каналов) и обеспечивающая отвод конденсата или воды от попавшего под кровлю дождя или снега.
3.7 Столбы: Слои из рулонных материалов или мастик, армированных стекломатериалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыканий к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.
3.8 Полотно ворот: Подвижная составляющая часть ворот, имеющая щитовую, секционную или рулонную конструкцию, соединенная с жестко закрепленными несущими элементами обрамления стенового проема (или других ограждающих элементов) посредством шарнирной или скользящей механической связи.
3.9 Проволоки: Металлическая нить, шнур. Проволока обычно круглого, реже - шестиугольного, квадратного, трапециевидного или овального сечения из стали, алюминия, меди, никеля, титана, цинка, их сплавов и других металлов.
 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1 Ограждения территорий проектируют с учетом требований архитектурно-планировочных заданий, выданных в установленном порядке местными градостроительными органами, а также заданий на проектирование.
4.2 Существуют следующие виды ограды: 
Железобетонные ограды: глухие, решетчатые, декоративные;
Металлические ограды: из сетки сварной или плетенной, натянутые на стержни, из сетчатых панелей, из сетки натянутой на уголки, декоративные (кованные и т.д.);
Деревометаллические: из решетчатых или глухих деревянных панелей в металлических рамках или направляющих;
Деревянные: решетчатые, глухие;
Ограды из местных материалов: каменные, ракушечник и т.д.
Живые изгороди: свободно растущие, формованные (стриженные), комбинированные.
4.3 Ограды приняты трех основных высот: 1,2; 1,6 и 2,0 м; для отдельных типов допущены незначительные отклонения, необходимость которых вызвана применением стандартных элементов (например, сеток).
4.4 При расчете конструкций оград приняты следующие нагрузки: 
А) вертикальные - от собственного веса;
Б) горизонтальные - ветровые.
4.5 Выбор типа ограды производится с учетом требований почвенно-климатических данных, условий застройки, эксплуатации, охраны объектов и технико-экономических показателей.
4.6 Ограды относятся к III классу ответственности сооружения согласно РДС 1.02-04-2013.
4.7 На территории не допускаются ограждения:
- предприятий, производства которых размещены в одном или в нескольких зданиях с охраняемыми входами (при отсутствии складов открытого хранения ценных материалов и наземных технологических транспортных связей);
- отдельных участков зданий и сооружений в пределах общего наружного ограждения площадки, за исключением участков, ограждение которых необходимо по требованиям техники безопасности или по санитарным требованиям (открытые электроподстанции, карантины и изоляторы мясокомбинатов и т.д.);
- территории, резервируемых для последующего расширения предприятий;
- предприятий горнодобывающей и горно-обрабатывающей промышленности (участков и шахт, разрезов, обогатительных фабрик, обрабатывающих малоценные ископаемые, горноспасательные станций);
- карьер (за исключением участков, где производятся взрывные работы) и складов рудных и нерудных ископаемых (бокситов, камня, щебня, песка и т.п.);
- зданий распределительных устройств и подстанций;
- сооружений коммунального назначения (полей фильтрации, орошения и т.п.);
- складов малоценного сырья и материалов;
- причалов для погрузки и выгрузки сыпучих и других малоценных материалов;
- производственных отвалов, не опасных по всему составу для населения и животных (кроме отвалов, ограждение которых требуется по условиям техники безопасности);
- железнодорожных станций (за исключением участков, где ограждение требуется по условиям охраны, эксплуатации или техники безопасности);
- вспомогательных зданий и сооружений, располагаемых на предзаводских площадках промышленных предприятий;
- многоэтажных жилых зданий;
- магазинов, универмагов, торговых центров и других торговых предприятий;
- столовых, кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания;
- предприятий бытового обслуживания населения;
- поликлиник, диспансеров и других лечебных учреждений, не имеющих стационаров;
- отдельных спортивных зданий (спортивных залов, крытых плавательных бассейнов и т.п.);
- зданий управления;
- театров, клубов, дворцов культуры, кинотеатров и других зрелищных зданий.
4.8 В проектах оград следует предусматривать экономичные конструкции индустриального изготовления, соответствующие эксплуатационным и современным эстетическим требованиям.
4.9 На территории города не может быть ограждение отдельно стоящих многоквартирных домов, сооружений, за исключением объектов, указанных в своде правил «Проектирование ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Могут устанавливаться декоративные ограждения цветников, газонов, тротуаров, высота которых не превышает 75 см.
4.10 Ограждения территорий и зданий общественного назначения (стадионы, рынки, сады, парки, предприятия торговли и сферы услуг, культовые здания, учреждения культуры, образования, здравоохранения, придомовые палисадники, участки индивидуальной застройки, платные стоянки и пр.) выполняются с использованием декоративных решеток или металлических сеток. Стилевое решения, высота, используемый материал и технология, рисунок решетки и место установки ограждения определяются проектным предложением.
Ограждения промышленных, специальных территорий могут выполняться из декоративных железобетонных панелей.
4.11 Высоту и вид ограждения следует принимать в соответствии с таблицей 1.
4.12 Ограждения, как правило, не следует предусматривать вдоль фасадов зданий, расположенных на границах площадки; в этих случаях ограждение должно предусматриваться только в разрывах между зданиями.
4.13 Подземные части оград следует изолировать от воздействия воды и влаги. Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозионные покрытие.
 
В таблицу 1 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 05.03.18 г. № 45-нқ (см. стар. ред.)
 
Таблица 1 - Высота и виды ограждения
 
	Предприятия, здания и сооружения
	Высота ограждения, м
	Вид ограждения

	1. Предприятия и объекты, на территории которых предусмотрено регулярное движение наземного транспорта, а также другие предприятия и объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности
	1,6
	Металлическое или железобетонное решетчатое

	2. Предприятия по переработке пищевых, сельскохозяйственных и других продуктов, ограждаемые по санитарным требованиям (мясомолочные и рыбообрабатывающие предприятия, овощеконсервные, винодельческие заводы и т.п.)
	1,6-2
	Металлическое цоколем или железобетонное решетчатое с цоколем

	3. Предприятия по производству ценной продукции, склады ценных материалов и оборудования, при размещении их в нескольких неохраняемых зданиях
	1,6-2
	Металлическое или железобетонное решетчатое

	Такие же требования для особо ценных материалов, оборудования и продукции (драгоценные металлы, камни и т.п.)
	2
	Железобетонное сплошное

	4. Объекты на территории населенных пунктов, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артскважины, водозаборы и т.п.)
	1,6-2
	Металлическое или железобетонное решетчатое

	Такие же требования вне населенных пунктов
	1,6-2
	Металлическое

	Такие же требования на территории предприятий
	1,2-1,6
	Металлическое

	5. Объекты транспортного назначения, ограждаемые по требованиям техники безопасности (опасные участки скоростных железных дорог в пределах населенных пунктов, аэродромы и т.п.)
	1,2
	Металлическое (колючая проволока вне населенных пунктов)

	6. Сельскохозяйственные предприятия, ограждаемые по ветеринарным или санитарным требованиям
	1,6-2
	Металлическое с цоколем или железобетонное решетчатое с цоколем

	7. Больницы (кроме инфекционных и психиатрических)
	1,6
	Металлическое или железобетонное решетчатое

	Инфекционные больницы
	2
	Железобетонное сплошное

	Психиатрические больницы
	2,5
	Железобетонное сплошное

	8. Дома отдыха, санатории, пионерские лагеря
	1,2-1,6
	Живая изгородь, металлическая ограда, устанавливаемая между рядами живой изгороди

	9. Общеобразовательные организации и профессионально-технические училища
	не менее 1,2
	Металлическое (завершающие элементы не должны иметь острых концов; живая изгородь для участков внутри микрорайонов)

	10. Детские ясли-сады
	1,6
	Металлическое или железобетонное решетчатое

	11. Организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центры адаптации несовершеннолетних
	1,6
	Металлическое или железобетонное решетчатое

	12. Специальных коррекционных организаций образования
	2
	Железобетонное сплошное

	13. Спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и другие спортивные сооружения (при контролируемом входе посетителей)
	2
	Металлическое или железобетонное решетчатое

	14. Летние сооружения в парках при контролируемом входе посетителей (танцевальные площадки аттракционы и т.п.)
	1,6
	Металлическое (при необходимости охраны) или живая изгородь

	15. Ботанические и зоологические сады
	1,6
	Металлическое или железобетонное решетчатое

	16. Охраняемые объекты радиовещания и телевидения
	2
	Металлическое

	17. Хозяйственные зоны предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения магазинов, санаториев, домов отдыха, гостиниц и т.п.
	1,6
	Живая изгородь, металлическое (при необходимости охраны)

	18. Частные домостроения в городских и сельских условиях
	1,6
	Живая изгородь, металлическое или железобетонное решетчатое, из мелкоштучных керамических и некерамических изделий с бетонным основанием


 
Примечания
1. Для открытых участков метрополитенов допускается применять ограды из стальной сетки и решетчатые железобетонные высотой до 1,6 м.
2. Применение кирпичной кладки допускается для доборных элементов ограждений, входов и въездов. 
Применение деревянных оград допускается в многолесных районах.
 
 
5. КЛАССИФИКАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЙ
 
5.1 Ограждение по функциональному назначению подразделяются:
- защитно-охранные - предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участка с опасными и вредными производственными факторами и обеспечение охраны материальных ценностей строительства;
- защитные - предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории и участка с опасными и вредными производственными факторами;
- сигнальные - предназначенные для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.
5.2 Ограждение по конструктивному решению подразделяются на панельные, панельно-стоечные и стоечные (Приложение А).
Панели ограждений могут быть сплошными и разреженными. Защитно-охранные ограждения должны быть только сплошными.
 
 
6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
 
6.1 Железобетонные ограды решетчатые и глухие делятся на три группы:
1 - представляющие собой единый конструктивный элемент панели с цокольной частью и столбами. Панели соединяют между собой посредством приварки соединительных элементов. Типы:
- железобетонная решетчатая ограда;
- железобетонная решетчатая ограда с цоколем;
- железобетонная глухая ограда, с цоколем.
2 - панели без цоколя, навешиваемые на столики, приваренные к столбам. Швы между панелями не замоноличивают. Тип:
- железобетонная решетчатая ограда по железобетонным столбам.
3 - двухконсальные панели без цоколя, навешиваемые на два столба, шаг которых 2,4 м, с зазором между смежными панелями.
6.2 Все ограды заделывают в железобетонные фундаменты стаканного типа. Для оград 1-й группы, для случая применения на местности с уклоном, разработаны панели с удлиненными опорами и специальные фундаменты.
При пучинистых грунтах под фундаментами следует устраивать песчаные подушки толщиной 300 мм из средне или крупнозернистого песка.
6.3 Рабочая арматура панелей принята из стали классов A-I, А-II, А-III и из холоднотянутой проволоки класса B-I, рабочая арматура столбов из стали классов A-I, А-III и B-I.
6.4 Монтажные петли следует изготовлять из горячекатаной гладкой арматурной стали класса A-I по ГОСТ 5781-61* , марки по ГОСТ 380-2005.
6.5 Закладные элементы изготовляют из стали для сварных конструкций по ГОСТ 380-2005.
6.6 Железобетонные элементы изготавливают в стальных формах.
6.7 При изготовлении панелей следует обеспечить пооперационный технологический контроль на всех стадиях производства.
6.8 Сетки и каркасы изготавливают при помощи контактной точечной сварки.
6.9 Проектное положение арматурных изделий и толщину защитного слоя бетона обеспечивают прокладками из плотного цементно-песчаного раствора или пластмассовыми фиксаторами.
6.10 Внешний вид элементов и качество поверхностей необходимо удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-2003. При этом не допускаются: раковины диаметром свыше 3 мм для панелей и столбов, 5 мм для фундаментов, трещины и обнажения арматуры, наплывы бетона более 3 мм, наплывы бетона в стакане фундаментов.
Согласно СНиП I-B.5-62 допуски на шероховатость лицевой поверхности панелей приняты по классу 2-III.
Обращаем особое внимание на необходимость тщательного производства бетонных работ, поскольку ограды не окрашивают.
6.11 Распалубку, складирование и транспортирование панелей оград и столбов производят в горизонтальном положении. Цокольные панели изготовляют и транспортируют в вертикальном положении.
6.12 Отпуск железобетонных элементов потребителю должен производиться по достижении бетоном не менее 70% прочности.
6.13 Панели допускается хранить в штабелях высотой не более 1,5 м.
При хранении панелей в штабелях прокладки устанавливают только под опорными ребрами. Прокладки необходимо располагать под каждым ребром строго по вертикали и иметь минимальные размеры.
6.14 Подъем панелей следует производить таким образом, чтобы нагрузка от собственного веса распределялась равномерно между всеми петлями.
6.15 При производстве монтажных работ следует руководствоваться СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции [1].
 
 
7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ
 
7.1 Металлические ограды делятся натри группы:
1 - стальная плетеная сетка, натянутая на стержни или уголки, с цокольной панелью или без нее, по железобетонным столбам. Несущие сетку стержни приваривают, а уголки крепят к закладным элементам столбов. Столбы устанавливают в пробуренные скважины с последующей заделкой монолитным бетоном. Применяемой для заделки столбов необходимо иметь марку морозостойкости не ниже 50 при расчетной температуре наружного воздуха ниже - 35°С. Глубина заделки указана на схемах примыкания звеньев оград. В оградах без цоколя, монтируемых на уклоне, сетку натягивают параллельно уклону местности;
2 - сетчатые панели, с железобетонными цокольными панелями или без них. Панели крепятся к железобетонным столбам приваркой к закладным элементам (типы металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам; металлическая ограда из панелей со сварной сеткой; металлическая ограда из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам; металлическая ограда из панелей со сварной сеткой, с цоколем, по железобетонным столбам) или составляют одно целое с металлическими опорами (тип металлическая ограда из панелей со сварной сеткой); 
3 - колючая проволока. Тип:
- ограда из колючей стальной проволоки по деревянным столбам.
Проволоку крепят скобами непосредственно к деревянным столбам, к железобетонным столбам - с помощью деревянных пластин, прибалчиваемых к столбу. Несущие элементы насадок из колючей проволоки высотой 0,5 м, применяемые для увеличения высоты глухих оград, приваривают к закладным элементам железобетонной панели или крепят шурупами к деревянной панели ограды.
7.2 При изготовлении металлических элементов оград необходимо выполнять требования СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ».
7.3 Марки стали для изготовления рамок, столбов и соединительных элементов следует принять в соответствии ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки».
7.4 Столбы, сварная сетка и рамки панелей, где антикоррозионное покрытие повреждено или нарушено монтажной сваркой, следует грунтовать и окрасить масляной краской два раза.
7.5 Соединительные элементы следует покрыть двумя слоями эмали перхлорвиниловой (ПВХ) по грунту из лака ФЛ-ОЗК [2].
 
 
8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
 
8.1 Деревометаллические ограды делятся на две группы:
1 - деревянные решетчатые панели, вставляемые в рамку из уголков, имеющую опоры. Панель крепят в рамке гвоздями через просверленные в рамке отверстия. Рамки соединяют друг с другом болтами. Тип:
- деревометаллическая ограда из деревянных оград из деревянных решетчатых панелей или металлических рамка.
2 - деревянные глухие панели заводского изготовления, вставляемые в горизонтальные направляющие из уголков, которые приваривают с помощью столиков к железобетонным столбам.
Панели крепят гвоздями к направляющим, в которых просверлены отверстия. Тип:
- деревометаллическая ограда из глухих деревянных панелей в металлических направляющих по железобетонным столбам.
8.2 Деревянные ограды решетчатые и глухие предусмотрены из панелей заводского изготовления по деревянным или железобетонным столбам. Типы:
- деревянная решетчатая ограда по деревянным или железобетонным столбам;
- деревянная решетчатая ограда, с цоколем, по деревянным или железобетонным столбам;
- деревянная глухая ограда по деревянным или железобетонным столбам;
- деревянная глухая ограда, с цоколем, по деревянным или железобетонным столбам.
8.3 Деревянные столбы приняты квадратного сечения для объектов гражданского строительства и круглого сечения для прочих объектов. Столбы заделывают в грунт.
8.4 Деревянные элементы оград надлежит изготовлять из материалов, удовлетворяющих требованиям по СНиП П-25-80.
8.5 Древесина должна быть хвойных пород II категории для столбов и III категории для панелей. Для панелей влажность древесины не должна быть более 25%.
8.6 Сортамент пиломатериалов и заготовок принят в соответствии с ГОСТ 8486-86.
8.7 Заготовки для всех элементов оград следует острогать с 4-х сторон, причем для решетчатых панелей, все заготовки должны быть чисто остроганы со всех 4-х сторон, для глухих панелей и цоколей чисто остроганы с одной стороны (пласты) с допускаемой частичной неструганностью другой стороны, на кромках допускается неструганность.
8.8 Все элементы окрасить масляной краской два раза по грунтовке.
8.9 Для предотвращения повреждений при складировании деревянных панелей необходимо использовать прокладки, располагаемые рядами по вертикали [3].
 
 
9. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ
 
9.1 Живые изгороди представляют собой линейные посадки из деревьев и кустарников, высаженных на близком расстоянии друг от друга. Применяя живую изгородь в качестве ограждения взамен стационарных оград из металла, дерева, железобетона и других материалов, следует иметь в виду, что живая изгородь может выполнять свое назначение только после достижения определенной высоты и плотности ветвления.
Живые изгороди состоят из ассортимента растений, которые приведены в Приложении Б.
9.2 Условием обеспечения высокой плотности, долговечности и декоративности живой изгороди является хорошая подготовка почвы, применение однопородного хорошего посадочного материала и систематический уход.
На период роста и формирования живой изгороди в местах, находящихся под угрозой повреждения, следует устанавливать специальные защитные ограждения.
9.3 Живую изгородь по форме делят на две группы:
1. Формованные. Имеют четкие геометрические линии. Выполняют защитную функцию. Растения подбираются с учетом плотности кроны, хорошему отклику на стрижку. В зависимости от способов формовки могут иметь различные конфигурации: прямоугольную (только для очень теневыносливых пород, иначе идет оголение снизу (ель), треугольную (с наклоном боковых сторон под углом 70-80 градусов), трапециевидную (со скосом не менее 10 градусов, подходит для всех культур), яйцевидную, округлую (требуют значительного пространства и опыта, желательно стрижка полусферой). Допускается смешение пород и сортов в одной изгороди. Исключение составляет смешанная посадка хвойных и лиственных пород.
2. Свободно-растущие живые изгороди. Неформованные изгороди, имеющие более или менее линейные контуры. Требуют большого пространства. Создаются из пород, плохо переносящих стрижку и красивоцветущих (сирень, гортензия, чубушник, спирея, лапчатка кустарниковая, миндаль степной), а также характеризующихся естественными компактными кронами (можжевельник обыкновенный, колоновидные сорта туй, плакучие формы). Не требуют регулярной формирующей обрезки, только санитарная и корректирующая.
9.4 По высоте делятся на три основных типа:
- бордюры высотой до 0,5 м. Требуют низкорослых кустарников, низко стригущихся древесно-кустарниковых пород, цветочных бордюрных пород, лучше густоветвистых, медленно растущих.
- собственно живые изгороди высотой от 0,5 м до 2,0 м. Устраиваются из кустарников и небольших деревьев.
Живые стены высотой более 3,1 м. Высаживаются по границам участка, требуют пространства.
При выборе высоты изгороди для участка важно учесть отбрасываемую изгородью тень.
9.5 По сложности устройства делятся на четыре группы:
- Однорядные. Плотная посадка растений в один ряд, расстояние при посадке колеблется от 0,5-1,2 м. Может быть посадка в шахматном порядке.
- Двухрядные. Изгородь формируется из двух рядов, расстояние между которыми составляет 1 м. Внешний ряд периметра представлен хорошо переносящими обрезку породами, высаженными в ряду через 0,5 м друг от друга. Внутренний ряд составлен из деревьев, высаженных через 1 м. Породный состав выбирают таким образом, чтобы с течением времени деревья можно было бы удалить через одно.
- Трехрядные. Представляет собой три ряда насаждений, обеспечивающих более надежную защиту. Расстояние между рядами кустарников составляет 0,7 м, а между вторым рядом кустарников и деревьями - 1,3 м. Кустарники высаживаются в шахматном порядке через 0,7 м в ряду. Причем первый, внешний ряд периметра, может быть составлен из хорошо стригущихся пород, представляющих, так называемый, парадный фасад, а для второго ряда можно использовать, кроме вышеперечисленных растений предыдущей схемы, свободно растущие кустарники.
- Шпалерные. Для лиан (винограда, древогубца, хмеля и других) устанавливают шпалеры. В дно траншеи на глубину 0,5-0,7 м вбивают металлические трубы диаметром примерно 2,5 см, располагая их через 2 м. Высота вертикальных труб над уровнем земли 1,5- ,0 м. Если нет металлической сетки, которую крепят к стойкам, используют проволоку. К готовым стойкам, для начала в два яруса (через 30-40 см), привязывают с натяжением толстую металлическую проволоку (диаметром около 4 мм). Высаженные кустики привязывают к проволоке, чтобы получить четкую ровную линию посадки и опору для вьющихся растений. Кроме того к данному типу относится формирование растений под арку, беседку (с искусственным или естественным переплетением ветвей).
Расстояние для различных культур в ряду и между рядами варьируются, но в среднем рекомендуются следующие длины в соответствии с таблицей 2.
 
Таблица 2 - Расстояние живой изгороди
 
	Тип изгороди
	Расстояние между растениями в ряду, м
	Расстояние между рядами, м

	Стены 
Формованные 
Свободно растущие
	 
0,8-1,2 
1,0-2,0
	 
до 1,0
2,0-3,0

	Живые изгороди 
Формованные 
Свободно растущие
	 
0,4-0,6 
0,8-1,0
	 
0,6-0,8 
1,0-1,5

	Тип изгороди
	Расстояние между растениями в ряду, м
	Расстояние между рядами, м

	Бордюры 
Формованные 
Свободно растущие
	 
0,2-0,3 
0,5
	 
0,1-0,4 
0,5-0,6

	Шпалерные
	0,25-0,3
	 


 
9.6 Технология устройства живых изгородей:
- Подготовка почвы. Закладка живой изгороди производится на предварительно спланированной поверхности участка. Габариты траншей обозначаются колышками. Рытье канавы производиться на заданную глубину и при необходимости грунт заменяют растительной землей на 25, 50, 75, 100%, вносятся органические и минеральные удобрения. Эти мероприятия по улучшению растительной земли производятся от местных почвенных условий. Размеры траншей от типа и конструкции живой изгородки. Средняя глубина траншей 50-60 см, ширина для однорядной 50-60 см, для двухрядной 75-90 см, для трехрядной 110-130 см.
- Посадка саженцев и кустарников в живую изгородь. Посадочный материал саженцы кустарников и деревьев должен быть однороден и отвечать определенным требованиям: кустарники - стандартные саженцы, общей высотой не ниже 0,5-0,7 м, с количеством ветвей не менее 4-х штук. Саженцы имеют хорошо развитую мочковатую корневую систему. Посадка саженцев производится весной до начало распускания почек или осенью сразу же после опадения листвы. Посадка производится по ширине и при однорядной посадке ось ряда должна совпадать с осью траншей.
Корни растений засыпают землей на 3-5 см, ниже корневой шейки. По обе стороны вдоль изгороди насыпаются земляные валики, удерживающие воду при поливе.
- Уход за живыми изгородками. Сразу после посадки живая изгородь поливается водой. Норма полива зависит от почвы и условий произрастания растений, в среднем из расчета 5 литров на растение. После уплотнения грунта, предназначенные к стрижке растения, обрезают по шнуру на одной высоте, причем срезается верхняя треть или половина средней длины побега предыдущего года. Последующие мероприятия по уходу можно разделить на две группы:
1 Агротехнические мероприятия.
1.1 Замена выпавших или поврежденных растений в первый год после посадки.
1.2 Полив растений не реже двух раз в месяц, с обязательным рыхлением после каждого полива.
1.3 Подкормка органическими и минеральными ударениями сразу после укоренения растения.
1.4 Перед наступлением устойчивых морозов кусты в живой изгороди окучиваются на 15-20 см, благодаря чему они легче переносят холодные зимы и не подмерзают.
2. Формирование живой изгороди.
2.1 Для создания хорошей живой изгороди проводится стрижка. Количество стрижек производится в зависимости от места нахождения растения, условий произрастания, породы и колеблется от 3-х до 6-ти раз в течение сезона.
При каждой стрижке срезается 1/2 - 2/3 средней длины однолетних (молодых) побегов. Изгороди из ели стригут один раз за лето перед окончанием роста побегов, т.к. ель второго роста побегов не дает.
Следует учитывать, что для светолюбивых пород в высоких изгородях более целесообразна стрижка в форме трапеции, с наклоном боковых поверхностей 70-95°С. При стрижке изгороди с закругленным профилем вверху неравномерность отрастающих побегов менее заметна.
 
 
10. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ
 
10.1 Постоянные и временные ограждения следует устанавливать с учетом следующих технологических требований:
- осевые линии ограждения следует закрепить на местности установкой створных знаков, долговременность которых следует определять, исходя из конкретных условий стройки;
- траншея под цоколь ограждения должна быть открыта механизированным способом с запасом по ширине до 10 см в обе стороны от оси и на 10 см глубже отметки положения низа цоколя (для устройства дренирующего слоя). Длину захватки отрываемой траншеи следует устанавливать с учетом осыпания грунта стенок траншеи;
10.2 Ограждение в виде живой изгороди должно устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее подготовленные траншеи, шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В состав многорядной живой изгороди могут быть включены деревья, а также заполнения из проволоки на стойках. Устройство живых изгородей следует производить в соответствии с требованиями раздела «Озеленение застраиваемых территорий».
10.3 Ограждения на стойках, устанавливаемых без бетонирования подземной части, следует устраивать сразу после установки стоек. Ограждения из железобетонных или металлических стоек, устанавливаемых с бетонированием подземной части, следует устраивать не ранее чем через две недели после бетонирования низа стоек.
Деревянные стойки для ограждений должны иметь диаметр не менее 14 см и длину не менее 2,3 м. Погружаемая в землю часть стойки не менее чем на 1 м должна быть предохранена от загнивания обмазкой разогретым битумом или обжигом в костре до образования угольного слоя. Верхняя часть стойки должна быть заострена под углом 120°.
Стойки без башмаков следует устанавливать в ямы диаметром 30 см и засыпать смесью грунта и щебня или гравия с послойным требованием в процессе засыпки. На уровне поверхности земли стойка должна обсыпаться конусом из грунта высотой до 5 см. Стойки, укрепляемые в грунте посредством бетонирования подземной части, следует бетонировать только после выверки их положения по вертикали и в плане. Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане не должно превышать 10 мм.
10.4 Ограждения из проволоки, натягиваемой по стойкам, следует возводить, начиная с установки угловых диагональных и крестовых связей между стойками. Крестовые связи между стойками должны устанавливаться не более чем через 50 м.
Диагональные и крестовые связи должны быть врублены в стойки, плотно пригнаны и закреплены скобами. Связи следует врубать в стойки на глубину 2 см с притеской и припылом плоскостей соприкосновения до плотного их прилегания. Скобы должны забиваться перпендикулярно оси связующего элемента. В верхней части стойки связи следует врезать на высоте не менее 20 см от начала заострения. В нижней части - не выше 20 см от дневной поверхности земли.
Ограждения из проволоки должны повторять рельеф местности. Проволоку следует устанавливать параллельными земле рядами не реже чем через 25 см. Ограждение из колючей проволоки дополняется крестообразными пересечениями проволоки в каждой секции. Все пересечения параллельных рядов колючей проволоки с крестовыми должны быть связаны вязальной проволокой. Проволоку при устройстве проволочных ограждений следует прикреплять, начиная с нижнего ряда на высоте не более 20 см от поверхности земли. К деревянным стойкам проволоку следует крепить гвоздями. К железобетонным и металлическим стойкам проволока, диагональные и крестовые связи должны прикрепляться специальными захватами, предусматриваемыми в проекте. Натяжение проволоки следует производить до исчезновения прогиба проволоки. Длина натягиваемой проволоки должна быть не более 50 м.
10.5 Ограждения из стальной сетки должны выполняться в виде секций, устанавливаемых между стойками. Секции к стойкам следует крепить приваркой к закладным частям. Стойки для ограждений из стальной сетки могут устанавливаться заранее или одновременно с монтажом секций. В последнем случае закрепление стоек в грунте следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле, стоек - по вертикали, верха секций - по горизонтали. Металлические и железобетонные стойки следует крепить при помощи бетона.
10.6 Ограждения из сборных железобетонных элементов устанавливают, начиная с установки первых двух стоек на временных креплениях, удерживающих стойки в вертикальном положении. В стойках должны быть прочищены пазы и в них введены сборные элементы ограждения. Собранная секция должна быть установлена на временных креплениях в проектное положение. После этого панель заполнения секции должна быть обжата монтажными струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Затем на временных креплениях устанавливается третья стойка и аналогично собирается и крепится заполнение второй секции ограды. После монтажа нескольких секций следует выверить ее положение в плане и по горизонтали, забетонировать все стойки, кроме последней, бетонировать которую следует после сборки и выверки положения последующих нескольких секций ограды. Стойки сборного железобетонного ограждения должны быть забетонированы и выдержаны на временных креплениях не менее одной недели. Бетон для крепления стоек должен иметь марку не ниже 200 и морозостойкость не менее 50 циклов.
В местах понижения дневной поверхности земли и на косогорах следует устраивать подсыпки или доборные цоколи, располагая секции горизонтально, уступами с разницей высот не более 1/4 высоты секции. Цоколи следует выполнять из типовых элементов или из кирпича шириной не менее 39 см. Верх кирпичного цоколя должен быть прикрыт двускатным сливом из раствора марки не ниже 150 и морозостойкостью не менее 50 циклов.
Не допускаются отклонения в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане, по вертикали и по горизонтали более чем на 20 мм, а также наличие дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии ограды или на ее прочности. Диагональные и крестовые связи должны быть плотно пригнаны и надежно закреплены. Стойки оград не должны качаться. Сборные элементы оград должны плотно сидеть в пазах. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.
При новом строительстве тип и размеры ограждений следует предусматривать в проектной документации. Разрешение на установку ограждений территорий существующих (сданных в эксплуатацию) зданий и сооружений следует получать в администрации района в соответствии с утвержденным регламентом.
 
 
11. ВОРОТА И КАЛИТКИ
 
11.1 Ворота металлические распашные и калитки
11.1.1 Ворота распашные предназначены для пропуска автомобильного транспорта и устанавливаются в воротных проемах. Калитка для пропуска людей.
11.1.2 Металлические распашные ворота состоят из двух створок. Каркасы полотен ворот и калиток изготовляются из прокатных уголковых профилей на сварке. Сварные швы должны быть зачищены.
11.1.3 Для обшивки каркаса сетчатых ворот применяется сетка по ГОСТ 5336-80. Сетка натягивается на крючки, которые приваривают к каркасу полотна швом толщиной 3 мм. Прутки решетчатой обшивки привариваются непосредственно к каркасу.
11.1.4 Петли и ручка привариваются к створке в заводских условиях. Защелка в заводских условиях приваривается только к правой створке ворот; детали защелки, которые должны быть приварены к левой створке - привязываются вязальной проволокой и отправляются на место монтажа в комплекте с правой створкой.
11.1.5 Металлоконструкции ворот и калиток отправляются с завода огрунтованными железным суриком и окрашиваются на месте монтажа масляной краской два раза.
Классификация ворот приведена в Приложении В.
11.2 Ворота металлические раздвижные с дистанционным управлением
11.2.1 Ворота металлические раздвижные состоят из двух консольных створок, которые на роликах передвигаются по направляющим рельсам, закрепленным на отдельных стойках, установленных со смещением на 1 м внутрь ограждаемой территории. Передвижные их осуществляется энергоприводным устройством.
11.2.2 Ворота металлические раздвижные предназначены для пропуска транспорта и устанавливаются в проемах оград промышленных площадок.
11.2.3 Мощность привода принята из условий нормального открывания от действия нагрузок, а именно от собственного веса ворот и скоростного напора ветра 35 кг/м2.
11.2.4 Время полного открывания (закрывания) ворот от электропривода - 14 сек.
11.2.5 Время полного открывания (закрывания) ворот вручную в пределах одной минуты.
11.2.6 Ворота состоят из правой и левой створки. На каждую створку крепятся по четыре ролика. Створка на роликах перемещается по двум направляющим рельсам. Направляющие рельсы через кронштейны крепятся к стойкам ворот. Для ограничения хода створки на нижний направляющий рельс устанавливаются упоры. Перемещение створки осуществляется приводным механизмом.
11.2.7 Створка предназначена для ограждения проема ворот. Створка состоит из каркаса, обшивки и рейки с валиками.
11.2.8 Ролики на кронштейнах устанавливаются на створке ворот. Предназначены для легкого перемещения створки по направляющим рельсам.
11.2.9 Направляющий рельс предназначен для удержания створки в висячем положении «открыто» («закрыто») и для перемещения створки.
11.2.10 Во время открытия-закрытия ворот включается сигнализация, запрещающая проход или проезд через проем ворот: звенит звонок и с обеих сторон ворот горят сигнальные лампы красного цвета.
11.2.11 Проем ворот и проезжую часть не загромождать грузами: близко расположенные грузы должны складываться устойчиво, чтобы избежать падения и ударения их о полотно ворот.
11.2.12 Нанести дорожные запрещающие знаки: «ограничение скорости транспорта не более 5 км/час», «ограничение габаритов транспорта по ширине».
11.2.13 Запрещается эксплуатация электропривода с неотрегулированными конечными выключателями и при отсутствии сигналов, при неисправности электрооборудования, кабелей и электроцепи в целом, особенно заземляющих проводок.
11.2.14 В целях обеспечения надежности действия ворот необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и освидетельствование ворот ответственным лицом, назначенным руководителем предприятия.
11.2.15 При изготовлении конструктивной части ворот (створок, направляющих рельсов и т.д.) следует учесть, что они являются элементами сплошного механизма и поэтому при изготовлении и сборке необходимо учесть все указания по обеспечению проектных размеров.
11.2.16 Общие требования для монтажных соединений узлов и деталей сводятся к следующему:
- монтажные сварные швы следует зачищать. Наплавы, брызги, пережоги металла, непровар не допускаются. Выбор режима сварки, толщины электродов, направления и последовательности наложения сварных швов должен быть таковым, чтобы избежать сильного перегрева соединяемых элементов и обеспечить монтажные размеры в пределах указанных документов;
- при выполнении разъемных соединений крепежные детали перед постановкой следует очищать от консервирующей смазки, грязи или ржавчины. Перед навинчиванием смазать резьбу гаек. Затягивание гаек и болтов только нормальными ключами с соответствующим зевом;
- габаритные размеры элементов следует выдержать с допусками, указанными на чертежах, при полном обеспечении прямолинейности и параллельности сторон, правильности плоскости и узлов;
- все отверстия для крепления механизмов осуществлять по месту при контрольной сборке на заводе изготовителе.
11.2.17 Монтажом и наладкой механизмов и конечных выключателей следует обеспечить плавность движения створок ворот, исключение рывков и перекосов, точную и спокойную остановку в конце движения.
11.2.18 Монтаж выполнять следующей последовательности:
- установить направляющие рельсы, предварительно установить кронштейны к стойкам ворот;
- навесить створки с роликами на направляющие рельсы;
- установить упоры;
- установить и приварить кронштейн привода к стойке ворот;
- установить мотор-редуктор, предварительно на тихоходный выходной вал закрепить звездочку.
Мотор-редуктор устанавливается на опорную плиту кронштейна. Для центровки сборки зацепления звездочки с рейкой предусмотрены овальные отверстия в опорной плите кронштейна и подкладочные шайбы под мотор-редуктор.
11.3 Ворота деревянные распашные и калитки
11.3.1 Древесина бывает из хвойных пород II категории для каркасов и III категории для обшивок.
Влажность древесины не более 25%.
11.3.2 Сортамент пиломатериалов и заготовок принят в соответствии с ГОСТ 8486-66 и ГОСТ 9685-61.
11.3.3 Заготовки для всех ворот и калиток следует острогать с 4-х сторон, причем для решетчатых заготовки все заготовки необходимо острогать со всех 4-х сторон, для глухих - чисто остроганы с одной стороны (пласты) с допускаемой частичной непростроганностью другой стороны, на кромках допускается непростроганность, не доходящая до лицевой стороны.
11.3.4 Элементы каркаса ворот и калиток соединяются на шипах. Доски и рейки прибивают к каркасу гвоздями, металлические навески крепятся к каркасу на болтах.
11.3.5 Металлические элементы ворот и калиток и монтажные детали изготовляются из стали и поставляются к месту установки в комплекте.
11.3.6 Деревянные элементы антисептируются с последующей защитой в соответствии со СНиП I-B.28-62.
11.3.7 Все элементы окрасить масляной краской два раза по грунтовке олифой.
11.3.8 Для предотвращения повреждений при складировании створок ворот и калиток следует использовать прокладки, располагаемые рядами по вертикали.
11.3.9 Монтаж деревянных створок ворот и полотна калитки следует производит таким образом, чтобы наружная вертикальная поверхность была ровной и имела отклонение от вертикального положения не более 3 мм.
11.3.10 Установка полотен в рабочее положение осуществляется путем соединения петель болтами с гайками. Гайку болтов затягивают до положения, обеспечивающего свободный ход створки. После выверки полотен гайки приварить к болту точечной сваркой для предотвращения самораскручивания.
11.3.11 Ворота, калитки, деревянные столбы и все металлические монтажные детали окрашиваются масляной краской два раза.
 
Приложение А
(Информационное)
 
 
Схемы ограждения
 
Рисунок А.1 - Панельные ограждения
 
[image: ]
 
1 - панель ограждения; 
2 - подкос панели; 
3 - опора (лежень).
 
Рисунок А.2 - Панельно-стоечные ограждения
 
[image: ]
 
 
 
1 - панель ограждения; 
3 - опора (лежень); 
4 - стойка ограждения.
 
Рисунок А.3 - Стоечные ограждения
 
[image: ]
 
3 - опора (лежень); 
4 - стойка ограждения; 
5 - пеньковый или капроновый канат, проволока.
 
Приложение Б
(Информационное)
 
 
Ассортимент рекомендуемых растений
 
Ассортимент растений, пригодных для устройства живых изгородей 1,2-1,6 м. 
I. Неколючие (стриженные). 
А. Лиственные листопадные:
1. Бересклет европейский;
2. Бирючина обыкновенная;
3. Жимолость обыкновенная;
4. Жимолость синяя;
5. Жимолость татарская;
6. Ирга колосоцветная;
7. Кизильник блестящий;
8. Кизильник обыкновенный;
9. Сирень венгерская;
10. Сирень обыкновенная. 
Б. Хвойные:
11. Биота (туя) восточная;
12. Ель обыкновенная;
13. Ель серебристая;
14. Можжевельник венгерский;
15. Пихта западная. 
II. Неколючие (стриженные). 
А. Лиственные листопадные:
1. Акация желтая;
2. Барбарис обыкновенный;
3. Барбарис Тунберга;
4. Боярышник обыкновенный;
5. Боярышник однокосточковый;
6. Боярышник сибирский;
7. Лох узколистный;
8. Лох серебристый;
9. Маклюра оранжевая;
10. Чемыш (чингиль) серебристый. 
Б. Хвойные:
11. Можжевельник обыкновенный. 
III. Цветущие неформованные.
А. Лиственные листопадные:
1. Айва японская низкая;
2. Барбарис Тунберга;
3. Дафна обыкновенная;
4. Дейция изящная;
5. Дейция Лемуана;
6. Дейция шероховатая;
7. Роза казанлыкская;
8. Роза коричная;
9. Роза морщинистая;
10. Роза сизая;
11. Роза французская;
12. Снежноягодник;
13. Спирея дубравколистная;
14. Спирея зверобоелистная;
15. Спирея средняя;
16. Спирея японская;
17. Чубушник Лемуана;
18. Чубушник мелколистный.
Ассортимент растений пригодных для устройства живых изгородей высотой 20 м. 
I. Цветущие неформованные. 
А. Лиственные листопадные:
1. Вяз листоватый;
2. Граб обыкновенный;
3. Ирга канадская;
4. Клен Гиннала;
5. Клен полевой;
6. Клен татарский;
7. Черемуха магамбская;
8. Шелковица белая;
9. Яблоня ягодная (сибирская). 
Б. Хвойные:
10. Биота (туя) восточная;
11. Пихта сибирская;
12. Тис ягодный;
13. Туя западная. 
II. Цветущие неформованные. 
А. Лиственные листопадные:
1. Алыча;
2. Боярышник обыкновенный;
3. Боярышник однокосточковый;
4. Боярышник сибирский;
5. Боярышник шпорцевый;
6. Гледичия трехколючковая;
7. Груша лохолистная;
8. Лимон дикий;
9. Лох узколистный;
10. Маклюра оранжевая;
11. Мушмула обыкновенная;
12. Терн обыкновенный. 
Б. Хвойные:
13. Ель колючая;
14. Можжевельник обыкновенный. 
III. Цветущие неформованные.
А. Лиственные листопадные:
1. Аморфа кустарниковая;
2. Бирючина обыкновенная;
3. Боярышники;
4. Буддлея Давида;
5. Бузина красная;
6. Бузина черная;
7. Вишня магалебская;
8. Гребенщик (разные виды);
9. Жимолость;
10. Жимолость обыкновенная;
11. Жимолость синяя;
12. Жимолость татарская;
13. Ирга (разные виды);
14. Калина гордовина;
15. Калина обыкновенная;
16. Клен Гиннала;
17. Леспедеца двухцветковая;
18. Малина душистая;
19. Пузыреплодник калинолистный;
20. Ракитник «золотой дождь»;
21. Рябинник рябинолистный;
22. Розы дикие;
23. Сирень обыкновенная;
24. Сирень венгерская;
25. Сирень персидская;
26. Скумпия;
27. Смородина золотистая;
28. Спирея Вангутта;
29. Спирея Дугласа;
30. Форзиция зеленая;
31. Форзиция пониклая;
32. Чубушник крупноцветный;
33. Чубушник обыкновенный.
 
Приложение В
(Информационное)
 
 
Классификация ворот
 
Ворота классифицируют по следующим признакам:
- способам (направлению) открывания;
- конструкциям и вариантам исполнения полотна;
- месту расположения полотна ворот относительно стенового проема;
- сопротивлению теплопередаче полотна;
- звукоизоляции;
- сопротивлению ветровой нагрузке;
- категориям безотказности;
- механизму открывания;
- специальным характеристикам.
По способам (направлению) открывания ворота классифицируют на:
- распашные;
- откатные:
- с верхним расположением опорной балки (в том числе с телескопической балкой);
- с нижним расположением опорной балки;
- секционные;
- подъемные:
- подъемно-секционные;
- подъемно-поворотные;
- подъемно-вертикальные;
- рулонные-роллетные;
- складывающиеся.
Распашные и складывающиеся ворота подразделяют на следующие: с открыванием наружу, с открыванием внутрь помещения.
Распашные, откатные и складывающиеся ворота могут быть левого, правого и симметричного открывания.
В приложении ниже приводятся схемы вариантов конструктивных решений ворот.
 
Примеры конструкций различных типов ворот
 
Рисунок В.1 - Пример конструкции распашных ворот с утепленным щитовым полотном
 
[image: ]
 
1 - несущие элементы обрамления проема; 
2 - щитовое полотно; 
3 - нащельник притвора с уплотнительной прокладкой; 
4 - замок; 
5 - ручка; 
6 - задвижка.
 
Рисунок В.2 - Пример конструкции откатных ворот с нижней опорной балкой
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1 - щитовое полотно; 
2 - элементы обрамления проема; 
3 - ручка; 
4 - запирающее устройство; 
5 - нижняя опорная балка; 
6 - привод; 
7 - силовая (несущая) рама; 
8 - роликовые опоры.
 
Рисунок В.3 - Пример конструкции подъемно-поворотных ворот
 
[image: ]
 
1 - элементы обрамления стенового проема; 
2 - направляющие профили; 
3 - устройства безопасности ворот; 
4 - поворотно-уравновешивающая система; 
5 - запирающие устройства; 
6 - полотно ворот; 
7 - уплотнитель.
 
Рисунок В.4 - Пример конструкции подъемно-секционных ворот
 
[image: ]
1 - полотно ворот; 
2 - система уравновешивания полотна; 
3 - уплотнитель; 
4 - элементы обрамления проема; 
5 - привод; 
6 - направляющие профили; 
7 - задвижка;
8 - ручка; 
9 - запирающее устройство.
 
Рисунок В.5 - Схемы вариантов подъемов подъемно-секционных ворот
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Рисунок В.6 - Строительные элементы
 
[image: ]
 
1 - полотно ворот; 
2 - направляющие профили; 
3 - система уравновешивания полотна; 
4 - привод; 
5 - задвижка; 
6 - уплотнители; 
7 - ручка.
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