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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию, строительству, эксплуатации полов зданий и сооружений.
1.2 Строительные нормы распространяются на проектирование полов жилых, общественных, административных, производственных, бытовых, животноводческих, птицеводческих, звероводческих зданий и помещений.
1.3 Полимерные строительные материалы для полов следует применять в соответствии с перечнем полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве, утвержденным уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. 
1.4 При проектировании полов необходимо соблюдать дополнительные требования, установленные нормами для проектирования конкретных зданий и сооружений, противопожарными нормами, а также нормами технологического проектирования. 
1.5 Настоящие нормы не распространяются на проектирование съемных (фальшполов) и теплых полов.
1.6 Соблюдение приведенных ниже строительных норм обеспечивает эксплуатационную надёжность и долговечность полов.
 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие нормативные документы:
Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14.
Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.
РДС РК 1.01-01-2014 Государственные нормативны в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения.
СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии.
СН РК 2.04-02-2011 Защита от шума.
СН РК 2.04-04-2013 Строительная теплотехника. 
 
Примечание - При пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по информационному каталогу «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемому ежегодно по состоянию на текущий год и соответствующему ежемесячно издаваемому информационному бюллетеню-журналу. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 
В настоящих строительных нормах применяются термины по РДС РК 1.01-01, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 Гидроизоляционный слой: Слой, препятствующий прониканию через пол сточных грунтовых вод и других жидкостей.
3.2 Деформационный шов: Разрыв в подстилающем слое, стяжке или покрытии пола, обеспечивающий возможность независимого смещения их участков.
3.3 Дренаж: Система отвода дождевых и подпочвенных вод.
3.4 Звукоизоляционный слой: Элемент пола, препятствующий проникновению шума в помещение или из него.
3.5 Антистатичность пола: Отсутствие накопления на покрытии пола статического электричества.
3.6 Безыскровость пола: Отсутствие искрообразования на покрытии пола при ударах или волочении по нему металлических или каменных предметов, а также при разрядах статического электричества.
3.7 Скользкость пола: Свойство поверхности покрытия пола, характеризующее степень опасности передвижения по нему людей.
3.8 Беспыльность пола: Полное отсутствие отделения продуктов износа покрытия пола, образующихся при эксплуатационных воздействиях от движения пешеходов и транспорта.
3.9 Покрытие: Верхний элемент пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.
3.10 Прослойка: Промежуточный элемент пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью. 
3.11 Каменное литье: Литье расплавленных базальтов, диабазов и других горных пород, а также металлургических шлаков.
3.12 Грунтовое основание: Верхний слой грунта, по которому устраивается пол.
3.13 Стяжка (основание под покрытие): Элемент пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего элемента пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.
3.14 Подстилающий слой: Элемент конструкции пола, воспринимающий нагрузки от покрытия и распределяющий их по основанию.
 
 
4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 
4.1 Цель нормативных требований
Цель нормативных требований - обеспечение безопасности в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества и охраны окружающей среды при проектировании и эксплуатации полов, повышение теплоизоляции помещений из условий энергосбережения и выполнения пожарных и санитарно-гигиенических требований. 
4.2 Функциональные требования
4.2.1 Полы по техническим, экологическим параметрам следует проектировать таким образом, чтобы при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений в течение проектного срока службы с требуемой надежностью выдерживали все виды механических и технологических воздействий, предусмотренных проектом, без повреждений и разрушений.
4.2.2 Полы должны обеспечивать требуемые эксплуатационные показатели с учетом плановых защитных мероприятий и мероприятий по техническому обслуживанию.
4.2.3 Для обеспечения пожарной безопасности при проектировании полов необходимо предусматривать, чтобы в течение расчетного времени полы выдерживали воздействия пожара с отсутствием или ограничением возгорания и распространения огня и дыма.
4.2.4 При проектировании зданий и сооружений с использованием  выбранного покрытия полов следует обеспечивать безопасность людей, находящихся в зданиях и сооружениях, животных и окружающей среды, связанных с содержанием в воздухе помещений токсичных и отравляющих веществ, сыростью и излучениями.
4.2.5 Для обеспечения эксплуатационной надежности, пожарной безопасности при проектировании полов должны устанавливаться требования к строительным материалам. При этом необходимо учитывать проектные характеристики материалов и их совместимость с основанием пола.
4.2.6 При проектировании полов должны соблюдаться условия энергосбережения и комплексного использования природных ресурсов, в том числе повторное применение строительных конструкций, их материалов и частей после разрушения, использования экологически совместимых и вторичных материалов. 
 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 
5.1 Требования по обеспечению надежности полов
 
5.1.1 В целях обеспечения требований по обеспечению надежности, полы должны сохранять свои свойства в течение предполагаемого срока службы в соответствии с требованиями технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».
5.1.2 Типы покрытий полов следует назначать в зависимости от вида помещений, от заданных воздействий на полы и с учетом специальных требований к ним.
5.1.3 Полы должны характеризоваться устойчивостью к деформациям под 
действием сосредоточенных и распределенных нагрузок.
5.1.4 Полы должны обладать необходимой износостойкостью в соответствии с классификацией по нагрузке.
5.1.5 В животноводческих зданиях расчетные сосредоточенные нагрузки от веса животных, воздействующие на пол, должны приниматься по нормам технологического проектирования с учетом коэффициента перегрузки.
5.1.6 Проектирование полов должно производиться с учетом деформативных свойств искусственного основания и отвечать установленным требованиям. Основание пола должно исключать возможность его деформации.
 
5.2 Требования по пожарной безопасности 
 
5.2.1 Пожарная безопасность полов обеспечивается выполнением требований технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». 
5.2.2 Полы должны быть устойчивы к возгоранию, а также препятствовать распространению пламени по поверхности.
5.2.3 Полы из керамической плитки и керамогранита следует применять при проектировании помещений с негорючими покрытиями. 
5.2.4 Полы в помещениях, где возможно образование взрывоопасных смесей газов, пыли, жидкостей и других веществ в концентрациях, при которых искры, образующиеся при ударе предметов о пол или разрядах статического электричества, могут вызвать взрыв или возгорание, а также при наличии в помещениях электронного оборудования, для которого искры могут создать помехи нормальной работе (предприятия с электронной гигиеной), должны выполняться из необразующих искр при ударах антистатических или структурно неэлектризуемых материалов.
5.2.5 При проектировании и строительстве жилых и общественных зданий на радоновых участках Республики Казахстан необходимо учитывать противорадоновую защиту ограждающих конструкций зданий, в том числе и пола подвала (или техподполья), в соответствии с требованиями нормативных документов.
 
5.3 Требования к эксплуатационным характеристикам 
 
5.3.1 Основные положения
 
5.3.1.1 Выбор конструктивного решения пола следует осуществлять исходя из технико-экономической целесообразности принятого решения в конкретных условиях строительства с учетом обеспечения:
а) надежности и долговечности;
б) экономного расходования цемента, металла, дерева и других строительных материалов;
в) наиболее полного использования физико-механических свойств, применяемых материалов;
г) минимума трудозатрат на устройство и эксплуатацию;
д) максимальной механизации процесса устройства; 
е) широкого использования местных строительных материалов и отходов промышленного производства;
ж) отсутствия влияния вредных факторов материалов, применяемых в конструкции полов;
и) оптимальных гигиенических условий для людей; 
к) пожаровзрывобезопасности.
5.3.1.2 Проектирование пола с нормируемым показателем теплоусвоения поверхности следует проводить в соответствии с требованиями СН РК 2.04-04 и других нормативных документов.
5.3.1.3 Полы, выполняемые по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума, должны обеспечивать нормативные параметры звукоизоляции перекрытий в соответствии с СН РК 2.04-02.
5.3.1.4 Полы подвергающиеся воздействию жидкостей со средней и большой интенсивностью (дождевые и талые воды), должны быть оборудованы системой отвода поверхностных вод и дренажей. Для отвода воды должны быть приданы необходимые уклоны, а также предусмотрены устройства для сбора и отвода поверхностной воды в виде открытой системы лотков, закрытой системы труб и колодцев или комбинации открытых лотков и закрытых канализационных систем.
5.3.1.5 В помещениях, где полы подвержены воздействиям кислот, щелочей, масел и других агрессивных жидкостей, полы следует проектировать с учетом СН РК 2.01-01.
5.3.1.6 При проектировании с целью предупреждения травматизма необходимо предусмотреть лотки и каналы в полах, оборудованные решетчатыми крышками.
5.3.1.7 Полы в охлаждаемых помещениях с отрицательными температурами должны проектироваться с учетом необходимости предотвращения промерзания грунтов, являющихся основанием под полы. 
5.3.1.8 В помещениях для хранения и переработки пищевых продуктов необходимо применять полы без пустот (воздушного пространства под покрытием).
5.3.1.9 Для облицовки лотков, каналов и трапов в химически стойких полах необходимо применять материалы, предназначенные для покрытий этих полов.
5.3.1.10 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Направление уклонов должно быть таким, чтобы сточные воды стекали в лотки, каналы и трапы, не пересекая проездов и проходов.
5.3.1.11 Поверхность покрытий пола должна быть ровной и нескользкой.
5.3.1.12 В помещениях с нормируемым содержанием мелкодисперсных аэрозолей в воздухе («чистые» и «особо чистые» помещения) должны применяться «беспыльные» покрытия полов.
5.3.1.13 В помещениях промышленных зданий с требованием «электронной гигиены», полы должны выполняться с электрорассеивающим покрытием.
Для отвода с поверхности покрытия пола статического электричества под электрорассеивающим покрытием пола должен быть размещен электроотводящий контур, присоединенный к системе заземления здания.
5.3.1.14 Тип и толщину покрытия пола в производственных зданиях назначают в зависимости от интенсивности механических воздействий.
5.3.1.15 При проектировании защитных сооружений должны соблюдаться требования, предъявляемые к устройству полов согласно требований технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и нормативных документов.
5.3.1.16 При строительстве противорадиационных укрытий должны применяться полы по грунту по различным подстилающим слоям или без них, с устройством в необходимых случаях гидроизоляции.
5.3.1.17 При конструкциях полов по грунту с покрытием из досок, паркетных щитов нижняя поверхность деревянных покрытий полов должна быть антисептирована.
 
5.3.2 Проектирование покрытий полов
 
5.3.2.1 Покрытия из древесины и изделий на ее основе 
 
5.3.2.1.1 Паркет из сосны и лиственницы допускается только в помещениях, в которых полы не подвержены интенсивному износу.
5.3.2.1.2 Покрытие из паркетной доски «плавающим» способом укладывают на амортизирующую подложку. 
5.3.2.1.3 Воздушное пространство под покрытием полов из досок, реек, паркетных досок и щитов не должно сообщаться с вентиляционными и дымовыми каналами.
5.3.2.1.4 Толщину деревянных и паркетных досок, щитов, сверхтвердых древесноволокнистых плит и реечных покрытий следует принимать по действующим нормативным документам.
5.3.2.1.5 Толщину досок покрытия следует определять расчетным путем с учетом динамических нагрузок на полы и необходимости обеспечения надежного крепления оборудования и снарядов.
5.3.2.1.6 В полах дощатых, паркетных, из линолеума и ламинированного паркета уступы между смежными изделиями не допускаются.
 
5.3.2.2 Покрытия из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе
 
5.3.2.2.1 Применение поливинилхлоридного многослойного и однослойного линолеума без теплозвукоизолирующей подосновы в помещениях с нормируемыми показателями теплоусвоения возможно только при укладке его по теплоизолирующей прослойке - древесно-стружечным плитам, листам фанеры, гипсоволокнистым листам, рулонным тепло- и звукоизолирующим материалам, стяжкам из легкого бетона или поризованного цементно-песчаного раствора.
5.3.2.2.2 Линолеум, синтетические плитки и синтетические ворсовые ковры должны быть приклеены к нижележащему слою по всей площади.
5.3.2.2.3 Кромки стыкуемых полотнищ линолеума в помещениях должны быть сварены.
5.3.2.2.4 Зазоры между смежными кромками полотнищ ковров не допускаются.
5.3.2.2.5 В зонах интенсивного движения пешеходов устройство поперечных (перпендикулярно направлению движения) швов в покрытиях из линолеума, ковров и рулонных материалов из синтетических волокон не допускается.
 
5.3.2.3 Покрытия из плиточных материалов
 
5.3.2.3.1 Полы из керамических плиток следует применять в помещениях с систематическим или периодическим увлажнением пола с учетом допустимых эксплуатационных воздействий.
5.3.2.3.2 Керамические плитки, плиты из природного камня и керамогранита в качестве покрытий полов следует применять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
5.3.2.3.3 При средней и большой интенсивности воздействия жидкости на пол конструктивная схема пола должна предусматривать наличие слоя гидроизоляции.
5.3.2.3.4 В помещениях с нормируемыми показателями теплоусвоения покрытие полов из керамических плиток, плит из природного камня и керамогранита следует выполнять по электро- или водонагреваемым стяжкам.
 
5.3.2.4 Покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных плиток и кирпича
 
5.3.2.4.1 Покрытия из плит каменного литья, кислотоупорных плиток и кирпича следует применять в производственных помещениях или отдельных их зонах при воздействии на полы воды, кислот, щелочей и их растворов с учетом эксплуатационных воздействий. 
Покрытие из кислотоупорного кирпича, уложенного на ребро, рекомендуется использовать только в зонах интенсивного движения автомобилей и автокар.
5.3.2.4.2 Каналы, лотки и приямки, предназначенные для сбора и канализации агрессивных жидкостей необходимо облицовывать до нанесения покрытия пола. 
5.3.2.4.3 Толщину керамических кислотоупорных плит следует принимать в зависимости от интенсивности механических нагрузок.
 
5.3.3 Бетонные покрытия
 
5.3.3.1 Полы с бетонным покрытием рекомендуется применять в производственных помещениях и в животноводческих зданиях с учетом допустимых эксплуатационных воздействий.
5.3.3.2 Толщину и армирование плит из жаростойкого бетона следует принимать по расчету конструкций, лежащих на деформируемом основании, при действии наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок на пол.
5.3.3.3 Литые асфальтобетонные смеси должны быть однородными с равномерным распределением битума на зернах заполнителя.
5.3.3.4 Щели между сборными плитами перекрытий, места примыкания их к стенам, а также монтажные отверстия следует заделать цементно-песчаным раствором согласно проектной документации и в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормативными документами.
5.3.3.5 Прочность на сжатие нижнего слоя из цементно-песчаного раствора и мозаичного покрытия на сжатие следует принимать в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормативными документами.
 
5.3.4 Проектирование прослоек
 
5.3.4.1 Для полов, подвергающихся воздействию жидкостей, не допускается применять прослойки из песка и теплоизоляционных материалов.
5.3.4.2 Выбор типа и назначение толщины прослойки следует производить в зависимости от действующих воздействий на полы.
5.3.4.3 Материалы, типы прослоек и их минимальные толщины принимаются в зависимости от материала покрытия пола.
5.3.4.4 Клеевые прослойки должны обеспечивать надежное сцепление вышележащих слоев с нижележащими.
 
5.3.5 Проектирование стяжек 
 
5.3.5.1 Стяжки необходимы при:
а) выравнивании поверхности нижележащего слоя; 
б) укрытии трубопроводов;
в) распределении нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
г) обеспечении нормируемого показателя (значения) теплоусвоения пола; 
д) создании уклона в полах на перекрытиях;
е) создании жесткой корки под покрытие, укладываемое по тепло- или звукоизоляционному слою.
5.3.5.2 Монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов.
5.3.5.3 Сборные стяжки из древесно-стружечных, цементно-стружечных и гипсоволокнистых плит, из прокатных гипсобетонных панелей на основе гипсоцементно-пуццоланового вяжущего, а также стяжки из поризованных цементных растворов следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов.
5.3.5.4 Стяжки из асфальтобетона допускается применять только под покрытия штучного шпунтованного паркета.
5.3.5.5 В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры.
5.3.5.6 В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), в цементно-песчаной или бетонной стяжке необходимо предусматривать деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое. 
5.3.5.7 Деформационные швы в сборных стяжках из древесно-стружечных плит должны быть повторены в покрытии полов и защищены упругими элементами либо расшиты полимерной эластичной композицией.
 
5.3.6 Проектирование гидроизоляции
 
5.3.6.1 Гидроизоляцию от проникания сточных других жидкостей следует предусматривать только при средней и большой интенсивности воздействия 
их на пол: 
а) воды и нейтральных растворов - в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах основания, а также в полах на пучинистых грунтах основания пола в неотапливаемых помещениях;
б) органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них - только в полах на перекрытии; 
в) кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения - в полах на грунте и на перекрытии. 
5.3.6.2 Необходимо обеспечить защиту от проникания сточных вод, нейтральных и химически агрессивных жидкостей.
5.3.6.3 Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенах и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудованием, а также в местах перехода пола к этим конструкциям.
5.3.6.4 Гидроизоляция необходима как в случаях отсутствия воздействия на пол сточных жидкостей средней и большой интенсивности, так и в случаях их наличия.
5.3.6.5 При средней и большей интенсивности воздействия на пол минеральных масел, эмульсий из них, органических растворителей следует применять гидроизоляцию из полимерных материалов и не допускать применения оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума и дегтя.
5.3.6.6 При расположении бетонного подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания в помещениях, где отсутствует воздействие на пол сточных вод средней и большой интенсивности, а так же в случае опасного капиллярного поднятия грунтовых вод при отсутствии воздействия на пол сточных вод следует применять гидроизоляцию.
 
5.3.7 Проектирование тепло- и звукоизоляции
 
5.3.7.1 В отапливаемых помещениях при расположении покрытия пола, основанного на грунте, выше отмостки здания или ниже ее необходимо предусматривать утепление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых.
5.3.7.2 При устройстве покрытия пола из древесно-волокнистых плит и из всех видов линолеума без теплозвукоизолирующей подосновы, выполняемых по сплошным стяжкам, под этими стяжками необходимо обеспечить теплозвукоизоляцию.
5.3.7.3 При проектировании перекрытий с полом, укладываемым по звукоизоляционному слою, следует предусматривать зазор.
Крепление плинтусов или галтелей следует предусматривать только к полу или только к стене (перегородке).
5.3.7.4 Древесно-волокнистые плиты, применяемые для теплозвукоизоляции, должны быть антисептированы в массе при их заводском изготовлении, что должно быть отражено в паспорте на изделия (плиты) при их поставке.
5.3.7.5 При необходимости устройства теплозвукоизоляции под сборными стяжками из бетона на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем и из керамзитобетона на цементном вяжущем обязательно предусматривают сплошной слой.
 
5.3.8 Проектирование подстилающих слоев
 
5.3.8.1 Нежесткие подстилающие слои (из асфальтобетона; каменных материалов подобранного состава, шлаковых материалов, из щебеночных и гравийных материалов, в том числе обработанных органическими вяжущими; грунтов и местных материалов, обработанных неорганическими или органическими вяжущими) могут применяться при условии обязательного их механического уплотнения.
5.3.8.2 Жесткий подстилающий слой из бетона необходимо предусматривать при проектировании всех видов покрытий в любых видах зданий.
5.3.8.3 При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия его толщину назначают расчетным путем.
5.3.8.4 В бетонных подстилающих слоях и покрытий полов помещений, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур, предусматривают устройство деформационных швов.
5.3.8.5 Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.
5.3.8.6 При применении жесткого подстилающего слоя для предотвращения деформации пола при возможной осадке здания должна быть предусмотрена его отсечка от колонн и стен через прокладки из рулонных гидроизоляционных материалов.
5.3.8.7 В жестких подстилающих слоях должны быть предусмотрены температурноусадочные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях.
5.3.8.8 Деформационные швы здания, должны быть повторены в бетонном подстилающем слое и выполняться на всю его толщину.
 
5.3.9 Грунт основания под полы
 
5.3.9.1 Грунтовое основание под полы должно обеспечивать восприятие распределенной нагрузки, передающейся через подстилающий слой, исходя из условий прочности и максимального снижения величины вертикальных деформаций поверхности пола.
5.3.9.2 Пол следует устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструкции от просадки грунта.
5.3.9.3 Естественные грунты с нарушенной структурой или насыпные должны быть уплотнены.
5.3.9.4 Нескальное грунтовое основание под бетонный подстилающий слой должно быть предварительно укреплено щебнем или гравием.
5.3.9.5 При размещении зданий и сооружений на участках с пучинистыми грунтами необходимо исключить деформации пучения.
 
5.3.10 Проектирование полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений
 
5.3.10.1 В животноводческих зданиях необходимо обеспечить надежность полов с учетом нагрузки от оборудования механизации, обслуживающего персонала, животных, птиц и зверей.
5.3.10.2 Полы в животноводческих зданиях должны иметь уклон в сторону навозосборного канала. Решетчатые полы и каналы для удаления навоза механизмами проектируют без уклона.
5.3.10.3 Устройство полов на грунтах, насыщенных водой не допускается. В случае невозможности понижения уровня грунтовых вод в структуре пола должен предусматриваться гидроизоляционный слой из асфальта или дегтебетона.
5.3.10.4 В проездах и проходах животноводческих зданий не допускается устройство известняково-керамзитовых полов.
5.3.10.5 В подстилающем слое из легких бетонов должны быть выполнены усадочные швы под межбоксовыми или межстойловыми перегородками.
5.3.10.6 В инкубаториях, молочных, моечных и в других помещениях, в которых на полы действуют вода, кислоты, щелочи, масла, должны предусматриваться полы из керамических плиток.
5.3.10.7 Полы в животноводческих помещениях не должны иметь подпольных пространств.
5.3.10.8 Полы животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений должны обеспечивать минимальные потери тепла животными и этим способствовать созданию нормального микроклимата внутри помещения.
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